Кровельные пленки Delta





Отличные продукты, первоклассное "ноу-хау" и превосходный сервис: благодаря всеобъемлющему спектру услуг компания Dorken GmbH & Co. KG занимает ведущее положение в Европе на рынке кровельных плёнок. Вот уже более 40 лет под маркой DELTA® изготавливаются в городе Хердеке (Германия) высококачественные подкровельные гидроизоляционные и опалубочные плёнки, а также плёнки для ветрозащиты и пароизоляции кровли. Система изоляции кровли DELTA® обеспечивает наивысшую безопасность, надежность крыши и экономию энергии. Материалы DELTA® используются в сочетании с любым кровельным покрытием. 

Dоrken предлагает требовательному Заказчику не только плёнки, он и соответствующие аксессуары: скотчи, соединительные и уплотнительные ленты, морозостойкие клеи для соединения плёнок со строительными элементами, ленты для ремонта изоляции и вентиляционные элементы. 

Самое серьёзное внимание фирма уделяет постоянному и жёсткому контролю качества: проверяется сырьё, первичные плёнки и готовая продукция. Каждая партия плёнки подвергается испытаниям на прочность, паропроницаемость, высоту водяного столба и т.п. В 2004 году общество Dorken GmbH & Co. KG начало применять комбинированную систему управления качеством по DIN EN ISO 9001-2000, систему по безопасности труда и систему менеджмента по защите окружающей среды DIN EN ISO 14001 EMAS II (экологический аудит). 

Теплофизические и климатические нагрузки, воздействующие на крышу, требуют использования комплексной системы изоляционных материалов. С помощью плёнок производства компании Dorken GmbH & Co. KG перед Заказчиком открываются опробованные на практике и безупречные технические решения для всех случаев применения. 
Гидроизоляционная пленка DELTA®-MAXX

[image: image1.png]


Основой является слой из полиэфирного материала с высокой прочностью на разрыв (350 N/5 см), поверх которого нанесено паропроницаемое (Sd=0,15 м) покрытие из полиуретана. Двухслойная плёнка DELTA®-MAXX предназначена для использования в крышах со сплошным настилом (опалубкой) или без настила. Она надёжно предохраняет утеплитель и стропильную конструкцию от увлажнения конденсатом в моменты его экстремального образования, когда при проведении в зимний период внутренних отделочных работ, изготовлении цементных стяжек пола и оштукатуривании стен выделяются десятки и сотни литров парообразной влаги. Даже при условии правильного исполнения вентиляции, гидро- и пароизоляции другими плёнками возможно увлажнение конструкций в момент оттепели. Но DELTA®-MAXX благодаря специальному адсорбционному слою способно удерживать и после испарять за счёт диффузии до 1000 г/м2 конденсационной влаги.

Характеристика горения
Плохо воспламеняется B1 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
ок. 350 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,15 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 190 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 14 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Гидроизоляционная пленка DELTA-VENT N / DELTA-VENT N PLUS

[image: image2.png]


Используется для укладки непосредственно на утеплитель. Плёнка DELTA®-VENT N состоит из трех слоев: паропроницаемая плёнка надёжно защищена наружными слоями из полипропиленового нетканого полотна. Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (т.е. на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего тонкого слоя - этих достоинств лишены технологии склеивания или термического соединения многослойных плёнок. DELTA®-VENT N обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям во время кровельных работ, при этом вес плёнки составляет всего лишь 120 г/м2. Серая матовая поверхность препятствует образованию бликов из-за отражения солнца, тем самым повышает качество кровельных работ.

Характеристика горения
Нормально воспламеняется B2 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
Вдоль: ок. 210 Н/5 см, поперек: ок. 155 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,02 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 120 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 9 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Гидроизоляционная пленка DELTA-FOXX / DELTA-FOXX PLUS

[image: image3.png]


Допускается применение материала на пологих кровлях. Благодаря высокой паропроницаемости (значение Sd около 0,02 м) обеспечивается диффузионный отвод остаточной влаги из строительной конструкции. Уплотненная структура нижнего слоя мембраны позволяет использовать DELTA®-FOXX поверх опалубки из обрезных досок.

Применение плёнки DELTA®-FOXX совместно с системными аксессуарами DELTA® позволяет выполнить водонепроницаемое изоляционное основание под любую кровлю на пологих скатах с углами наклона даже 10 градусов. Такая конструкция отвечает требованиям Центрального Союза Немецких Кровельщиков (ZVDH) и является надёжной защитой не только от дождевой, но и от талой воды. Непроницаемыми являются стыки рулонов, места примыкания к стенам и трубам (проклеиваются специальным герметиком DELTA®-THAN или клеем DELTA®-PREN), а так же места крепления гвоздями контробрешётки, под которую предварительно проклеивается уплотнительная лента из полиуретана DELTA®-NB 50. Герметичные примыканий пленки к мансардным окнам, трубам, кровельным проходкам и другим строительным элементам выполняются при помощи эластичной армированной ленты DELTA®-FLEX BAND F100.

Мембрана DELTA®-FOXX PLUS имеет две зоны проклейки по краям рулона, выполненные в заводских условиях. Это обеспечивает непревзойдённую защиту крыши в любых климатических районах (т.н. водонепроницаемая нижняя кровля).

Характеристика горения
Нормально воспламеняется B2 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
Вдоль рулона: ок. 370 Н/5 см, поперёк рулона: ок. 270 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,15 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 270 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 20 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Гидроизоляционная пленка DELTA-VENT S / DELTA-VENT S PLUS

[image: image4.png]


Благодаря высокой паропроницаемости (значение Sd равно около 0,02 м) остаточная влажность надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. С наружной стороны опалубочное полотно осуществляет дополнительную защиту крыши от задуваемого снега и дождя. Обладает особой стойкостью против механических нагрузок во время монтажных работ. Полотно не восприимчиво к продавливанию при хождении и использовании лестниц. Защищена с нижней стороны от повреждений, вызываемых острыми кромками и заусенцами сплошного настила из обрезных досок.

Характеристика горения
Нормально воспламеняется B2 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
Вдоль: ок. 250 Н/5 см, поперек: ок. 200 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,02 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 140 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 11 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Гидроизоляционная пленка DELTA-DRAGOFOL

[image: image5.png]


Обладает высокой прочностью на разрыв в продольном и поперечном направлении, равной 400 Н/5 см, а также высокой механической и температурной стабильностью. Быстро и надежно крепится на стропилах благодаря мелкоячеистой структуре из армирующих нитей. Фиксация обеспечивается уже после одного удара механического сшивателя (степлера).

Характеристика горения
Плохо воспламеняется B1 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
ок. 400 Н/5 см

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 3 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 140 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 14 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Гидроизоляционная пленка DELTA-FOL PVG / DELTA-FOL PVG PLUS

[image: image6.png]


DELTA®-FOL PVG состоит из трёх слоев: паропроницаемый слой расположен между защитными слоями из нетканого штапельного волокна. Такая структура способствует стабильной диффузионной способности, которой обладают битумосодержащие опалубочные полотна и многие микроперфорированные полимерные пленки. DELTA®-FOL PVG надежно защищает крышу от задуваемого снега, пыли и дождя. Позволяет высохнуть сплошному настилу.

Благодаря высокой прочности на продавливание обеспечивает износостойкость в ходе кровельных работ. Может в течение 6 месяцев подвергаться воздействию УФ-излучения в отсутствие кровельного покрытия. Структура плёнки обеспечивает длительную защиту и является довольно легким изоляционным покрытием, имея по сравнению с битумосодержащими опалубочными полотнами вес всего лишь 195 г/м2. Идеально подходит для кровель из мелкоформатных материалов, укладываемых на сплошной настил (натуральный сланец, цементно-волокнистые и асбесто-цементные плитки).

Характеристика горения
Плохо воспламеняется B1 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
Вдоль: ок. 270 Н/5 см, поперек: ок. 200 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 3 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 195 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 14,5 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

DELTA - Пароизоляционные пленки
Пароизоляционная пленка DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS

[image: image7.png]


DELTA-REFLEX обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости. Обладает рекордной прочностью и одновременно высокой пластичностью.

Характеристика горения
Плохо воспламеняется B1 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
ок. 450 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Эквив. толщина диффузии Sd    
более 100 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 180 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 13,5 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Пароизоляционная пленка DELTA-LUXX

[image: image8.png]


Двухслойная полипропиленовая нетканая плёнка с препятствующим проникновению пара полиэтиленовым покрытием.

Характеристика горения
Brandklasse E (EN 13501-1)

Разрывное усилие
Вдоль ок. 140 Н/5 см, поперек ок. 110 Н/5 см

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 2 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 150 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 10,5 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Пароизоляционная пленка DELTA-DAWI GP

[image: image9.png]I L

TS



Очень высокое значение Sd, превышающее 100 м, ограничивает диффузионный перенос влаги с внутренней стороны до такой степени, что даже зимой (при максимальном перепаде парциального давления внутреннего и наружного воздуха) исключается образование конденсационной влаги. Плёнка DELTA®-DAWI GP является прозрачной с небольшим жёлтым оттенком, что делает возможным проводить визуальный контроль качества укладки утеплителя, следовательно, позволяет увеличить надёжность и качество изоляционных работ.

Характеристика горения
Нормально воспламеняется B2 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
200 Н/5 см

Эквив. толщина диффузии Sd    
более 100 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 180 г/м2

Толщина
200 мкм

Вес рулона ок.
ок. 18 кг

Размер рулона (площадь)
50м x 2м или 25м x 4м (100м2)

Пароизоляционная пленка DELTA-Sd-FLEXX

[image: image10.png]


Пропускает сквозь себя влагу, накапливающуюся в конструкции крыши. Защищает кровельную конструкцию во время ремонтных работ. Применяется для выполнения капитального ремонта крыши со снятием кровли, утеплителя и изоляционных пленок. Имеет переменное сопротивление диффузии: в сухом состоянии 5 м, при увлажнении 0,2 м.

Характеристика горения
Плохо воспламеняется B1 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
ок. 90 Н/5 см

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 5 м. в сухом состоянии, ок. 0,2 м. во влажном состоянии.

Плотность
ок. 60 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 9 кг.

Размер рулона (площадь)
100 м x 1,5 м (150 м2)

DELTA - Ветрозащитные пленки для фасадов
Ветрозащитная пленка DELTA-FACADE

[image: image11.png]


Применяется в качестве гидроизоляционной и ветрозащитной пленки для вентилируемых фасадов с открытыми швами в отделке (до 20 мм) или стеклянных фасадов. Пленка покрыта водоотталкивающим дисперсионным покрытием с высокой стойкостью к УФ - облучению. DELTA-FASSADE PLUS с интегрированной самоклеящейся лентой по краю рулона

Характеристика горения
Brandklasse E (EN 13501-1)

Разрывное усилие
ок. 270/230 Н/5 см (EN 12311-2)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая W 1 (EN 13859-2)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,02 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 210 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 16 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

Ветрозащитная пленка Delta-Vent N

[image: image12.png]


Используется для укладки непосредственно на утеплитель. Плёнка DELTA®-VENT N состоит из трех слоев: паропроницаемая плёнка надёжно защищена наружными слоями из полипропиленового нетканого полотна. Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (т.е. на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего тонкого слоя - этих достоинств лишены технологии склеивания или термического соединения многослойных плёнок. DELTA®-VENT N обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям во время кровельных работ, при этом вес плёнки составляет всего лишь 120 г/м2. Серая матовая поверхность препятствует образованию бликов из-за отражения солнца, тем самым повышает качество кровельных работ.

Характеристика горения
Нормально воспламеняется B2 (согласно DIN 4102)

Разрывное усилие
Вдоль: ок. 210 Н/5 см, поперек: ок. 155 Н/5 см (согласно DIN EN 12311)

Водонепроницаемость
Водонепроницаемая (DIN EN 13111)

Эквив. толщина диффузии Sd    
ок. 0,02 м

Температурный режим
от - 40 °C до + 80 °C

Плотность
ок. 120 г/м2

Вес рулона ок.
ок. 9 кг

Размер рулона (площадь)
50 м x 1,5 м (75 м2)

DELTA - Ленты и клеи

Лента DELTA-MULTI-BAND M 60 (MULTI-TAPE M 60)

[image: image13.png]


Клейкая универсальная лента с высокой силой сцепления и практичным отрывным краем. Обладает высокой устойчивостью к старению. Имеет армирование клеящей стороны.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
60mm

Длина
25m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Лента DELTA-FLEXX-BAND F 100 (FLEXX-TAPE F 100)

[image: image14.png]


Односторонняя соединительная лента для уплотнения кровельных проходок и примыкания пленок к стенам, окнам и трубам.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
100mm

Длина
10m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Лента DELTA-KOM-BAND K 15 (COM-TAPE K 15)

[image: image15.png]


Уплотнительная лента для выполнения воздухонепроницаемых примыканий к стенам всех пароизоляционных плёнок DELTA®. Требуется применение прижимной планки.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
15mm

Длина
8m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Лента DELTA-BUTYL-BAND B 15 (BUTYL-TAPE B 15)

[image: image16.png]


Двусторонняя соединительная лента для проклейки мест нахлёста гидроизоляционных плёнок DRAGOFOL, DELTA-FOL PVG и пароизоляционных плёнок.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
15mm

Длина
15m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Лента DELTA-POLY-BAND P 100 (POLY-TAPE P 100)

[image: image17.png]


Алюминиевый односторонний скотч для пароизоляционной плёнки DELTA-REFLEX. Обеспечивает полную воздухо- и паронепроницаемость мест нахлёста рулонов.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
100mm

Длина
100m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Лента DELTA-NAGELDICHTUNGSBAND NB 50 (NAIL SEALING TAPE NB 50)

[image: image18.png]


Самоклеящаяся уплотнительная лента для защиты стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки гвоздями.

Температура применения
от +5 °C

Ширина
50mm

Длина
20m

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Клей DELTA-TIXX

[image: image19.png]~



Клей для воздухо- и паронепроницаемого присоединения любых пароизоляционных плёнок к конструкциям из дерева, кирпича и бетона. Не требуется использование прижимной планки.

Температура применения
от +5 °C

Емкость
310 ml

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Клей DELTA-THAN

Клей для соединения гидроизоляционных плёнок из полипропилена и полиэфира в местах нахлёста и примыкания к конструкциям.

Температура применения
от +5 °C

Емкость
310 ml

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

Клей DELTA-PREN

Клей для склеивания рулонов DELTA®-FOXX / VENT S / FOL PVG / TRELA в местах нахлёста и присоединения плёнок к строительным элементам.

Температура применения
от +5 °C

Емкость
850 ml

Температурная стабильность    
oт -40 °C до +80 °C

