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Пленка пароизоляционная универсальная

ОПИСАНИЕ
Пленка пароизоляционная универсальная - двухслойный влаго-паронепроницаемый материал светло-зеленого цвета из полипропиленовой ткани, покрытой с одной стороны слоем полимерной пленки. Благодаря своей прочности материал способен в течение длительного времени выполнять роль временного покрытия кровли и выдерживать значительные снеговые нагрузки. На расстоянии 15 см от одного края пленка имеют цветную полоску, обозначающую границу нахлеста полотнищ при монтаже. Пленка экологически безопасна, не вступает в реакцию с химическими веществами и не подвержена воздействию бактерий. Выпускается в рулонах 160 см х 50 м.

 

	Показатель
	Пленка пароизоляционная универсальная

	Ширина, см
	160

	Длина рулона, м
	50

	Масса, гр\м2.
	95

	Разрывная нагрузка полоски 50Х100 мм, Н
	 

	по длине
	865

	по ширине
	790

	Относительное удлинение при разрыве, %
	 

	по длине
	23

	по ширине
	21

	Воздухопроницаемость, Дм./(м.сут)
	Отсутствует

	Паропроницаемость, Гр/(м2. сут)
	5,1

	Водоупорность, мм вод. столба
	>1000

	Температурный диапазон применения, °С
	+100°С  -60°С


 

ПРИМЕНЕНИЕ
Пленка пароизоляционная универсальная является пленкой универсального назначения. Применяется как паробарьер на внутренних поверхностях утепленных стен, крыш и перекрытий. Пленка имеет повышенную прочность и может применяться как подкровельная пленка в неутепленных кровлях. При использовании пленок необходимо проклеивать стыки нахлестов для создания герметичного паробарьера.

НАЗНАЧЕНИЕ
Пленка пароизоляционная универсальная служит защитой ограждающих конструкций от насыщения парами воды изнутри помещений и образования в них конденсата в холодный период года. Это необходимо, поскольку даже при незначительном увлажнении на 1-2% теплопроводность волокнистой теплоизоляции возрастает на 20-30%. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает теплопотери, но часто является причиной грибкового заражения деревянных и коррозии металлических деталей. Применение паробарьера существенно улучшает температурно-влажностный режим внутри ограждающей конструкции и снижает потери тепла за счет создания дополнительного изолирующего экрана.

Необходимость установки пароизоляции в ограждающей конструкции определяется п.6.1 СНиП 11-3-79 (Строительная теплотехника). Как правило, пароизоляция предусматривается для многослойных ограждающих конструкций, скатных и плоских крыш и перекрытий с применением волокнистых или насыпных утеплителей, в помещениях с влажным и мокрым режимами, в стенах с внутренним утеплением и в отапливаемых зданиях эпизодического пользования. Основным правилом пароизоляции многослойной конструкции является увеличение паропроницаемости материалов от теплой поверхности к холодной. Поэтому паробарьер располагают на внутренней стороне стены или перекрытия.

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
При устройстве паробарьера в утепленных мансардных кровлях и перекрытиях, многослойных наружных стенах и стенах с внутренним утеплением (при невозможности утеплить стену с внешней стороны), Пленка  ароизоляционная универсальная устанавливаются с внутренней стороны утеплителя под отделкой помещения гладкой поверхностью в сторону помещения. Материал располагается вертикальными или горизонтальными полосами вплотную к утеплителю с наложением полос не менее 10 см. Пленка крепится к стойкам, элементам каркаса или сплошному настилу (в случае утепленного чердачного перекрытия) при помощи скобок строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Стыки пленки склеиваются между собой при помощи монтажной ленты. При пароизоляции утепленных перекрытий полотнища пленки необходимо завести на стены на 20-25 см и тщательно герметизировать их. После установки материала в зависимости от типа внутренней отделки он закрепляется импрегнированными рейками 3х5 см или металлическими профилями при отделке помещения гипсокартоном.

 

 
 

Между поверхностью паробарьера и внутренней декоративной отделкой должен быть предусмотрен вентиляционных зазор 3-4 см. Это условие особенно важно для помещений с влажным или мокрым режимом и для отапливаемых зданий эпизодического пользования, ограждающие  конструкции которых наиболее подвержены воздействию конденсата в период с отрицательными температурами наружного воздуха.
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ВНИМАНИЕ!
Для выполнения паробарьером своих функций все стыки пароизоляции должны быть тщательно герметизированы соединительной лентой! Особое внимание следует обратить на герметичность пароизоляции в местах примыкания к проникающим элементам (дымовые трубы, венткороба и т.д.) и другим ограждающим конструкциям (например: к стенам или потолку помещения). Для этого следует применять герметизирующую ленту.
Пленка пароизоляционная универсальнаяможет использоваться как подкровельная ветро-влагоизоляция в неутепленных наклонных кровлях для защиты чердачного пространства и несущих элементов от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих снаружи через неплотности и дефекты кровельного покрытия. Пленка раскатывается на стропилах гладкой стороной вверх и закрепляется оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или скобками строительного степлера. Монтаж производится горизонтальными полосами внахлест от карниза к коньку крыши с перекрытием полос по горизонтали не менее 15 см, по вертикали не менее 20 см. При установке следует ориентироваться на продольную цветную полосу. Вертикальные стыки концов пленки должны приходиться на стропила. Необходимо следить, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов с небольшим провисом в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода влаги от деревянных элементов конструкции. Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб крыши.

После установки пленочного покрытия оно закрепляется при помощи импрегнированных контреек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх контреек устанавливается обрешетка соответствующая применяемой кровельной системе. В районе соединения стропил у конька здания полотнища материала укладываются внахлест без зазора. Чердачное пространство в неутепленной скатной кровле должно быть вентилируемым.
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