Портландцементи ПЦ ІІ/A-Ш-400, ПЦ ІІ/Б-Ш-400 (Миколаївцемент)
Портландцементи з добавкою доменного гранульованого шлаку.
Згідно з діючим з 1997 року державним стандартом України ДСТУ Б В. 2.7 -46-96 "Цементи загально будівельного призначення" передбачається виробництво широкої гамми портландцементів, які містять у своєму складі, крім клінкеру, ще доменний гранульований шлак і регулятор термінів тужавіння (двоводний гіпс).

Вміст доменного гранульованого лаку в складі портландцементу (ДСТУ Б В. 2.7 -46-96)

	Найменування цементу
	Позначення
	Вміст доменного 
гранульованого шлаку, мас.%

	Портландцемент з добавкою шлаку
	ПЦ II/A-Ш-400
	6÷20

	
	ПЦ II/Б-Ш-400
	21÷35


Доменний гранульований шлак одержується як вторинний продукт у процесі виплавки чавуну в доменних печах і є одним з головних не клінкерних компонентів, які застосовуються при виробництві цементу протягом багатьох років. Хімічний склад доменного гранульованого шлаку представлений такими основними оксидами, як CAO, SiO2, AL2O3, MgO, що складає до 92-96 % його маси. Ті самі оксиди, але в іншому співвідношенні, формують і основні фази портландцементного клінкеру. Наявність прихованих гідравлічних властивостей стала головною передумовою широкого застосування доменного гранульованого шлаку в цементній промисловості.

Властивості портландцементів з добавкою доменного гранульованого шлаку

	Властивості
	Вимоги ДСТУ Б В.2.7-46-96
	Результати випробувань

	
	
	ПЦ ІІ/А-Ш-400
	ПЦ ІІ/Б-Ш-400

	Залишок на ситі №008, мас. %
	≤15
	10,5
	7,0

	Терміни тужавіння, хв.
	Початок
	≥60
	160
	180

	
	Кінець
	≤600
	240
	270

	Границя міцності 
при стиску, МПа
	7 діб
	≥20,0
	28,4
	23,0

	
	28 діб
	≥40,0
	42,0
	42,0 


 

Вимоги до хімічного складу портландцементу з добавкою шлаку

	Властивості
	Вимоги ДСТУ Б В.2.7-46-96
	Результати випробувань

	
	
	ПЦ ІІ/А-Ш-400
	ПЦ ІІ/Б-Ш-400

	Вміст SO3 (масс. %)
	1.0÷ 3,5
	2,2
	2,4

	Вміст Na2Оекв (мас.%)
	Узгоджується з споживачем
	0,75
	0,65


 

Ефективність пропарювання портландцементів типу ІІ 

	Властивості
	Вимоги ДСТУ Б.В.2.7.-112-2002
	Результати випробувань

	
	
	ПЦ ІІ/А-Ш-400
	ПЦ ІІ/Б-Ш-400

	Границя міцності при стиску, Мпа
	Більше 27 (1)
	
26,8
	
25,2

	
	Від 24 до 27 (2)
	
	

	
	Менше 24 (3)
	
	


Характерні особливості портландцементів з добавкою доменного гранульованого шлаку ПЦ ІІ/Б-Ш-400, ПЦ ІІ/А-Ш-400

Портландцементи типу ІІ належать до цементів високої якості з гідравлічно-пуцолановими властивостями: 

Характерні особливості портландцементів: 

· Більш сповільнені терміни тужавіння порівняно з портландцементами ПЦ І

· Помірна динаміка наростання ранньої міцності

· Висока міцність в більш пізні терміни твердіння

Будівельно-технічні властивості портландцементів

Тепловиділення: Величина тепловиділення при гідратації та його швидкість залежить від змісту клінкерних мінералів (C3S C3A), а також від ступеня їх подрібнення. Портландцементи з добавкою доменного гранульованого шлаку ПЦ ІІ/А-Ш-400 характеризуються помірним тепловиділенням при їх гідратації. Разом з тим, повнота тепловиділення портландцемента ПЦ II/Б-Ш-400 менша в порівнянні з ПЦ II/А-Ш-400.

Висолоутворення: Інтенсивність висолів, а також їх кількість залежить від хімічного складу цементів, правильності запроектованого складу бетонної суміші, а також від умов твердення бетонів. Бетони на основі портландцементів з добавкою доменного гранульованого шлаку мають меншу схильність до висолоутворення у порівнянні з бетонами на основі портландцементу ПЦ I.  

Рекомендовані області застосування

· Важкий бетон класів В 15÷В25 (М200÷М350)

· Збірні і монолітні конструкції, які тверднуть в нормальних умовах і при ТВО

· Дрібноштучні вироби, які тверднуть в нормальних умовах

· Мурувальні і штукатурні розчини

· Виробництво ніздрюватих бетонів

· Гідротехнічні споруди (при службі в прісній воді)

· Стабілізація ґрунту в дорожньому будівництві

· Бетонування великих масивів (ПЦ II/Б-Ш-400)

