9.1.1 Приложение 1

Составы бетона общестроительного назначения для тонкостенных густоармированных изделий и конструкций, малых архитектурных форм.

(по материалам сайта www.ibeton.ru)

	Класс бетона
	Удобоуклад ывае мость бетонной смеси
	Марка цемента
	Ц/В
	Расход компонентов в кг на приготовление 1м3 бетона
	Пластифицирующая добавка

	
	
	
	
	Цемент
	Вода
	Щебень
	Песок
	Класс эффективности
	Расход, % от массы цемента

	B 7,5
	Ж2
	300
	1,16
	200
	160
	1270
	792
	2
	0,2

	
	П1
	300
	1,17
	207
	177
	1189
	818
	2
	0,2

	
	ПЗ
	300
	1,18
	240
	203
	1094
	813
	2
	0,22

	B 15
	Ж2
	300
	1,83
	295
	161
	1270
	708
	2
	0,2

	
	П1
	300
	1,84
	330
	179
	1189
	707
	2
	0,22

	
	ПЗ
	300
	1,86
	381
	205
	1092
	687
	2
	0,25

	
	Ж2
	400
	1,54
	246
	160
	1270
	753
	2
	0,2

	
	П1
	400
	1,55
	274
	177
	1189
	760
	2
	0,22

	
	ПЗ
	400
	1,56
	317
	203
	1094
	747
	2
	0,25

	B 20
	Ж2
	300
	2,27
	372
	164
	1265
	639
	2
	0,22

	
	П1
	300
	2,28
	410
	180
	1187
	639
	2
	0,25

	
	ПЗ
	300
	2,3
	476
	207
	1090
	603
	2
	0,27

	
	Ж2
	400
	1,89
	304
	161
	1270
	700
	2
	0,2

	
	П1
	400
	1,9
	340
	179
	1188
	700
	2
	0,22

	
	ПЗ
	400
	1,92
	394
	205
	1092
	679
	2
	0,25

	B 25
	Ж2
	400
	2,24
	367
	164
	1265
	646
	2
	0,22


	
	П1
	400
	2,25
	405
	180
	1187
	643
	2
	0,25

	
	ПЗ
	400
	2,27
	470
	207
	1090
	606
	2
	0,28

	
	Ж2
	500
	1,99
	322
	162
	1267
	685
	2
	0,22

	
	П1
	500
	2,0
	360
	180
	1187
	681
	2
	0,25

	
	ПЗ
	500
	2,02
	416
	206
	1092
	654
	2
	0,28

	В ЗО
	Ж2
	400
	2,59
	435
	168
	1255
	583
	2
	0,28

	
	П1
	400
	2,6
	481
	185
	1183
	570
	2
	0,28

	
	ПЗ
	400
	2,63
	494
	188
	1100
	630
	1
	0,6

	
	Ж2
	500
	2,29
	376
	164
	1259
	639
	2
	0,25

	
	П1
	500
	2,3
	414
	180
	1180
	643
	2
	0,25

	
	ПЗ
	500
	2,33
	436
	187
	1100
	709
	1
	0,55

	В 35
	Ж2
	400
	2,94
	509
	175
	1250
	538
	2
	0,31

	
	П1
	400
	2,96
	524
	177
	1189
	549
	1
	0,65

	
	ПЗ
	400
	2,99
	562
	188
	1100
	572
	1
	0,75

	
	Ж2
	500
	2,59
	435
	168
	1254
	583
	2
	0,27

	
	П1
	500
	2,6
	455
	175
	1192
	611
	1
	0,6

	
	ПЗ
	500
	2,63
	492
	197
	1100
	634
	1
	0,65

	В 40
	Ж2
	400
	3,29
	533
	162
	1270
	501
	1
	0,7

	
	П1
	400
	3,31
	596
	180
	1180
	487
	1
	0,75

	
	Ж2
	500
	2,89
	462
	160
	1270
	568
	1
	0,65

	
	П1
	500
	2,91
	515
	177
	1189
	556
	1
	0,7

	
	ПЗ
	500
	2,94
	553
	188
	1100
	579
	1
	0,75

	В 45
	Ж2
	500
	3,19
	514
	161
	1270
	520
	1
	0,7

	
	П1
	500
	3,21
	571
	178
	1189
	503
	1
	0,75

	
	ПЗ
	500
	3,24
	593
	183
	1106
	553
	1
	0,85

	
	Ж2
	600
	2,86
	458
	160
	1270
	571
	1
	0,65

	
	П1
	600
	2,88
	510
	177
	1189
	561
	1
	0,7

	
	ПЗ
	600
	2,91
	547
	188
	1100
	585
	1
	0,75

	B 50
	Ж2
	600
	3,12
	161
	502
	1270
	531
	1
	0,7

	
	П1
	600
	3,14
	178
	559
	1189
	516
	1
	0,75

	
	ПЗ
	600
	3,17
	183
	580
	1106
	567
	1
	0,85


(a) 9.1.2 Приложение 2

Составы бетона общестроительного назначения для обыкновенных мало- и среднеармированных изделий и конструкций.

(по материалам сайта www.ibeton.ru)

	Класс
	Удобоукладываемость бетонной смеси
	Марка цемента
	Ц/В
	Расход компонентов в кг на приготовление 1м3 бетона
	Пластифицирующая добавка

	
	
	
	
	Цемент
	Вода
	Щебень
	Песок
	Класс эффективности
	Расход, % отмассы цемента

	B 7,5
	Ж2
	300
	1,14
	200
	158
	1332
	737
	2
	0,2

	
	П1
	300
	1,15
	200
	174
	1250
	774
	2
	0,2

	
	ПЗ
	300
	1,16
	231
	199
	1156
	774
	2
	0,22

	B 15
	Ж2
	300
	1,77
	279
	158
	1322
	669
	2
	0,2

	
	П1
	300
	1,78
	312
	175
	1250
	675
	2
	0,22

	
	ПЗ
	300
	1,79
	360
	201
	1153
	658
	2
	0,25

	
	Ж2
	400
	1,49
	235
	158
	1332
	706
	2
	0,2

	
	П1
	400
	1,5
	261
	174
	1250
	721
	2
	0,22

	
	ПЗ
	400
	1,51
	300
	199
	1156
	714
	2
	0,25

	В 20
	Ж2
	300
	2,19
	350
	160
	1328
	603
	2
	0,22

	
	П1
	300
	2,2
	387
	176
	1245
	613
	2
	0,25

	
	ПЗ
	300
	2,22
	451
	203
	1150
	574
	2
	0,28

	
	Ж2
	400
	1,83
	289
	158
	1332
	660
	2
	0,2

	
	П1
	400
	1,84
	322
	175
	1250
	666
	2
	0,22

	
	ПЗ
	400
	1,86
	374
	201
	1153
	646
	2
	0,25

	B 25
	Ж2
	400
	2,16
	346
	160
	1328
	612
	2
	0,22

	
	П1
	400
	2,17
	382
	176
	1245
	618
	2
	0,25

	
	ПЗ
	400
	2,19
	445
	203
	1150
	585
	2
	0,28

	
	Ж2
	500
	1,93
	305
	158
	1332
	647
	2
	0,22


	
	П1
	500
	1,94
	340
	175
	1250
	651
	2
	0,25

	
	ПЗ
	500
	1,96
	394
	201
	1153
	631
	2
	0,28

	B 30
	Ж2
	400
	2,5
	408
	163
	1321
	556
	2
	0,27

	
	П1
	400
	2,51
	452
	180
	1238
	555
	2
	0,27

	
	ПЗ
	400
	2,53
	466
	184
	1164
	604
	1
	0,6

	В ЗО
	Ж2
	500
	2,22
	357
	161
	1327
	600
	2
	0,25

	
	П1
	500
	2,23
	390
	175
	1250
	608
	2
	0,25

	
	ПЗ
	500
	2,25
	414
	184
	1164
	646
	1
	0,55

	В 35
	Ж2
	400
	2,83
	473
	167
	1315
	495
	2
	0,31

	
	П1
	400
	2,84
	491
	173
	1252
	524
	1
	0,6

	
	ПЗ
	400
	2,87
	531
	185
	1164
	542
	1
	0,7

	
	Ж2
	500
	2,51
	412
	164
	1322
	552
	2
	0,27

	
	П1
	500
	2,52
	431
	171
	1253
	581
	1
	0,55

	
	ПЗ
	500
	2,55
	469
	184
	1164
	601
	1
	0,6

	В 40
	Ж2
	400
	3,17
	507
	160
	1328
	468
	1
	0,7

	
	П1
	400
	3,18
	553
	174
	1250
	471
	1
	0,75

	
	ПЗ
	400
	3,21
	587
	183
	1164
	503
	1
	0,85

	
	Ж2
	500
	2,79
	438
	157
	1332
	535
	1
	0,65

	
	П1
	500
	2,8
	482
	172
	1253
	535
	1
	0,7

	
	ПЗ
	500
	2,83
	512
	181
	1168
	567
	1
	0,75


	В 45
	Ж2
	500
	3,08
	487
	158
	1332
	491
	1
	0,7

	
	П1
	500
	3,09
	535
	173
	1250
	489
	1
	0,75

	
	ПЗ
	500
	3,12
	568
	182
	1168
	516
	1
	0,8

	
	Ж2
	600
	2,76
	433
	157
	1332
	540
	1
	0,65

	
	П1
	600
	2,77
	476
	172
	1253
	540
	1
	0,7

	
	ПЗ
	600
	2,8
	507
	181
	1168
	571
	1
	0,75

	B 50
	Ж2
	500
	3,37
	553
	164
	1320
	429
	1
	0,75

	
	П1
	500
	3,38
	598
	177
	1244
	430
	1
	0,8

	
	Ж2
	600
	3,01
	475
	158
	1332
	501
	1
	0,7

	
	П1
	600
	3,02
	522
	173
	1253
	498
	1
	0,75

	
	П3
	600
	3,05
	555
	182
	1168
	527
	1
	0,8

	B60
	Ж2
	600
	3,51
	586
	167
	1315
	398
	1
	0,85


(b) 9.1.3 Приложение 3

Составы гидротехнического бетона для подводных сооружений, цемент тип II, III, ШПЦ

(по материалам сайта www.ibeton.ru)

	Класс по проч ности при сжатии
	Марка по водо непро ницае мости
	Марка по морозостойкости
	Удобо уклад ывае мость бетонной смеси
	Марка цемента
	Ц/В
	Расход компонентов, кг/м3
	Добавка

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	Вода
	Щебень
	Песок
	Вид
	Расход, % массы цемента

	B10
	W2
	—
	Ж2
	300
	1,49
	238
	160
	1267
	758
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	300
	1,49
	264
	177
	1188
	769
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	300
	1,59
	322
	203
	1092
	745
	2
	0,25

	
	
	
	Ж2
	400
	1,49
	238
	160
	1267
	758
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	400
	1,49
	264
	177
	1188
	769
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	400
	1,59
	322
	203
	1092
	745
	2
	0,25

	B15
	W4
	—
	Ж2
	300
	1,83
	295
	161
	1270
	708
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	300
	1,84
	330
	179
	1189
	707
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	300
	1,89
	387
	204
	1091
	698
	2
	0,25

	
	
	
	Ж2
	400
	1,54
	246
	160
	1270
	753
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	400
	1,71
	302
	177
	1188
	767
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	400
	1,89
	387
	204
	1091
	698
	2
	0,28

	B20
	W4
	—
	Ж2
	300
	2,27
	372
	164
	1265
	639
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	300
	2,28
	410
	180
	1187
	639
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	300
	2,3
	476
	207
	1090
	603
	2
	0,28

	
	
	
	Ж2
	400
	1,89
	304
	161
	1270
	700
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	400
	1,9
	340
	179
	1188
	700
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	400
	1,92
	394
	205
	1092
	679
	2
	0,25

	B20
	W6
	—
	Ж2
	300
	2,27
	372
	164
	1265
	639
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	300
	2,28
	410
	180
	1187
	639
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	300
	2,3
	476
	207
	1090
	603
	2
	0,28

	
	
	
	Ж2
	400
	1,89
	304
	161
	1270
	700
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	400
	1,98
	354
	179
	1187
	706
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,05
	420
	205
	1091
	689
	2
	0,28

	B25
	W8
	-
	Ж2
	400
	2,24
	367
	164
	1265
	646
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	400
	2,25
	405
	180
	1187
	643
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,4
	496
	207
	1090
	616
	2
	0,3

	B25
	W12
	—
	Ж2
	400
	2,6
	418
	161
	1270
	603
	1
	0,55

	
	
	
	П1
	400
	2,65
	477
	180
	1187
	582
	1
	0,6

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,68
	502
	187
	1100
	635
	1
	0,65

	B30
	W12
	--
	Ж2
	400
	2,6
	418
	161
	1270
	603
	1
	0,5

	
	
	
	П1
	400
	2,65
	477
	178
	1187
	588
	1
	0,55

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,68
	502
	187
	1100
	635
	1
	0,65

	
	
	
	Ж2
	500
	2,46
	394
	160
	1270
	626
	1
	0,5

	
	
	
	П1
	500
	2,61
	465
	178
	1187
	597
	1
	0,55

	
	
	
	ПЗ
	500
	2,64
	493
	187
	1100
	642
	1
	0,6

	B30
	W16
	-
	Ж2
	400
	3,01
	488
	162
	1267
	543
	1
	0,65

	
	
	
	П1
	400
	3,08
	552
	179
	1187
	519
	1
	0,7

	
	
	
	ПЗ
	400
	3,17
	596
	188
	1100
	545
	1
	0,75

	
	
	
	Ж2
	500
	2,93
	472
	161
	1270
	556
	1
	0,65

	
	
	
	П1
	500
	3,04
	541
	178
	1187
	532
	1
	0,7

	
	
	
	ПЗ
	500
	3,12
	583
	187
	1100
	557
	1
	0,75


(c) 9.1.4 Приложение 4

Составы гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды, цемент тип I Д0

(по материалам сайта www.ibeton.ru)

	Класс по проч ности при сжатии
	Марка по водо непро ницае мости
	Марка по морозостойкости
	Удобо уклад ывае мость бетонной смеси
	Марка цемента
	Ц/В
	Расход компонентов, кг/м3
	Добавка

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	Вода
	Щебень
	Песок
	Вид
	Расход, % массы цемента

	B20
	W4
	F100
	Ж2
	400
	1,89
	304
	161
	1270
	702
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	400
	1,98
	336
	177
	1189
	711
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	400
	1,92
	389
	203
	1094
	693
	2
	0,25

	B20
	W6
	F150
	Ж2
	400
	1,89
	304
	161
	1270
	702
	2
	0,2

	
	
	
	П1
	400
	1,96
	347
	177
	1190
	717
	2
	0,22

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,05
	416
	203
	1093
	697
	2
	0,25

	B25
	W6
	F150
	Ж2
	400
	2,24
	363
	162
	1270
	649
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	400
	2,25
	398
	177
	1190
	657
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,27
	457
	204
	1092
	636
	2
	0,28

	B25
	W8
	F200
	Ж2
	400
	2,24
	363
	162
	1270
	656
	2
	0,22

	
	
	
	П1
	400
	2,25
	398
	177
	1190
	657
	2
	0,25

	
	
	
	ПЗ
	400
	2,41
	492
	204
	1092
	600
	2
	0,3

	B40
	W16
	F500
	Ж2
	500
	3,05
	486
	159
	1270
	552
	1
	0,65

	
	
	
	П1
	500
	3,09
	540
	175
	1195
	535
	1
	0,7

	
	
	
	ПЗ
	500
	3,13
	576
	184
	1104
	571
	1
	0,8


(d) 9.1.5 Приложение 5

Составы дорожного и аэродромного бетонов.

(по материалам сайта www.ibeton.ru)

	Класс по прочности при сжатии
	Класс по прочности при осевом растяжении
	Марка по моро зосто йкости
	Марка по водо непро ница емости
	Удобо уклад ывае мость бетонной смеси
	Вид цемента
	Марка цемента
	Ц/В
	Расход компонентов, в кг на получение 1 м3 бетона
	Добавка

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цемент
	Вода
	Щебень
	Песок
	Вид добавки
	Расход, % массы цемента

	B 25
	Bt 2
	F 100
	W 4
	Ж2
	Тип I (Д0)
	400
	2,16
	346
	160
	1305
	635
	2
	0,22

	
	
	
	
	П1
	-- / --
	400
	2,18
	379
	174
	1226
	646
	2
	0,25

	
	
	
	
	ПЗ
	-- / --
	400
	2,4
	480
	200
	1124
	589
	2
	0,28

	B 30
	Bt 2,4
	F 150
	W 8
	Ж2
	-- / --
	500
	2,49
	396
	159
	1308
	592
	2
	0,25

	
	
	
	
	П1
	-- / --
	500
	2,57
	432
	168
	1243
	601
	1
	0,6

	
	
	
	
	ПЗ
	-- / --
	500
	2J
	488
	180
	1142
	617
	1
	0,7

	B 40
	Bt 2,8
	F 200
	W 12
	Ж2
	-- / --
	500
	2,99
	466
	156
	1315
	532
	1
	0,55

	
	
	
	
	П1
	-- / --
	500
	3,06
	517
	169
	1243
	526
	1
	0,65

	
	
	
	
	ПЗ
	-- / --
	500
	3,09
	554
	179
	1143
	563
	1
	0,75

	B 50
	Bt 3,2
	F 300
	W 16
	Ж2
	-- / --
	500
	3,37
	543
	161
	1303
	467
	1
	0,65

	
	
	
	
	П1
	-- / --
	500
	3,38
	581
	172
	1230
	474
	1
	0,75</


Примечания к Приложению 1, 2, 3, 4, 5
1. Пластификаторы 2 группы эффективности

- ЛСТ, ЛСТМ, ЛСТМ-2 (производятся большинством ЦБК России);

- УПБ, УПБ-М, УПСБ (производится НПК “Композит” г.Черновцы);

- другие (см. соответствующую нормативную документацию)

2. Пластификаторы 1 группы эффективности (Суперпластификаторы)

- С-3 (производства г.Новосмосковск и Пермь, Россия);

- ПФМ-БС (производства НПК “Композит” г.Черновцы)

- “Дофен” (г.Дзержинск, Украина);

- НИЛ-20, НЛК, Окзил и др. (после лабораторного подтверждения заявленной эффективности)

3. Для ускорения твердения допускается вводить ускорители схватывания и твердения в соответствии с нормативной документацией регламентирующей их применение.

4. При использовании фракций наполнителя, качества вяжущего, условий дозирования, приготовления и укладки бетона отличных от предусмотренной стандартной методики требуется перерасчет.

5. В приведенных таблицах принята насыпная плотность щебня в стандартном сосуде 1,4 г/см3, а в цилиндре диаметром 2,54 см — 1,34 г/см3, средняя плотность песка 2,64, щебня — 2,73 г/см3, объем вовлеченного воздуха 10 л/м3.

6. Рабочие составы бетона определяются экспериментально и корректируются на гранулометрический состав и влажность заполнителей

