Клей Quick-Mix FX 900. 

Высокоэластичный клей для любых оснований для нанесения тонким слоем с очень высокой адгезионной способностью и высокой стойкостью к сползанию.

Рекомендуется для требовательной укладки плитки, к примеру, плитки грес, крупноформатной плитки, укладки плитки на террасах и балконах, а также природного камня, не чувствительного к окраске. Благодаря качественным полимерным добавкам обладает уменьшенным внутренним напряжением. Для стен и полов. Для наружных и внутренних работ. 

Клей класса С2 ТЕ согласно нормам EN 12004 / S1 согласно нормам EN 12002.

[image: image1.jpg]——

FX 900




Один для всех оснований!

Бетон, полы-стяжки, плиты из гипсокартона и гипсоволокна, старые плиточные покрытия, известково-цементные штукатурки, гипсовые штукатурки, литой асфальт (внутри помещений), ангидритовые полы-стяжки, сухие стяжки и многое другое. 

Один для всех видов покрытий! 

Плитки и плиты из керамики (фаянса), гончарные изделия, фасадные прислойные керамические плитки, мозаика, бетонные блоки, плиты из природного камня и многое другое. 

Одно решение для всего: Высокоэластичный клей Quick-Mix FХ 900 

Клей FХ 900 обеспечивает надежное и долговечное склеивание покрытий любых форматов с самыми различными основаниями. Будь то внутри или снаружи помещений, на отапливаемом полу или электрическом панельном отоплении, на стене или полу, на балконах, террасах или фасадах. Высокоэластичный клей FХ 900 с высокими адгезионными свойствами и эластичностью удовлетворит любым требованиям. Оптимальные свойства продукта при использовании и продолжительное время укладки максимально упростят нанесение любого покрытия. 

Высокоэластичный клей FХ 900 – настоящий мультиталант среди плиточных клеев!

Свойства клея для плитки Quick-mix FX 900:

· • высокая эластичность

· • способность к деформированию и выравниванию напряжений

· • очень высокие адгезионные свойства

· • высокая устойчивость к сползанию

· • увеличенное время для укладки плитки после нанесения клея

· • простота и удобство в применении

· • после затвердевания морозостойкий и водостоек

· • минеральный состав

· • очень низкий выброс вредных веществ (класс EC 1R)

Применение клея для плитки Quick-mix FX 900:

· • для наружных и внутренних работ

· • для использования на стенах и полах

· • для укладки кафеля и плит из керамики (фаянса), клинкерных стпеней и напольной плитки, прислойной керамической плитки, мозаики, бетонных плит, а также природного камня, не чувствительного к изменению окраски

· • для фиксации на бетоне, стяжке, плитах из гипсокартона и гипсоволокна, поверхностях из старой плитки, известково-цементной штукатурке, гипсовой штукатурке, литом асфальте (внутри), ангидритовых бесшовных полов

· • для применения на балконах, террасах и фасадах

· • клей пригоден для использования на отапливаемых полах и на электрическом панельном отоплении

· • используется на альтернативной гидроизоляции

Качество и безопасность:

· • клей класса S1 согласно нормам EN 12002

· • клей гидравлического затвердевания для нанесения тонким слоем класса С2 ТЕ согласно EN 12004

· • отвечает нормативным требованиям к высокоэластичным клеям

· • очень низкий выброс вредных веществ (класс ЕС 1R согласно GEV-EMICODE)

· • цемент согласно нормам DIN EN 197

· • сторонний, независимый контроль над качеством

· • малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Технические характеристики клея для плитки Quick-mix FX 900:

	Класс смесей:
	C2 TE по EN 12004 
S1 по EN 12002 

	Время использования:
	в течение 4 часов при + 23oС

	Температура применения:
	от + 5 oС до + 30 oС

	Время выдержки после приготовления:
	~ 3 мин. 

	Время возможной укладки плитки после нанесения клея:
	~ 30 мин. 

	Пригодность для хождения:
	спустя ~ 24 часа 

	Полная нагрузка:
	спустя ~ 7 дней 

	Заделка швов:
	спустя ~ 12 часов (стена) 
спустя ~ 24 часа (пол)

	Расход воды:
	~ 6,00 л / 25 кг

	Хранение:
	в сухом месте надлежащим образом 12 месяцев

	Упаковка:
	мешки по 25 кг

	Расход:
	Размер зуба: 3х3х3 мм

~ 1,2 кг/м 2
Размер зуба: 4х4х4 мм

~ 1,6 кг/м 2
Размер зуба: 6х6х6 мм

~ 2,4 кг/м 2
Размер зуба: 8х8х8 мм

~ 3,2 кг/м 2


	Цвета: 
	серый


Рекомендации по выполнению работ с использованием клея для плитки Quick-Mix FX 900:

Основание:

Поверхность, на которую наносится клей, должна быть прочной, сухой, чистой и очищенной от пыли. Неплотно прилегающую краску и пыль следует удалить. Абсорбирующие поверхности следует предваритель-но обработать универсальной грунтовкой „quick-mix“ UG. Гладкие, не абсорбирующие поверхности (напр. поверхности из старой плитки) следует обработать кварцевой грунтовкой „quick-mix“ QG. Поверхность необходимо предварительно очистить. На ней не должно быть остатков очистительных средств. Поверхности на основе сульфата кальция (к примеру, гипсовые штукатурки, ангидритовые стяжки) следует предварительно обработать универсальной грунтовкой „quick-mix“ UG.

Нанесение:

Для приготовления клея следует смешать содержимое мешка примерно с 6 л воды с помощью электродрели с мешалкой или другого соответствующего инструмента и довести до однородной рабочей консистен-ции. Через 3 мин. еще раз размешать и использовать в течение 4 часов. Не следует разбавлять уже схватившийся раствор водой или добавлять туда сухую смесь.

Клей следует наносить с помощью зубчатого шпателя так, чтобы обеспечить распределение клея по всей рабочей поверхности. Следует наносить клей лишь на ту площадь, на которую плитка будет положена в течение следующих 30 мин. После образования пленки на поверхности нанесенного клея не разрешается класть на него плитку. На поверхности, подвергающиеся большой нагрузке (снаружи: террасы, бал-коны, внутри: промышленные полы и торговые помещения), плитку следует класть в «плавающем» методе (buttering-floating) или исполь-зовать клей „quick-mix“ FL 900, чтобы обеспечить отсутствие пустот.

При укладке плитки на отапливаемых монолитных полах-стяжках действуют нормы DIN 4725-4, а также памятка ZDB «Кафель, керамическая плитка, природный камень и бетонные плиты на отапливаемых цементных полах».

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и рабочего основания ниже + 5oС. Свежеположенную плитку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий (интенсивное солнечное освещение, мороз, осадки и т.д.). Заделка швов на стенах допускается спустя ~ 12 часов, на полах - спустя ~ 24 часа.

Примечания:

Технические данные действительны при температуре 23oС / 50% относительной влажности воздуха. Расход также зависит от структуры основания.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Хранение:

В сухом месте, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления. 

