Составы (рецепты) бетона общестроительного назначения для обыкновенных мало и среднеармированных изделий и конструкций (песок мелкий кварцевый, щебень гранитный фракции 5-20 мм): 

Класс бетона
Подвижность
Марка цемента
Расход компонентов, кг/м3




Цемент
Песок
Щебень
Вода

В15 (М200)
Ж2
400
235
706
1332
158


П1
400
261
721
1250
174


П3
400
300
714
1156
199

В20 (М250)
Ж2
400
289
660
1332
158


П1
400
322
666
1250
175


П3
400
374
646
1153
201

В25 (М350)
Ж2
400
346
612
1328
160


П1
400
382
618
1245
176


П3
400
445
585
1150
203


Ж2
500
305
647
1332
158


П1
500
340
651
1250
175


П3
500
394
631
1153
201

В приведенных таблицах приняты:

средняя плотность щебня — 2,73 г/см3

 песка 2,64 г/см3

 насыпная плотность щебня в стандартном сосуде 1,4 г/см3

 а в цилиндре диаметром 2,54 см — 1,34 г/см3

 объем вовлеченного воздуха 10 л/м3; 

