БЕВЕТОЛ-СПЛ

Протокол  испытаний

Рецепт бетона

	Готовый  бетон

Количества  даны на 1 м3  
	Без  добавки
	0,3 %

 Беветол 

СПЛ
	0,4 % 

Беветол

 СПЛ
	0,5 %

 Беветол 

СПЛ
	0,6 %

 Беветол

СПЛ
	0,7 % 

Беветол 

СПЛ
	0,8 % 

Беветол

 СПЛ
	0,9 % 

Беветол 

СПЛ
	1,0 % 

Беветол

 СПЛ

	Содержание  цемента  кг
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Песок,  кг


	974
	988
	989
	992
	992
	1000
	1003
	1009
	1011

	Мелкий  щебень,   кг
	222
	228
	228
	229
	229
	231
	231
	233
	233

	Крупный  щебень ,  кг
	674
	684
	685
	687
	687
	693
	694
	698
	700

	Всего песка весу наполнителя
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Количество  добавки,  кг
	0
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	Водоцементное  отношение 
	0,674
	0,625
	0,615
	0,605
	0,595
	0,585
	0,576
	0,566
	0,561


Свежий  бетон 

	Усадка  конуса, см
	12
	13
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Содержание  воздуха,  %
	1,9
	2,1
	2,3
	2,4
	2,4
	2,4
	2,7
	2,4
	2,7



	Время  начала  схватывания,  мин. 
	192


	241
	224
	282
	317
	391
	382
	434
	>500



	Время  окончания  схватывания,  мин. 
	297


	356
	326
	417
	437
	535
	587
	616
	

	Содержание  воды, кг
	202
	187
	184
	181
	178
	176
	173
	170
	168


Схватившийся бетон

	Возраст
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa

	1 день
	12,4
	13,9
	13,6
	14,8
	8,6
	11,0
	21,9
	18,5
	19,4

	3  дня
	21,6
	22,5
	24,7
	24,9
	22,6
	24,0
	33,8
	34,7
	34,2

	7  дней
	28,5
	30,6
	32,2
	33,6
	30,1
	32,6
	41,1
	42,5
	42,5

	28  дней
	34,7
	38,3
	39,1
	41,4
	38,6
	41,1
	46,9
	48,4
	50,4

	Проникновение воды  , мм

по EN 12364 
	5,5
	2,8
	3,0
	3,4
	2,1
	2,2
	1,9
	2,0
	2,3

	Усадка по ASTM C157
	-0,004
	-0,008
	-0,003
	-0,002
	-0,015
	-0,011
	-0,008
	-0,013
	-0,012


