	Таблица теплопроводности некоторых материалов.


	

	Выборка из СНиП II-3-79 отсортирована по возрастанию коэффициента теплопроводности материалов. Значение коэффициента теплопроводности взято из столбца для сухой зоны влажности (А) и нормальной и влажной зоны (Б) таблицы СНиП (см. карту зон влажности). Влажностный режим помещений - нормальный.

№ по СНИП

Материал

Коэфф. теплопро- водности Вт/(м•°С)

A

Б

144

Пенополистирол (плотность 40 кг/м3)

0,041

0,05

143

Пенополистирол (плотность 100 кг/м3)

0,041

0,052

142

Пенополистирол (плотность 150 кг/м3)

0,052

0,06

145

Пенопласт ПХВ-1

0,06

0,064

129

Маты минераловатные прошивные

0,064

0,07

119

Плиты древесноволокнистые и древесностружечные

0,07

0,08

67

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 300 кг/м3)

0,11

0,13

118

Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 400 кг/м3)

0,11

0,13

66

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 400 кг/м3)

0,14

0,15

117

Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 600 кг/м3)

0,13

0,16

108

Сосна и ель поперёк волокон

0,14

0,18

112

Фанера клееная

0,15

0,18

83

Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

0,19

0,21

110

Дуб поперек волокон

0,18

0,23

113

Картон облицовочный

0,21

0,23

116

Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 800 кг/м3)

0,19

0,23

65

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 600 кг/м3)

0,22

0,26

115

Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 1000 кг/м3)

0,23

0,29

109

Сосна и ель вдоль волокон

0,29

0,35

64

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 800 кг/м3)

0,33

0,37

70

Газо- и пено- золобетон (плотность 800 кг/м3)

0,35

0,41

111

Дуб вдоль волокон

0,35

0,41

63

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 1000 кг/м3)

0,41

0,47

69

Газо- и пено- золобетон (плотность 1000 кг/м3)

0,44

0,5

68

Газо- и пено- золобетон (плотность 1200 кг/м3)

0,52

0,58

92

Кирпич керамический пустотный (плотность 1300 кг/м3)

0,52

0,58

91

Кирпич керамический (плотность 1400 кг/м3)

0,58

0,64

47

Бетон на доменных гранулированных шлаках (плотность 1800 кг/м3)

0,7

0,81

84

Кирпичная кладка (кирпич глиняный, плотность 1800 кг/м3)

0,7

0,81

2

Бетон на гравии или щебне из природного камня (плотность 2400 кг/м3)

1,74

1,86

1

Железобетон (плотность 2500 кг/м3)

1,92

2,04




