Относительно толщины стенок полиэтиленовых труб 

Сегодня на украинском рынке труб из ПНТ/РЕ-80 сложилась достаточно интересная ситуация. Трубы изготовляют украинские производители согласно советскому ГОСТ 18599-83 "Трубы напорные из полиэтилена", причем в нем идет речь лишь о двух типах: ПНТ (полиэтилен низкого давления) и ПВТ (полиэтилен высокого давления). Физико-механические характеристики этих материалов разные, потому и толщина стенки труб с одинаковыми внешними диаметрами, рассчитанных на одинаковое максимальное рабочее давление (при 1° транспортированной среды 20°с) является разной (таблицы 1 и 2).
Что же выплывает из приведенных в таблицах данных?
Да кое-кто из потребителей одним из определяющих факторов при выборе трубы считает толщину стенки. Видя, что стенка трубы из ПВТ — толще, такой клиент, к сожалению, делает вывод, что это изделие является надежнее. А из Госта видно, что при одинаковой толщине стенки трубы максимальное рабочее давление для них — разное в частности для трубы из ПВТ оно является меньше.

Для изделий из РЕ-80 или РЕ-100, при одинаковых характеристиках прочности труб из ПНТ, толщина их стенки — еще более малая, и это невзирая на то, что их коэффициенты надежности являются одинаковыми или и большими.
Можно сделать такой вывод. Если до четырех одинаковых толщин стенок отрезков труб из ПВТ, ПНТ-273, РЕ-80, РЕ-100 одновременно прикладывать нагрузку, плавно увеличивая давление то разрушаться они будут в отмеченной последовательности с большими разницами давления. Наименьший условный проход имеют трубы из ПВТ. Иногда это важно. Надеюсь, я ответил на вопрос, который так интересует читателей.
Кстати, в Украине есть более "свежий" от ГОСТ нормативный документ. К сожалению, это лишь Ту*, Который почему-то не распространяется, а продается. Как бизнесмен понимаю — как человек, что профинансировал два ДСТУ по полипропилену, открыв дорогу этому стандарту в капитальное строительство — не понимаю.
*ТУ В В.2.7. - 21547843.006 - 2001 "Трубы из полиэтилена марок ПЕ-80 и ПЕ-100 для подачи холодной воды". Зарегистрировано в УкрЦСМ в 11.10.2002 г. под №081/026906.

 Таблиця 1. Дані ГОСТу 18599-83

	Середній зовнішній діаметр, мм
	Товщина стінки труб з поліетилену низького тиску типів, мм

	
	Л (0,25 МПа)
	СЛ (0,4 МПа)
	С (0,6 МПа)
	В (1 МПа)

	Номінальний
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення

	20
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	25
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,3
	+0,5

	32
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4
	3,0
	+0,5

	40
	+0,4
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,3
	+0,5
	3,7
	+0,6

	50
	+0,5
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,6
	+0,7

	63
	+0,6
	2,0
	+0,4
	2,5
	+0,5
	3,6
	+0,6
	5,8
	+0,8

	75
	+0,7
	2,0
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,9
	+0,9

	90
	+0,9
	2,2
	+0,5
	3,5
	+0,6
	5,1
	+0,8
	8,2
	+1,9

	110
	+1,0
	2,7
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,3
	+0,9
	10,0
	+1,2

	125
	+1,2
	3,1
	+0,6
	4,9
	+0,7
	7,1
	+1,0
	11,4
	+1,4


Таблиця 2. Дані ГОСТу 18599-83

	Середній зовнішній діаметр, мм
	Товщина стінки труб з поліетилену високого тиску типів, мм

	
	Л (0,25 МПа)
	СЛ (0,4 МПа)
	С (0,6 МПа)
	В (1 МПа)

	Номінальний
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення
	Номінальна
	Граничне відхилення

	20
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,2
	+0,4
	3,4
	+0,6

	25
	+0,3
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,7
	+0,5
	4,2
	+0,7

	32
	+0,3
	2,0
	+0,4
	2,4
	+0,5
	3,5
	+0,6
	5,4
	+0,8

	40
	+0,4
	2,0
	+0,4
	3,0
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,7
	+0,9

	50
	+0,5
	2,4
	+0,5
	3,7
	+0,6
	5,4
	+0,8
	8,4
	+1,1

	63
	+0,6
	3,0
	+0,5
	4,7
	+0,7
	6,8
	+0,9
	10,5
	+1,3

	75
	+0,7
	3,6
	+0,6
	5,6
	+0,8
	8,1
	+1,1
	12,5
	+1,5

	90
	+0,9
	4,3
	+0,7
	6,7
	+0,9
	9,7
	+1,2
	15,0
	+1,7

	110
	+1,0
	5,3
	+0,8
	8,2
	+1,1
	11,8
	+1,4
	18,4
	+2,1

	125
	+1,2
	6,0
	+0,8
	9,3
	+1,2
	13,4
	+1,6
	20,9
	+2,3


 

Л - легкий тип, номінальний тиск 0,25 МПа   СЛ - середньолегкий тип, номінальний тиск 0,4 МПа
С - середній тип, номінальний тиск 0,6 МПа     В - важкий тип, номінальний тиск 1 МПа
 

Автор Георгій Черкашин, президент ТОВ СП УДТ

