Характеристика труб для теплых полов

	Производитель
	Торговое обозначение
	Тип
	Система фитингов
	Наружный диаметр, мм
	Max рабочее давление, бар/ температура, С
	Цена трубы за 1 пог. м/ фитинга за шт., € (для трубы Ø16)
	Примечание

	"АЛЬТАИС"
(Россия)
	"Альтаис"
	МП
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 16 до 32
	10/95
	От 0,5/от 1,0
	Алюминиевый слой толщиной 0,2 мм, сваренный внахлест

	Co.E.S.
(Италия)
	Coesklima Super
K
	МП
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 14 до 32
	10/95
	От 1,4/ от 2,2
	Алюминиевый слой толщиной 0,4 мм, сваренный встык

	GEBERIT
(Швейцария)
	Geberit Mepla
	МП
	Специальная система фитингов без обжимных втулок
	От 16 до 63
	10/95
	От 2,8/ от 6,5
	Алюминиевый слой толщиной от 0,8 мм, сваренный встык

	OVENTROP
	Copipe
	МП
	Обжимные и пресс-фитинги Cofit
	От 14 до 32
	10/95
	От 2,2/ от 5,7
	Алюминиевый слой толщиной 0,4 мм, сваренный встык

	PRANDELLI
(Италия)
	Multirama
	МП
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 14 до 32
	10/95
	От 1,6/ от 2,3
	Алюминиевый слой толщиной 0,4 мм, сваренный встык

	TC
	TECEflex
	МП
	Специальная система фитингов с подвижными гильзами
	От 16 до 63
	10/95
	От 1,8
	Алюминиевый слой толщиной 0,4 мм, сваренный встык

	VALSIR
(Италия)
	Pexal, Mixal
	МП
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 14 до 32
	10/95
	От 1,0/ от 2,5
	Алюминиевый слой толщиной 0,2 мм, сваренный внахлест

	UPONOR
(Финляндия)
	Unipipe
	МП с внутренним слоем из PE-RT
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 14 до 110
	10/95
	От 1,6/ от 3,1
	Алюминиевый слой толщиной от 0,2 мм, сваренный внахлест

	"БИР ПЕКС" (РФ)
	-
	PEX
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 16 до 63
	6/95
	От 0,8
	-

	REHAU
	Rautitan flex
	PEX
	Специальная система фитингов Raubasic
	От 16 до 32
	6/95
	От 1,8/ от 4,2
	-

	TIEMME
	-
	PEX
	Обжимные и пресс-фитинги
	От 16 до 32
	6/95
	От 1,4/ от 2,2
	-

	WIRSBO
	Pe PEX
	PEX
	Специальная система фитингов Quik&Easy
	От 16 до 32
	6/95
	От 2,0/ от 5,3
	-

	AQUATHERM
	90300
	PB
	Обжимные фитинги
	От 16 до 20
	6/95
	От 1,38/ от 3
	-
	

	GABOTHERM
SYSTEMTECHNIK
	Gabotherm
Constructa
	PB
	Термическая сварка, обжимные и пресс-фитинги
	От 6 до 20
	6/95
	От 1,6/ от 2,3
	-
	

	UNIVERSA
	-
	МП с внутренним слоем из полибутена
	Термическая сварка, обжимные и пресс-фитинги
	От 16 до 32
	10/95
	От 3,8/ от 6,5
	-
	

	МП - металлопластиковая с внутренним слоем из PEX; РВ - полибутеновая; РЕХ - из сшитого полиэтилена
	


