Бутовая и бутобетонные кладки

Бутовая кладка

Бутовая кладка - это кладка из природных камней неправильной формы имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей). 

Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней - делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. 

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней - молоток-кулачок массой 2,3 кг (рис. 1, а), которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме инструментов, показанных на рис. 1, а...в, при бутовой кладке используют те же инструменты, что и при кирпичной кладке. 

При бутовой кладке (рис. 2, а...в) подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной - ложками 1, то короткой - тычком 2. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми - тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки. 

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки. 

Бутовую кладку выполняют "под лопатку", "под залив", а также с применением виброуплотнения. 

Кладку "под лопатку" (рис. 3, а) выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. 

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней 4, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13...15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4...6 см. 

Кладку "под лопатку" выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4...5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3...4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. 

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. 

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности. 

Кладку "под скобу" используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка - разновидность кладки "под лопатку", и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона (рис. 3,6). 

Кладку в опалубке "под лопатку" (рис. 3, в) выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопосте-листом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. 

Кладку "под залив" выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи (рис. 3, г). 

Первый слой бутового камня высотой 20...25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25... 20 см, заливая раствором каждый ряд кладки. 

Бутовая кладка "под залив" допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. 

Кладка с применени-ем виброуплотнения имеет прочность на 25...40% больше прочности кладки, выполненной способом "под лопатку". Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд - насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4...6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом "под лопатку", покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах. 

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом "под лопатку". В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2...4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (рис. 4). 

Бутобетонная кладка

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни "изюм", объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бу-тобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой. Вместе с тем поперечный размер камней не должен превышать 1/3 ширины возводимой конструкции. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым. 

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней на глубину не менее половины высоты камней. Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки 4...6 см. После втапли-вания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием. Далее процесс кладки повторяется. 

Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5...7 см, применяемый щебень или гравий в ней должен быть не крупнее 3 см. 

Организация работ при кладке бутовых и бутобетонных фундаментов

До начала кладки заготавливают камни, устанавливают ящики для раствора, желоба и лопатки для спуска камня и раствора. 

Чтобы обеспечить правильное очертание поперечного сечения фундаментов и стен, особенно при кладке в траншеях, устанавливают не реже чем через 20 м деревянные шаблоны (рис. 5, а, б), соответствующие профилю фундамента. На них делают разметку рядов кладки, по которой натягивают шнур-причалку. Шаблоны одновременно служат и порядовками, и приспособлением для разметки в фундаментах мест закладки отверстий для коммуникаций. 

При бутовой кладке фундаментов "под лопатку" в траншеях глубиной до 1,25 м ящики для раствора расставляют на бровке траншеи через 3...5 м друг от друга, а между ними располагают штабеля бутового камня. При кладке камень из штабеля подают в руки каменщику, а раствор сбрасывают ковшом-лопатой непосредственно на кладку. 

Для кладки фундаментов в траншеях и котлованах при их глубине более 1,25 м (рис. 6, а, б) запасы камня 3 и щебня 2 располагают рядом с бровкой траншеи, а ящики для раствора 5 ставят в траншее непосредственно на кладку. Раствор опускают в ящики 5 по лоткам 4, установленным под углом 40...50° к горизонту, чтобы он не падал, а плавно сползал. Для спуска камня в траншею устанавливают желоба 1 сечением 40 x 40 см. 

Бутовую кладку выполняют звенья, состоящие из двух или трех человек. 

При толщине фундаментов до 80 см кладку ведет звено "двойка": каменщики 4-го и 2-го разрядов. Камещик 4-го разряда устанавливает порядовки, натягивает и переставляет шнуры-причалки вместе с каменщиком 2-го разряда, кладет версты с приколкой камней и забутку, делает расщебенку кладки, контролирует качество и правильность выполнения кладки. Каменщик 2-го разряда помогает каменщику 4-го разряда устанавливать и переставлять шнур-причалку, перемешивает и подает на стену раствор, подает и раскладывает камни, а также помогает каменщику разравнивать раствор, прикалывать камни, устраивать забудку и делает расщебенку кладки. 

При толщине фундаментов от 80 до 120 см кладку ведет звено "тройка": два каменщика 4-го и 3-го разрядов и каменщик 2-го разряда. В этом звене каменщик 3-го разряда делает забутку и расщебенку кладку. Он же помогает переставлять шнур-причалку. 

При кладке бутобетонных фундаментов камни размещают вдоль фронта работ, учитывая, что количество камней ("изюма") в бутобетоне не должно превышать 50% от общего объема его. Между штабелями камней оставляют место для приемки бетонной смеси и перемещения ее в опалубку с помощью инвентарных лотков, желобов и других приспособлений. 

Требования к качеству кладки

Кладку фундаментов начинают с пониженных участков. Переход от одной глубины заложения фундамента к другой выполняют уступами. В каждом уступе должно быть уложено не менее двух рядов кладки, что составляет в зависимости от крупности камня 35...50 см. Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают с вышележащей кладкой. Кладку ведут ярусами по 0,8...1 м. Высота разрыва на границах отдельных участков кладки должна быть не более 1,2 м. Разрывы выкладывают в виде убежной штра-бы уступами, имеющими отношение высоты к длине 1:2 или 1:1. 

Перерывы при производстве бутовой кладки допускаются только после заполнения раствором промежутков между камнями последнего выложенного ряда. Раствором покрывают поверхности камней этого ряда лишь при возобновлении кладки. 

При сухой, жаркой и ветреной погоде кладку защищают от быстрого высыхания, накрывая ее щитами или рулонными материалами. 

При возведении бутобетонных фундаментов укладываемые в бетонную смесь камни и обломки от разборки кладки не должны быть загрязненными, иначе они не будут иметь прочного сцепления с бетоном. В сухую погоду обломки перед укладкой в бетонную смесь поливают водой. 

Разрывы кладки между смежными участками выполняют в виде уступов - послойно, так же как при бутовой кладке. 

Чтобы обеспечить монолитность кладки, перерывы в работе при ее возведении устраивают лишь после втапливания камней в верхний слой бетонной смеси и уплотнения ее. 

При перерывах в кладке в сухую летнюю погоду б утовую и бутобетонную кладки 3 - 4 раза в день увлажняют, поливая водой. Отклонения в размерах и положении конструкций из бутового камня (рис. 7) и бутобетона от проектных не должны превышать величин, указанных в табл. 4. Кладка, выполненная с нарушением допускаемых отклонений, подлежит исправлению. Качество кладки из бутового камня и бутобетона проверяют с помощью тех же измерительных инструментов и теми же приемами, что и качество кирпичной кладки. 

Правила техники безопасности 

До начала и во время кладки фундаментов проверяют прочность креплений стенок траншей и котлованов. 

При отсутствии креплений в траншеях и котлованах или при креплениях, не рассчитанных на нагрузки от материалов и катальных ходов, края этих ходов и штабеля камней располагают за пределами призмы обрушения грунта. Расстояние от бровки откоса или креплений траншеи (котлована) до штабелей материалов определяет мастер или прораб. 

Сбрасывать камни в траншею не допускается. Камень подают по желобам, когда в траншеях нет рабочих. 

При работе в траншеях или котлованах следят, чтобы бровки на ширину не менее 50 см были освобождены от материалов. 

Крепления стенок котлованов и траншей удаляют по мере возведения фундаментов. Нижние распорки снимают только после установки верхних; одновременно вынимают по высоте только одну или две крепежные доски, иначе грунт может обрушиться (см. рис. 6). 

Для спуска рабочих в траншеи (котлованы), а также для подъема их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75 м или приставные лестницы с перилами. Зимой их регулярно очищают от наледи и снега.
[image: image1.png]


Рис.1.

Инструменты для бутовой кладки

а - молоток-кулачок, 

б - металлическая трамбовка,

в - деревянная трамбовка
[image: image2.png]



Рис.2.

Перевязка кладки из бутового камня:

а - стены, б - в пересечениях стен,

в - в углах, 1 - ложки, 2 – тычки
[image: image3.png]



Рис.3.

Виды бутовой кладки

а - "под лопатку",

б - "под скобу" (шаблон-скоба),

в - в опалубке "под лопатку",

г - враспор со стенками траншеи,

t - верстовые камни, 2 - раствор,

3 - уплотненное щебнем основание,

4 - постелистые камни первого ряда
[image: image4.png]



Рис.4.

Циклопическая кладка угла (ограничения) стены
[image: image5.png]



Рис.5.

Шаблоны для кладки

бутовых ленточных фундаментов:

а - без уступов, б - с уступами;

1 - подкос, 2 - отверстия для

шнура-причалки, 3 - деревянные бруски
[image: image6.png]



Рис.6

Организация рабочего места

при бутовой кладке фундаментов

в траншеях (котлованах) глубиной

более 1,25 м:

1 - крепления стенок траншеи,

2 - щебень, 3 - распорки креплений,

4 - лоток, 5 - настил из досок,

6 - бутовый камень,

7 - ящик для раствора, 8 – кладка
[image: image7.png]



Рис.7.

Допускаемые отклонения при

кладке фундаментов из

бутового камня (пунктирными

линиями обозначены границы

допускаемых отклонений)
Бутобетонная кладка

Применяют бутобетонную кладку обычно при выполнении фундаментов, толщина которых составляет 40 и более сантиметров. Камни, используемые для бутобетонной кладки в поперечном направлении, должны быть не более 30 см или третьей части ширины фундамента. Такая кладка выполняется в траншеях враспор со стенками. При производстве такой кладки используется опалубка и вибрирование. В бетонную массу втапливаются бутовые камни, как «изюм». Разрыв между камнями около 6 см, толщина слоя бетонной смеси составляет 15—20 см, после этого кладут новый слой бетонной смеси, чтобы она заполнила все промежутки. Также выполняют послойную вибрацию. Поэтому бутовый камень следует класть в свежеуложенную бетонную смесь. Бутобетонная кладка в качестве фундамента обладает большей прочностью в сравнении с бутовой кладкой, меньшими трудозатратами. Один существенный недостаток кладки — большой расход цемента. Как показала практика, в жестких фундаментах не будут появляться трещины, если отношение высоты уступа к его ширине — равное. Марки бетона для бутовой и бутобетонной кладки 50—100,10.
Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4-5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40x40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.

В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 39. Материалы для устройства подземной части дома приведены в табл. 17.
[image: image8.png]



Рис. 39. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом:

1 - рулонная гидроизоляция; 2 - прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 - бетонный пол; 4 - облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 - кирпичный цоколь; 6 - утеплитель; 7 - грунт обратной засыпки; 8 – отмостка

	Материалы для подземной части дома

	Геологические условия
	Камни природные плотностью не менее, кг/м3
	Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3
	Бетон монолитный и сборный марки
	Марки раствора

	
	Известняк - 1800
	Песчаник, ракушечник - 1500
	Гранит, базальт - 1800
	
	
	цементно-глиняного
	цементно-известкового
	цементно-песчаного

	Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли
	+
	+
	+
	+
	50
	10
	10
	10

	Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли
	+
	+
	+
	+
	75
	-
	25
	25

	Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли
	-
	-
	+
	-
	100
	-
	-
	50


Состав бетона и раствора можно подобрать по табл. 18. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.
	Примерный состав бетонов и растворов

	Бетон, раствор
	Состав по объему: цемент + песок + щебень

	Цемент М400
	 

	Бетон класса:
	 

	В3,5
	1+4+7

	В5
	1+3,5+6

	В7,5
	1+3+5

	Цементный раствор:
	 

	М10
	-

	М25
	1+6

	М50
	1+4


