Ракушечник (ракушняк)– натуральный природный камень, горная порода, относится к чистым известнякам. Добывается в месторождениях Автономной Республики Крым. 
Является экологически чистым строительным материалом.
Область применения:используется в качестве стенового материала при строительстве жилых домов высотой 1-4 этажа, подсобных сооружений и т.п., также в виде плитки для наружной и внутренней облицовки, при декоративной отделке архитектурных элементов зданий и сооружений в ландшафтном проектировании садов и участков.

Сравнительная таблица 
свойств, характеристик и стоимости 
наиболее распространенных стеновых строительных материалов
	МАТЕРИАЛ
	Мар-
ка;
(проч-
ность)

	Размер блока (мм);
кол-во в 1 м3

	*
Коэфф.
тепло-
прово-
дность
(ккал.м. час.0С)

	**
Морозо-
стой-
кость
(циклов

	Водо-
погло-
щение

	Стена
м2/шт
(блоков)

	Толщ. стены
	***
1 м3
раствора на кладку …м2 стены

	1 м3
блоков
на…м2 стены

	****
Стои-
мость
1 м3
мате-
риала


	Ракушечник
	IP25
(25кг/см2)

	380-190-180
72 шт/м3

	0,2..0,35
	F 50-70

	20%
	25 шт
	40 см
	35 м2
	3 м2
	350-400
грн/куб


	Кирпич керамический

	М100
(100кг/см2)

	250-120-65
512 шт/м3

	0,55..0,7
	F 20-50

	15%
	120 шт
180 шт

	25 см
40 см
	20 м2
14 м2
	4,5 м2
3 м2
	550-600
грн/куб


	Пустотелый
кирпич

	М100
(100кг/см2)

	250-120-65
512 шт/м3

	0,4..0,5
	F 20-50

	15%
	120 шт
180 шт
	25см
40 см
	15 м2
10 м2
	3 м2
	500-600
грн/куб


	Силикатный
Кирпич

	М150
(150кг/см2)

	250-120-65
512 шт/м3

	0,55..0,95
	F 15-20

	30%
	120 шт
180 шт
	25см
40 см
	20 м2
14 м2
	4,5 м2
3 м2
	450-500
грн/куб


	Керамический
блок (камень)

	М100
(100кг/см2)

	250-120-138
240 шт/м3

	0,38..0,45
	F 30-50

	15%
	60 шт
90 шт
	25см
40 см
	33 м2
22 м2
	4,5 м2
3 м2
	500-600
грн/куб


	Газобетон (газосиликат)

	D500
(25кг/см2)

	600-300-200
28 шт/м3

	0,2..0,7
	F 25-30

	30%
	8 шт
11 шт
	30 см
40 см
	50 м2
50 м2
	3,5 м2
2,5 м2
	550-650
грн/куб


	Пенобетон
	D500
(10кг/см2)

	400-200-200
62 шт/м3

	0,4..0,9
	F 25-30

	30%
	23 шт
	40 см
	30 м2
	2,5 м2
	500-600
грн/куб


	Пенобетон
	D700
(15кг/см2)

	600-300-200
28 шт/м3

	0,8..0,9
	F 25-30

	30%
	8,5 шт
	30 см
	35 м2
	3 м2
	500-600
грн/куб



* Теплопроводность:первое значение соответствует материалу в сухом состоянии, которое изменятся и зависит от степени и способности водопоглощения и водонасыщенности материала в процессе эксплуатации.
** Морозостойкость - способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание (образец кладётся на 8 часов в холодную воду, а затем 8 часов замораживается в морозильной камере. Количество таких циклов до начала изменения материалом своих свойств, определяет коэффициент морозостойкости).
*** При расчете используется ширина шва 10 мм
**** Средняя рыночная стоимость по состоянию на « 1 » февраля 2009 г. 
Свойства:пористый материал, обладающий повышенной адгезией (сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел) и высокой морозостойкостью - F50-70, что по требованиям предъявляется уже к облицовочным строительным материалам! Объемный вес 1100-1200 кг/м3, предел прочности 15-25 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,2-0,35 ккал.м.час.оС. 
Размер блока 38х19х18 см, вес 15-17 кг, в 1м3-72 шт., 1 м2стены– 12.5 шт.)
Камень в своей структуре имеет широко развитую капиллярную систему, которая заполнена воздухом, благодаря чему он обладает высокими шумоизолирующими свойствами и малой теплопроводностью (табл.). Кроме того, дом из ракушечника представляет собой идеальный природный фильтр, а соли йода, которые он содержит, улучшают не только настроение и самочувствие, но и навсегда избавляют от многих заболеваний. 
При строительстве жилых домов из ракушечника не требуется обязательного применения дополнительных искусственных тепло-шумо изоляторов, а при правильной кладке и обработке (шлифовке) камня, помимо каркаса стены достигается изысканная отделка, при необходимости с двух сторон. После необходимо использовать гидрофобизирующие пропитки, с целью сохранения свойств материала и существенного повышения его долговечности и стойкости к различным погодным условиям.
Кирпич
Кирпич пользуется наибольшей популярностью. Стены из кирпича выдерживают значительные нагрузки и позволяют применять железобетонные плиты в качестве межэтажных перекрытий, без применения дополнительных железобетонных армированных поясов .Также он обеспечивает отличную прочность, и относительно хорошую теплопроводность, хотя применение его в качестве стенового материала связано с затратами на несколько порядков большими, чем у других (при кладке используется в 3-4 раза больше раствора, да и сама работа по возведению стен дороже и занимает больше времени Кирпичи увеличенных размеров экономят расход раствора и время строительства, но экономия сводится к тому, что раствора все равно необходимо больше в связи с пустотелостью материала.
При возведении сплошных кирпичных стен 1-3 зданий нецелесообразно использование полнотелого глиняного и силикатного кирпича, так как прочностные характеристики при этом используются лишь на 20-30%, поэтому кирпичные стены, как правило, строят облегченными (с пустотами, заполненными шлаком или другим утеплителем), смешанными (облицовка с наружной стороны глиняным или силикатным кирпичом другого материала (природный камень, ячеистый бетон), с засыпкой утеплителя и т. п. Пустотелый кирпич обладает меньшей теплопроводностью, а значит более «теплый». Кроме того, у пустотелого кирпича меньше масса, и в результате при той же толщине стен нагрузка на фундамент оказывается меньшей. Это его достоинство. Но есть и сложности: при кладке такого кирпича отверстия частично забиваются раствором, и он становится более «холодным» (кстати, это же касается керамических камней, которые выпускаются только пустотелыми). Коэффициент морозостойкости у кирпича должен быть достаточно высоким, кирпич с морозостойкостью ниже F35 лучше не использовать для наружных стен. Что касается силикатного кирпича – гладкая внешняя поверхность позволяет осуществить «эконом-решение» - на отделке, также это более высокая прочность, сравнительно с керамическим, при стоимости на порядок ниже, но эти прочностные характеристики, как уже говорилось, необходимы для строительства многоэтажных домов, а вот что касается его теплопроводности, морозостойкости, водостойкости, и огнестойкости то эти свойства белого кирпича оставляют желать лучшего. Дом из такого материала будет самым «холодным», кроме того, из силикатного кирпича, не рекомендуется класть фундамент, цоколь, карнизы; нельзя класть печи и трубы — под действием высоких температур он начинает распадаться, штукатурить его непросто – раствор плохо прилипает к его гладкой поверхности. Это недостатки. 
Газобетон (пенобетон)
Изготовляется с помощью автоклавного процесса, путём введения газообразователя - алюминиевой пудры в смесь, состоящую из вяжущего (портландцемента), кремнезёмистого компонента (молотого кварцевого песка и др.) и воды. Процесс газообразования происходит вследствие химической реакции между гидратом окиси натрия и алюминием; выделяющийся при этом водород вызывает вспучивание раствора, который, затвердевая, сохраняет пористую структуру, а получаемые в ходе реакции гидроалюминаты обеспечивают повышенную прочность межпоровой перегородки. Следует обратить внимание на то, что по плотности газобетон подразделяется на:Теплоизоляционный – марки D300-D500
Конструкционно-теплоизоляционный – марки D500 - D900
Конструкционный – марки D1000 – D 1200
Пенобетон получают с помощью поверхностно-активных веществ — пенообразователей, образующих устойчивую техническую пену, вводимую в смесь из песка, цемента, воды и др. наполнителей. Основные составляющие в этих материалах практически одинаковые. Разница только в используемом вспенивателе и в способе твердения. Преимущество газобетона над пенобетоном в том, что использование автоклавного управляемого процесса дает возможность получать материал с заранее заданным необходимым набором свойств. В связи с этим пенобетон вообще не рекомендуется использовать при строительстве несущих стен. 
Стены из газосиликатных блоков легко и быстро возводятся, со значительной экономией затрат на растворе, кладке и времени строительства, оставаясь в том же ценовом сегменте с другими строительными материалами. Этому материалу также присущи шумопоглощающие качества. В сухом состоянии газобетон обладает высокими теплоизоляционными свойствами, которые могут существенно изменяться в процессе эксплуатации, о чем продавцы газобетона предпочитают умалчивать. Газобетон является сильным абсорбентом влаги, то есть, он усиленно впитывает влагу из окружающего пространства и с насыщением теряет все свои «теплые» качества.. При этом влажность по массе может достигнуть 30-40%, что в свою очередь приведет к тому, что дом станет холодным, возникнут деформации, испортится отделка. Поэтому стены из данного материала необходимо защищать какой-либо дополнительной отделкой. Снаружи с помощью паропроницаемых и влагозащитных покрытий, таких как акриловые водно-дисперсионные краски, гидрофобизирующие покрытия и т.п., что в свою очередь не полностью не остановит влагу, а лишь существенно замедлит процесс. Помимо этого возникает необходимость в применении дополнительных искусственных изоляторов и различных отделок (кирпич, плитка и т.п). 
Кроме вышесказанногоумалчивается еще одна вещь, то, что заявляемая производителями высокая морозостойкость достигается исключительно в плотных газобетонах, которые являются уже конструкционными, а не теплоизоляционными, а в широко используемых марках D500-D700 она остается на уровне 25-30, данный факт подтверждает необходимость дополнительной отделки дома. 
Также проблемы с расходами возникают при креплении на газобетонной кладке каких-либо конструкций, а так же теплоизоляции. Низкая механическая прочность, ограничивает использование традиционного крепежа, который в газосиликате не подходит. Необходим специально предназначенный для ячеистых бетонов, рассчитанный на хрупкую и пористую структуру крепёж. В-основном это химические капсулы и вкручиваемые дюбели специальной конструкции. Естественно стоимость специальных креплений так же специальная, в связи с чем, общие расходы по строительству увеличиваются на 1/3 стоимости всего газобетона. 
При заявляемой легкости конструкции стены, существует немаловажный факт – газобетон является достаточно хрупким материалом. У него невысокая стойкость на изгиб. То есть это материал, который лишён эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции. Поэтому для газобетонной кладки необходим более мощный монолитный ленточный фундамент, чтобы исключить усадочные деформации и риск возникновения массивных трещин в кладке, в связи с чем, такое достоинство, как легкость, остается не востребованным. Что касается плит перекрытия, то при их использовании обязательным условием является устройство железобетонных армопоясов.
Производители заявляют о долговечности газобетона. Но дома из газобетона стали строить недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока не представляется возможным. Газобетон (пенобетон) в массовом строительстве применяется только около 30 лет, поэтому все заявления о долговечности носят исключительно теоретический характер. 
Из всего вышесказанного следует вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизолирующих способностях стен из газобетонных блоков носят исключительно навязчивый рекламный характер и сильно преувеличены, дом, построенный из газобетона по стоимости никак не выходит дешевле кирпичного, а по поводу качества можно сделать соответствующие выводы
Ракушечник (ракушняк, известняк)
Природный известняк (СаСО3) - это древнейший строительный и отделочный камень, главными отличиями которого являются долговечность, его декоративные и экологические качества, однородность структуры, простота в обработке и монтаже, высокая теплоизоляция и цена, которая на несколько порядков ниже, чем у конкурирующих стеновых материалов. Вопреки бытующему мнению о предназначении для строительства в южных регионах, а так же применения его для строительства гаражей и т.п. - ракушечник обладает самой малой из всех рассматриваемых материалов теплопроводностью ! и самой высокой морозоустойчивостью !, что позволяет забыть о дополнительных теплоизоляторах, а так же, при необходимости обойтись без применения морозостойких отделочных материалов, ограничившись шлифовкой и обработкой поверхности гидрофобизирующими составами. Дело в том, что ракушечник имеет капиллярную структуру (в отличии от пористой и микропористой структуры других материалов), и попадающая в виде атмосферных осадков вода, при замерзании имеет возможность миграции и распределяется по необходимому объему не разрушая структуру камня. Кроме этого, камень также обладает влагоотталкивающим эффектом, а звукоизоляция материала обладающего такой теплопроводностью не нуждается в комментариях. На юге ракушечник является местным строительным материалом, поэтому нашел там широкое применение, хотя по всем требованиям подходит для северных регионов. 
При строительстве достигается существенная экономия раствора и времени на кладку, а повышенная адгезия материала значительно упрощает работу. Кроме того, конструкция стен обладает относительной легкостью, благодаря чему можно обойтись без сооружения мощного фундамента. При отделке не требуется каркас под гипсокартонные конструкции, а при оштукатуривании не требуется армированная сетка. 
Есть конечно и свои недостатки: гигроскопичность(способность впитывать влагу), которая немного выше, чем у кирпича, но гораздо ниже, чем у ячеистых бетонов, относительно невысокая механическая прочность – 15-25 кг/см2, в связи с чем ракушечник не применяется в многоэтажном строительстве (за искл. монолитного), в то время когда прочности 10-15 кг/см2 вполне достаточно для строительства 3 этажного дома. При использовании железобетонных перекрытий необходимо устройство армопоясов, как и в случае с газобетоном. 
Природный камень - это, возможно, единственный строительный материал, который может называться вечным и по праву считается символом прочности и надежности. Целебные и энергетические свойства известняка создают неповторимый микроклимат в доме. Он способен очищать воздух, и насыщать его полезными веществами, в частности йодом, уничтожает болезнетворные микробы, при этом он очищает не только воздух, но и воду, также известны его бактерицидные свойства. Известняк-ракушечник хорош в ландшафтном проектировании, он придаст «южный» шарм любому уголку природы в Вашем саду, им можно оформить патио, фонтан, декоративную стенку. Еще одной областью применения ракушечника в интерьере является внешняя облицовка каминов, печей и барбекю. Ракушечник -это красивый, прочный, неприхотливый, проверенный тысячелетиями натуральный камень. Изделия из известняка, несут свою индивидуальность, неповторимость, символизирую красоту, долговечность и простоту и при этом отлично сочетаются с деревом, кирпичом и многими другими строительными материалами. 
! Поскольку наружные стены выполняют функции наружного ограждения, основного конструктивного и композиционного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, они должны отвечать требованиям прочности, долговечности, паро- и воздухопроницания (т.е. обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим в любое время года), защищать помещение от неблагоприятных внешних воздействий, иметь достаточные в соответствии с нормами теплозащитные качества (расчетное сопротивление теплопередаче, морозостойкость зимой, защиту от солнечного перегрева летом), звукоизолирующие свойства, а также обладать декоративными качествами. 
	Материал
	Тепло-
Провод-
ность

	Морозо-
стойкость

	Звуко-
изоляция

	Прочность
	Водо-
погло-
щение

	Удорожание при строит.
	Многоэтаж-
ное строит.

	Цена 
материала


	Ракушечник
	+ + + + +
	+ + + + +
	+ + + +
	+ +
	+ + +
	+
	+
	+ +

	Кирпич (керамический)
	+ +
	+ + +
	+
	+ + + +
	+ +
	+ + +
	+ + + + +
	+ + + +

	Пустотелый
кирпич

	+ + +
	+ + + +
	+ +
	+ + +
	+ +
	+ + +
	+ + +
	+ + +

	Силикатный
кирпич

	+
	+
	+
	+ + + + +
	+ + + + +
	+ +
	+ + + + +
	+ + +

	Керамический
блок (камень)

	+ + +
	+ + +
	+ +
	+ + +
	+ +
	+ +
	++ +
	+ + +

	Газобетон
	+ +
	+ +
	+ + + +
	+ +
	+ + + + +
	+ + + + +
	+ +
	+ + + +

	Пенобетон
	+ +
	+ +
	+ + +
	+
	+ + + + +
	+ + + + +
	+ +
	+ + + +


