РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Штукатурки «Тепловер» являются модифицированными сухими смесями на основе цемента и природного теплоизоляционного наполнителя - вермикулита. После смешения с водой получаем высококачественную штукатурную массу, применяемую для наружного и внутреннего утепления. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Упаковка: полипропиленовые мешки по 9 кг. 

Расход: 8,8- 9,0 кг/м2, при толщине слоя 25 мм;

           17,7-18 кг/м², при толщине слоя 50 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Норма расхода определена авторизованным исполнителем на правильно подготовленной стене при хороших условиях работы. Фактический расход зависит от подготовки базового слоя и опыта исполнителя.

Толщина теплоизоляционного слоя: 10 – 100 мм.
Время работы: После смешивания с водой время пригодности к применению готовой штукатурной массы составляет 2-3 часа и зависит от атмосферных условий. 

Время высыхания: Около 24 часов при температуре +200С и относительной влажности 55%. При более низкой температуре и повышенной относительной влажности время высыхания удлиняется. Время достижения предельных параметров прочности штукатурок «Тепловер»  составляет как и для цемента - 28 дней. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура окружающей среды и основания в момент применения и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +40С. До момента полного высыхания штукатурку следует защитить от воздействия потоков воды. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стены должна быть подготовлена так же, как при нанесении обычной цементной штукатурки (удалена пыль, остатки других растворов, обработана глубоко проникающими пропитками, при необходимости укреплена штукатурной сеткой). На стенах должны быть установлены штукатурные маяки для нанесения необходимой толщины теплоизоляционного слоя.
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ
Содержимое одного мешка сухой смеси весом 9 кг позволяет получить около 25 литров  штукатурной массы, готовой к применению. С этой целью в чистый сосуд объемом не менее 25 л высыпать содержимое мешка, затем влить около 9 литров воды. Перемешивать электрическим смесителем до получения однородной массы, добавляя по мере необходимости небольшое количество воды. Полученную массу оставить на 15 минут  для созревания, а затем вновь перемешать. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Штукатурные массы «Тепловер» наносятся несколькими слоями при помощи обычных штукатурных инструментов. Толщина одного слоя не должна превышать 20 мм. После удаления штукатурных маяков, места их креплений также должны быть закрыты несколькими слоями штукатурки. Нанесение каждого последующего слоя производить минимум через 60 мин. после нанесения предыдущего, а финишный декоративный слой – не менее, чем через 48 часов. При пониженной  температуре и повышенной влажности, особенно осенью, это время удлиняется. В качестве декоративного слоя можно применить декоративную штукатурку «Тепловер» или другую на цементной основе.
ОКРАШИВАНИЕ
Цвет теплоизоляционной и декоративной штукатурок – светло серый. Необходимый цвет фасада получается путем окрашивания фасадной краской. Для получения желаемого цвета рекомендуем окраску выполнить в два слоя. Из-за наличия извести и цемента окрашивание следует начать только после того, как штукатурка высохнет полностью. Рекомендуется приступать к окрашиванию не раньше, чем через 48 часов при температуре +200С и относительной влажности воздуха 55%. При пониженной  температуре и повышенной влажности, особенно осенью, это время удлиняется. Окрашивание влажного штукатурного слоя  может  привести к появлению налетов и пигментных пятен. В таком случае необходимо подождать до момента полного высыхания, а потом при помощи 2% раствора соляной кислоты удалить пятна, промыть и осушить основание, а потом окрасить заново.

ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Сухие штукатурные смеси «Тепловер» необходимо хранить в закрытых оригинальных мешках при температуре минимум +40С. Мешки защищать от влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийное время хранения - 12 месяцев с даты выпуска, указанной на упаковке. 
ТзОВ «Сучасні Спецтехнології»
Генеральний дистриб’ютор штукатурних сумішей «ТЕПЛОВЕР» в Україні.
 м.Тернопіль вул. Бережанська 53А

 тел: 8(0352) 51-33-88    моб:+38 067 3523469
