Уменьшение уровня шума при ударе
 В результате серии тестов, проведенной LNEC, относительно уменьшения уровня шума при ударе на бетонном полу толщиной 10 см, изолированном только пробковой панелью, было установлено, что уменьшение уровня шума, передающегося в прилегающее пространство, легко заметно и усиливается с увеличением толщины используемой пробковой панели, в чем можно убедиться.

 


	 
	   Коэффициент поглощения в зависимости от частоты в Hz

	Материал
	125,00
	250,00
	500,00
	1000,00
	2000,00
	4000,00

	Бетон
	0,02
	0,04
	0,05
	0,05
	0,10
	0,07

	Кирпичная стена
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,07

	Штукатурка
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,05
	0,04

	Обычное стекло
	0,35
	0,25
	0,18
	0,12
	0,07
	0,04

	Деревянный пол
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,06
	0,07

	Паркетный пол с ковром
	0,20
	0,25
	0,30
	0,30
	0,40
	0,45

	Панели из твердого дерева
	0,15
	0,20
	0,10
	0,10
	0,09
	0,08

	Тяжелый занавес, складки 50%
	0,14
	0,35
	0,55
	0,72
	0,70
	0,06

	Фанера, 5мм с пустым промежутком 50мм
	0,12
	0,20
	0,08
	0,08
	0,07
	0,02

	промежуток 50мм с шерстью
	0,25
	0,40
	0,30
	0,15
	0,16
	0,08

	Пробковая панель 25 mm
	0,10
	0,10
	0,33
	0,60
	0,34
	0,49


 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА панелей из агломерированной пробки
Прекрасные изолирующие свойства натуральной пробки обусловили ее широкое применение в качестве теплоизоляционного материала.Ниже приведенные таблицы позволяют оценить эти свойства в сравнении с другими материалами:
	МАТЕРИАЛЫ
	Плотность, кг/м3
	λ, Вт/мК

	Пробковый агломерат (черный агломерат)
	100
	0,036

	Пробковый агломерат (черный агломерат)
	120
	0,04

	Пробковый агломерат (черный агломерат)
	180
	0,044

	Сосна
	650
	0,117

	Дуб
	725
	0,176

	Ячеистый бетон
	600
	0,234

	Штукатурный гипс (в панелях)
	800
	0,351

	Кирпич
	1200
	0,468

	Кирпич
	1600
	0,702

	Известняк (мягкий)
	1650
	0,936

	Каменная кладка (на растворе)
	1800
	1,404


