	                       [image: image1.jpg]dKTEeRMm




	                ООО «БиоФлэйм»

                ИНН/КПП: 7724592837 / 77240100

                Москва, Ул. Кантемировская д.59

                8 (495) 325-47-40

                8 (495) 325-47-39 – факс
                www.akterm.ru
                akterm@mail.ru


Приложение 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ АКТЕРМ
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель
	Примечание 

	1. 
	Цвет
	белый

	2. 
	Внешний вид покрытия
	матовая, ровная, однородная

	3. 
	Адгезия покрытия
	балл
	1
	ГОСТ 15140-78*

	4. 
	Эластичность при изгибе
	мм
	1,4
	ГОСТ 6806-73*

	5. 
	Укрывистость
	г/м
	110
	ГОСТ 8784-75*

	6. 
	Время высыхания до 3 степени при 20°С
	мин
	40
	ГОСТ 19007-73*

	7. 
	Твердость покрытия
	у.е.
	0,3
	ГОСТ 5233-89

	8. 
	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды за 24 часа
	
	без изменений
	ГОСТ 9403-80*

	9. 
	Стойкость покрытия к статическому воздействию5%раствора  щелочи за 24 ч
	
	без изменений
	ГОСТ9403-80*

	10. 
	Стойкость покрытия  к воздействию перепада температур от -40°С до + 60°С
	
	без изменений
	ГОСТ 27037-86

	11. 
	Стойкость к воздействию температуры +200°С за 2 часа
	пожелтения, трещин отслоений нет
	ГОСТ Р 51691-2000

	12. 
	Блеск покрытия
	%
	9,2
	ГОСТ 896-69

	13. 
	Водопоглощение при капиллярном подсосе через 24 часа
	г/м²
	0,12
	по методике ETAG 004

	14. 
	Адгезия покрытия по силе отрыва

-к стали

-к бетону

-к кирпичной поверхности
	
Мпа

Мпа

МПа
	1,1
1,12

1,89
	ГОСТ 28574-90

	15. 
	Морозостойкость покрытия -10 циклов

-внешний вид
	без изменений

	16. 
	Морозостойкость покрытия -10 циклов

-адгезия к бетону
	МПа
	2,1
	ГОСТ 28574-90

	17. 
	Долговечность в умеренно-холодном климате (Москва) для бетонных и металлических поверхностей
	лет
	не менее 10
	

	18. 
	Теплопроводность 
	Вт/м°С
	0,03
	

	19. 
	Тепловосприятие
	Вт/м°С
	2,4
	

	20. 
	Теплоотдача
	Вт/м°С
	3,9
	

	21. 
	Паропроницаемость
	мг/м ч Па
	0,02
	

	22. 
	Коэффициент излучения поверхности
	
	0,27
	

	23. 
	Водопоглощение за 24 часа
	%по объему
	2
	ГОСТ 11529-86

	24. 
	Плотность
	кг/м³
	520
	ГОСТ 17177-94

	25. 
	Температура транспортировки
	°С
	до минус20

	26. 
	Температура нанесения
	°С
	от -20 до +150

	27. 
	Температура эксплуатации
	°С
	от -60 до +250


