	ФАСАД Поэтапность выполнения работ 


	Перед началом работ по устройству скрепленной теплоизоляции необходимо выполнить следующее:

· осмотр, освидетельствование строительного объекта и определение готовности его к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции; 

· разработку графика производства и этапности работ; 

· планировку и устройство строительной площадки возле утепляемого объекта; 

· установку лесов (или навеску люлек) и подъемников для поднятия на требуемую высоту материалов, изделий, инструментов и приспособлений; 

· доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений


	
	Подготовка основания
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки.

[image: image1.jpg]


Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами. При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки.

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив при этом ровную, без выступов, поверхность.

По откосам дверных и оконных проёмов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают специальными сомовыравнивающими смесями.

 

Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость, удаляют обработкой пескоструйными аппаратами, дробеструйными аппаратами, термическим обжигом или химической промывкой.


	
	Грунтование влагопоглощающих оснований
[image: image2.jpg]


Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом, это предупредит слишком быстрое высыхание раствора, прикрепляющего термоизоляционные плиты, и позволит достичь его полной прочности.

Выдерживают до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной смесью. Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняются.

Неровности основания до 10 мм не исправляют, уступы и неровности стен размерами более 10 мм грунтуются и выравнивают растворной смесью.

В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по устройству скреплённой теплоизоляции начинают не ранее чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности.


	
	Закрепление цокольных профилей
Профили применяют с шириной полки, соответствующей толщине плит применяемого утеплителя. [image: image3.jpg]


 Перед креплением полочки профилей обрезают пилой-ножовкой под углом 45° (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться параллельно стене).

Профили крепят к цоколю здания по его периметру ниже перекрытия подземного этажа (подвала) при помощи дюбелей диаметром 6 мм.


	
	Закрепление теплоизоляционных плит 
Растворные клеевые смеси приготавливают непосредственно на участке строительной площадки, оборудованном водоподающими устройствами, мерником для воды и весами. Для приготовления растворных смесей используют растворосмесители или низкооборотную дрель с рамной насадкой и пластмассовую ёмкость.

[image: image4.jpg]


В смеситель или в пластмассовую ёмкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно перемешивая приготавливаемую растворную смесь до получения однородной массы. Затем перемешивающий аппарат отключают и растворную смесь выдерживают в течение 5 мин в покое. По истечении 5 мин включают перемешивающий аппарат, растворную смесь перемешивают еще в течение 2 мин.

Для разжижения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное количество воды.


	
	Нанесение растворной смеси на изоляционные плиты
Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним из следующих способов:

· полосной: поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки; 

· [image: image5.jpg]


маячковый: поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчёта 58 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы. 

· сплошной: поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 x 10 мм. 

Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом. После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, недопуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды, до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит.

Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию, клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности.

Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты ее следует наклеить на огрунтованную поверхность основания. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты, до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 мин.


	
	Приклеивание изоляционных плит
Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх, устанавливая первый ряд плит на перфорированные цокольные профили, укрепленные с соблюдением правил привязки швов: смещение швов по горизонтали; зубчатая перевязка на углах здания; обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.

[image: image6.jpg]


Для обеспечения плотного прилегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхности стены на расстоянии 2–3 см от проектного положения, а затем прижать с помощью деревянного полутерка со смещением в проектное положение, ударяя полутерком до тех пор, пока ее плоскость сравнится с уровнем соседних плит. Ширина шва между плитами не должна превышать 2 мм. В том случае, когда шов получился шире, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя. При приклеивании плит утеплителя к поверхности наружных ограждающих конструкций не допускается попадание клеевой растворной смеси в шов между ними. Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм. Сразу после приклеивания плиту нельзя двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с основанием. Если плита хорошо не приклеилась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты свежей порцией растворной клеевой смеси и приклеить ее снова к стене.

В том случае, когда на стыках смежных плит имеются неровности, их следует удалить при помощи деревянной терки, рабочая поверхность которой обернута наждачной бумагой. Отклонения в приклеенном слое утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.


	
	Шлифование поверхности теплоизоляционных плит
После схватывания (затвердевания) клеевой смеси, с помощью которой закрепляются пенополистироловые плиты, можно приступить к шлифованию их поверхности теркой (полутерком), обмотанной грубой наждачной бумагой. Таким образом убираются перепады у краев плит.

[image: image7.jpg]


При использовании клея  Baumit к шлифовке можно приступать через 2 часа (при температуре +20°C), через 35 часов (при температуре 0°C), через 5–7 часов (при температуре –5°C), через 7–10 часов (при температуре –10°C).


	
	Дополнительное механическое крепление плит утеплителя
Закреплять плиты утеплителя дюбелями следует не ранее чем через 3 суток после приклеивания их к поверхности наружных стеновых конструкций.

При использовании клея Baumit приступать к закреплению плит дюбелями следует через 2 часа (при температуре +20°C), через 3–5 часов (при температуре 0°C), через 5–7 часов (при температуре –5°C) и через 7–10 часов (при температуре –10°C).

Работы по закреплению плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям дюбелями выполняют в такой последовательности:

· [image: image8.jpg]


разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме; 

· бурение отверстий под дюбели; 

· очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении; 

· установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки; 

· ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта). 

Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором. Минимальная глубина отверстий, высверливаемых в конструкциях, должна быть:

· в стенах из бетона – 50 мм; 

· в стенах из кирпича – 90 мм; 

· в стенах из ячеистых блоков – 110 мм. 

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска дюбеля к поверхности утеплителя и, в зависимости от направляющего штифта, вбивают молотком или вкручивают стержень (штифт) до упора. При этом дюбель не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.


	
	Усиление углов металопластиковыми профилями
[image: image9.jpg]


Углы здания и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металопластиковыми перфорированными уголками с сеткой, которые вклеиваются с помощью растворной клеевой смеси. Наиболее эффективным является использование уголков, оклеенных в заводских условиях полоской сетки.

Устранение мелких неровностей
Ha следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен. В этот момент можно убрать следы от терки с помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, заделать мелкие углубления.


	
	Грунтование поверхностей:
[image: image10.jpg]


К грунтованию можно приступать после окончательного высыхания защитного слоя, армированного сеткой (примерно через 3 дня). Поверхность грунтуется специальным составом, который увеличивает адгезию к основанию наносимой декоративной фактурной штукатурки. Грунтовочный раствор для увеличения качества отделки тонируется в цвет финишного слоя. Если декоративный штукатурный раствор не тонируется, а после нанесения будет покрашен фасадной краской, то тонировать грунт не требуется.

Грунтование необходимо выполнять грубой широкой кистью – «макловицей», втирая раствор в поверхность основания.


	
	
Нанесение декоративных штукатурных составов
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


Штукатурки, выпускаемые в виде сухих смесей, следует приготавливать на строительной площадке непосредственно перед применением. В отмеренное количество чистой холодной воды всыпать содержимое упаковки и тщательно размешать с помощью дрели с мешалкой.

[image: image13.jpg]






[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


Акриловые штукатурки рекомендуется использовать в системе утеплений ППС. Силикатные и силиконовые – в системах ППС и MB. Они выпускаются в виде массы, готовой к применению, непосредственно перед применением – необходимо перемешать.

Для штукатурок с фактурой типа «короед», в зависимости от направления движений терки, можно получить вертикальные, горизонтальные или круговые линии, определяемые содержащимся в материале зерном.  Штукатурки с фактурой «барашек» приобретают вид густо уложенных зерен-камешков.

Фактуру структурной штукатурке можно придать с помощью губчатого валика, терки (полутерка), лопатки, кисти или других инструментов. Возможностей достижения разных пластических эффектов – бесконечное множество. Их повторяемость зависит от умения и фантазии исполнителя.

Высохшие минеральные штукатурки при необходимости можно окрашивать силикатной, силиконовой краской. Краску следует наносить кистью за два слоя.

Цокольные части здания, подвергающиеся загрязнению и частому увлажнению водой целесообразно отделать мозаичной штукатуркой.  На основание, загрунтованное грунтовкой, наносится штукатурка, а затем разглаживается металлической теркой.

 

Работы по утеплению следует выполнять в сухих условиях и при относительной влажности воздуха не выше 80%. Не следует выполнять работы на поверхностях, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей, уже нанесенные слои следует защищать от дождя, сильного ветра и прямых солнечных лучей с помощью густой сетки, натянутой на строительные леса.

Температура воздуха и основания должна составлять от +5 до +25°С. Исключение здесь составляет использование цветных полимерцементных штукатурок (минимальная температура +9°С).

Расстояние между поверхностью теплоизоляционных плит и конструкцией лесов не должно затруднять формирование фактуры штукатурки и должно составлять 20–30 см. При применении подвесных «люлек» необходимо быть очень осторожным из-за возможности механического повреждения теплоизоляции.

Если пенополистирол в течение более чем 2 недель оставался на фасаде не защищенным, то следует оценить его качество. Плиты пожелтевшие и с пылящей поверхностью в обязательном порядке должны быть зашлифованы наждачной бумагой.

В случае проведения работ по утеплению в условиях теплой зимы нужно безусловно использовать занавесы на лесах. Если в течение 3 дней прогнозируется падение температуры ниже –5°С, то следует прекратить выполнение работ.

Используемые для защиты, откосов, тяг и т.п. металлические листы должны выступать минимум на 40 мм за наружную поверхность декоративной штукатурки и эффективно защищать ее от замокания дождевой водой.

При применении полимерцементных штукатурок на одной плоскости следует работать непрерывно, использовать воду из одного источника и сохранять одинаковое ее дозирование.

Свежеуложенная штукатурка должна предохраняться от дождя (занавеси на лесах) минимум 1 день, а цветные полимерцементные штукатурки — минимум 3 дня. Это при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В менее благоприятных условиях следует учитывать более медленное затвердевание штукатурок.



	


