[image: image1.png]‘/ ‘ UDK SuperBlock® 400




UDK SuperBlock 400 является универсальным стеновым блоком по прочности, геометрическим размерам и теплоизолирующим свойствам. Используется в качестве материала для внутренних и внешних стен в одно- и многоэтажных зданиях различного назначения.

	Толщина, мм
	Высота,
мм
	Длина,
 мм
	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м³
	Класс/марка
по прочности
	Морозостой-кость, циклов, не менее
	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)
	Объем блока, м³
	Количество блоков на поддоне
	Количество блоков 

в 1м³/шт
	Цена 

за 1м³. грн.

	100
	200
	600
	400
	В2 / М25
	F25
	0,10
	0,012
	1,8
	150
	490

	150
	200
	600
	400
	В2 / М25
	F25
	0,10
	0,018
	1,8
	100
	490

	300*
	200
	600
	400
	В2 / М25
	F25
	0,10
	0,036
	1,8
	50
	490

	375*
	200
	600
	400
	В2 / М25
	F25
	0,10
	0,045
	1,8
	40
	490


              * С системой паз-гребень и захватами

