| №№ ИГЭ | Плотность, г /см3 |  |  | Модуль дефор- мации Е, МПа, | Угол внутр. трения, град |  |  | Удельн. сцепл., МПа |  |  | Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном сосотоянии, МПа |  |  |  | R0, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ н | ρ II g (коэф. надежн.по грунту при a=0,85) | ρ I g (коэф. надежн.по грунту при a=0,95) |  | н | II g (коэф. надежн.по грунту при a=0,85) | I g (коэф. надежн.по грунту при a=0,95) | С н | С II g (коэф. надежн.по грунту при a=0,85) | С I g (коэф. надежн.по грунту при a=0,95) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норматив. |  | для расчета по несущей способности |  |  |
| 2 Суглиноктугоплас- тичный prQII-III | 1,95 | 1,91 | 1,88 | 22 | 24 | 24 | 21 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | - | - |  | - |  |
| 3 Суглиноктугоплас- тичный gQII | 1,99 | 1,95 | 1,91 | 25 | 26 | 26 | 23 | 0,028 | 0,028 | 0,019 | - | - |  | - |  |
| 4 Суглинок полутвердый gQII | 2,04 | 2,00 | 1,96 | 30 | 27 | 27 | 18 | 0,035 | 0,035 | 0,023 | - | - |  | - |  |

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов