[image: image1.png]



UDK U-Block - это идеальная несъемная опалубка для создания балок, перемычек и элементов жесткости. Используется в качестве перемычек в оконных и дверных проемах, устройства колонн и элементов жесткости.

[image: image2.png]"I

UDK U-Block®




	Толщина, мм
	Высота, мм
	Длина,
 мм
	Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м³
	Класс/марка
по прочности
	Морозостойкость, циклов, не менее
	Теплопроводность бетона, Вт/(м·°С)
	Цена 

за 1м³. грн.

	300
	200
	600
	500
	B2,5 / М35
	F25
	0,12
	490

	375
	200
	600
	500
	B2,5 / М35
	F25
	0,12
	490


