Зміна  №1                                            ДСТУ Б В.2.7-45:2010

Сторінок  4
Сторінка 1
PAGE  
Зміна  №1                                            ДСТУ Б В.2.7-45:2010

Сторінок  4
         Сторінка 4

Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті.  Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО   Державне підприємство  «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів «НДІБМВ» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.
2 ПРИЙНЯТО  ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ  наказ Мінрегіонбуду України від _______________№____________________
Зміст Додати «Додаток Д Метод визначення коефіцієнта  зниження міцності при насиченні водою (коефіцієнт розм`якшення)».
Розділ 2   
Виправити позначення «ДСТУ  Б В.2.6-82 -99» на  «ДСТУ  Б В.2.6-82 :2010».

Вилучити  такі нормативні документи: ГОСТ 12.1.019-79                              «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования»; ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; ГОСТ 23683-89 «Парафины нефтяные твердые. Технические условия»; ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования».

Доповнити  такими нормативними документами:

	ДСТУ 4153-2003
	Парафіни нафтові тверді. Технічні умови 

	ДСТУ 7237:2011
	Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

	ДСТУ  7238:2011
	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

	ДСТУ  7239:2011
	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

	ДСТУ  Б А.3.2-12:2009
	Система  стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

	ДСТУ Б В.2.7-221:2009
	Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги

	ДСанПіН-2.2.4-171:2010  
	Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

	ГОСТ 450-77
	Кальций хлористый технический. Технические  условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

	ГОСТ 28840-90
	Машины для испытаний  материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования. (Машини для випробувань матеріалів на розтяг, стиск та згин. Загальні технічні вимоги)


Розділ 4 

Пункт 4.3    Перший абзац викласти в  редакції: «Допустимі  значення середньої густини бетонів для кожної марки  D наведені в таблиці 1. Класи бетону В та допустимі мінімальні граничні значення міцності на стиск (необхідна міцність) з урахуванням середнього значення групового  коефіцієнта варіації міцності бетону – у таблиці 2. Фізико-механічні показники бетонів за видами  та умовами тверднення наведено в таблиці 3.
Таблицю 2 та таблицю 3 викласти в редакції:
«Таблиця 2 - Класи бетону В та допустимі мінімальні граничні значення міцності на стиск (необхідна міцність) з урахуванням середнього значення групового  коефіцієнта варіації міцності бетону  відповідно до                     ДСТУ Б В.2.7-224.
	Коефіцієнт варіації міцності бетону,

VСт., %
	Міцність на стиск для класів бетону, МПа, не менше

	
	В 0,35
	В 0,5
	В 0,75
	В 1
	В 1,5
	В 2
	В 2,5
	В 3,5
	В 5
	В 7,5
	В 10
	В 12,5
	В 15

	6

і менше
	0,38
	0,54
	0,81
	1,08
	1,62
	2,16
	2,70
	3,78
	5,40
	8,10
	10,80
	13,5
	16,20

	7
	0,38
	0,55
	0,82
	1,09
	1,64
	2,18
	2,73
	3,82
	5,45
	8,18
	10,90
	13,63
	16,35

	8
	0,39
	0,55
	0,83
	1,10
	1,65
	2,20
	2,75
	3,85
	5,50
	8,25
	11,00
	13,75
	16,50

	9
	0,39
	0,56
	0,84
	1,12
	1,68
	2,24
	2,80
	3,92
	5,60
	8,40
	11,20
	14,00
	16,80

	10
	0,39
	0,57
	0,85
	1,13
	1,70
	2,26
	2,83
	3,96
	5,65
	8,48
	11,30
	14,13
	16,95

	11
	0,40
	0,57
	0,86
	1,14
	1,71
	2,28
	2,85
	3,99
	5,70
	8,55
	11,40
	14,25
	17,10

	12
	0,41
	0,59
	0,88
	1,17
	1,76
	2,34
	2,93
	4,10
	5,85
	8,78
	11,70
	14,63
	17,55

	13
	0,43
	0,61
	0,92
	1,22
	1,83
	2,44
	3,05
	4,27
	6,10
	9,15
	12,20
	15,25
	18,30

	13,5
	0,43
	0,62
	0,93
	1,24
	1,86
	2,48
	3,10
	4,34
	6,20
	9,30
	12,40
	15,50
	18,60

	14
	0,44
	0,63
	0,95
	1,26
	1,89
	2,52
	3,15
	4,41
	6,30
	9,45
	12,60
	15,75
	18,90

	15
	0,46
	0,66
	0,99
	1,32
	1,98
	2,64
	3,30
	4,62
	6,60
	9,90
	13,20
	16,50
	19,80

	16
	0,48
	0,69
	1,03
	1,37
	2,06
	2,74
	3,43
	4,80
	6,85
	10,28
	13,70
	17,13
	20,55

	17
	0,50
	0,72
	1,07
	1,43
	2,15
	2,86
	3,58
	5,01
	7,15
	10,73
	14,30
	17,88
	21,45

	18
	0,53
	0,75
	1,13
	1,50
	2,25
	3,00
	3,75
	5,25
	7,50
	11,25
	15,00
	18,75
	22,50

	19
	0,55
	0,79
	1,18
	1,57
	2,36
	3,14
	3,93
	5,50
	7,85
	11,78
	15,70
	19,63
	23,55


»
Таблиця 3 - Фізико-механічні показники бетону за видами та умовами тверднення
	Види бетонів

	Марка       за середньою
густиною
	Автоклавний
	Неавтоклавний

	
	
	клас за
міцністю    
 на стиск
	марка  за
морозо-

стійкістю
	клас  за
міцністю     на стиск
	марка  за
морозо-

стійкістю

	Теплоізоляційний
	D200; D250;
D300; D350
	В 0,35; В 0,5;
В 0,75; В 1,0
	не
нормується
	В 0,35; В 0,5;
В 0,75
	не
нормується

	Конструкційно-
теплоізоляційний

	D300; D350;
D400; D500
	В 1,5; В 2,0;
В 2,5; В 3,5
	F15; F25;
F35
	В 1,5; В 2,0
	F15; F25;
F35; F50;
F75

	
	D 600; D 700
	В 2,0;В 2,5;
В 3,5; В 5,0;
В 7,5
	F15; F25;
F35; F50;
F75
	В 1,5; В 2,0;
В 2,5
	

	
	D 800; D 900
	В 3,5; В 5,0;
В 7,5; В 10
	F25; F35;
F50; F75
	В 2,0; В 2,5;
В 3,5; В 5,0
	

	Конструкційний
	D 1000; 

D 1100
	В 7,5; В 10;
В 12,5; В 15
	F25; F35;
F50; F75
	В 5,0; В 7,5;
В 10; В 12,5
	F15; F25;
F35; F50 


Пункт 4.7 Останній рядок викласти в редакції «Для теплоізоляційних бетонів усадка при висиханні не нормується».
Пункт 4.10 Замінити посилання  «ГОСТ 25192» на «ДСТУ  Б В.2.7-221».
Пункт 4.14.4  Замінити посилання  «ГОСТ 2874» на «ДСанПіН-2.2.4-171».

Розділ 5 Пункт 5.4 Замінити посилання  «ГОСТ 12.4.021» на «ДСТУ Б А.3.2-12».

Пункт 5.10 Замінити посилання «ГОСТ 12.1.019» на «ДСТУ 7237»; «ГОСТ 12.4.011» на  «ДСТУ 7238» та «ДСТУ 7239».

Розділ 6 Пункт 6.7 Останній рядок викласти в редакції « - коефіцієнт розм.`якшення згідно з додатком Д цього стандарту».
Додати до тексту Додаток Д та викласти його в редакції:
«Додаток Д

 (обов`язковий)

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА  ЗНИЖЕННЯ МІЦНОСТІ 
ПРИ НАСИЧЕННІ ВОДОЮ (КОЕФІЦІЄНТ РОЗМ`ЯКШЕННЯ)
Сутність методу  полягає у визначені   відношення  міцності на стиск зразків бетону, що насичені  водою, до  міцності зразків бетону  у сухому стані.
Д.1 Устаткування, прилади, обладнання, матеріали:
- випробувальна машина для випробувань згідно з ГОСТ 28840;
- ваги технічні  згідно з ГОСТ 24104;

- шафа сушильна, що забезпечує температуру (105(10)(С;
- ексикатор  згідно з ГОСТ 25336;
- ванна для насичення зразків водою;
- хлористий кальцій згідно з ГОСТ 450;

- вода питна  згідно з ДСТУ  ДСанПін-2.2.4-171.

Д.2 Підготовка зразків
Д 2.1 Зразки відбирають  із середньої частини  дрібноштучних виробів або контрольних блоків згідно з 6.4 та 6.6.
Д 2.2 Мінімальна кількість зразків для виконання випробувань – 6, що підлягають насиченню водою, та 6, що висушуються до постійної маси.

Д.3 Проведення випробувань

Д 3.1 Зразки  насичують водою у відкритій ванні у три етапи відповідно до Б.2.5. Таку ж кількість зразків висушують до постійної маси відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-170.

Д 3.2  Зразки випробують  за міцністю на стиск відповідно до                   ДСТУ Б В.2.7-214.
Д.4 Обробка результатів
Д.4.1  Міцність зразків бетону на стиск визначають як середнє арифметичне  з усіх отриманих  значень  з точністю до 0,1 МПа (1 кгс/см2).
Д.4.2  Коефіцієнт розм`якшення  розраховують за формулою:
                                                 f нас  
                                       Кр = -------- ;

                                                 f сух   
де   f нас  -  середнє арифметичне значення міцності усіх зразків бетону, що насичені водою, МПа;
      f сух   - середнє арифметичне значення міцності зразків бетону у сухому стані, МПа.

Д.4.3 Результати визначення коефіцієнту розм`якшення  заносять до журналу випробувань. У журналі зазначають:

- дату виготовлення, розміри зразків;

- результати зважування кожного зразка після насичення водою чи висушування;

- результати випробувань зразків за міцністю на стиск;

- результати обчислення коефіцієнту розм`якшення;

- висновок за результатами випробувань. » 
	В.о директора  ДП «НДІБМВ» 
	
	Ю.М.Червяков

	Керівник розробки, зав. лабораторії силікатних матеріалів
	
	С.В.Страшук

	Відповідальний виконавець, старший науковий співробітник
	
	Т.Ю.Багаєва


