[image: image1.emf][image: image1.emf]

ГИПЕРСИЛ – 25ЛМ
Однокомпонентный полиуретановый герметик 
нового поколения
Для горизонтальных и вертикальных швов

Описание

HYPERSEAL-25LM® это однокомпонентный полиуретановый герметик без растворителей и ПВХ, который полимеризуется под воздействием влаги в жестко-эластичную массу. Герметик имеет широкий диапазон рабочих температур. Применяется как для горизонтальных так и для вертикальных швов.
Соответствие техническим нормам

HYPERSEAL-25LM® отвечает требованиям следующих нормативных документов:
· ISO – 11600 тип Ф, класс : 25LM
· DIN-18540-F
· ASTM C920
· U.S. Federal Specification TT-S-00230C тип 
     II класс A 
Область применения

· Все строительных швов
· Резервуары для хранения воды
· Ирригационные каналы

· Фундаменты и подвалы

· Швы бетонных элементов заводского производства
· «Работает» с материалами : бетон, дерево, мрамор, алюминий, сталь, керамика, гипсовые плиты и т.д.
Ограничения

· Не рекомендуется для рыхлых оснований
· Хотя на герметик можно наносить краску, перед нанесением сделать тест на совместимость
· При воздействии ультрафиолета слегка желтеет

· При длительном воздействии ультрафиолета поверхность герметика теряет блеск, но свойства герметика при этом не ухудшаются
· При нанесении на влажную поверхность необходимо предварительно применять специальный грунт

Особенности и преимущества

· Простота и экономичность применения
· Однокомпонентный

· Великолепная долговечность

· Можно наносить краску
· Сохраняет эластичность до – 400С

· Рекомендуется для герметизации подводных швов

· Стоек к микроорганизмам и различным химикатам
· Разрешен контакт с питьевой водой

· Пригоден для герметизации швов в плавательных бассейнах
· Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности. Предварительная грунтовка поверхности не нужна

· При необходимости в комплекте поставляются грунты, позволяющие наносить герметик на любые поверхности
Способ нанесения

· Идеальная температура нанесения варьируется от +50С до +400С. Перед нанесением при более низкой температуре     (до 00С) хранить упаковку при температуре около 20 0С
· Ввести в шов шнур-беккер и тем самым задать глубину заполнения шва герметиком

· Оптимальное соотношение Ширина шва : Глубина герметика = 2:1 до минимальной глубины 10 мм
Грунтовка

· Нет необходимости в грунтовке по большинству материалов: стеклу, алюминию, прочный и чистый бетон, сталь и т.д.

· По пористой поверхности Primer-PU®
· По непористой поверхности Hyperseal Primer®
· По влажной поверхности использовать AQUADUR® 
· В общем перед нанесением рекомендуется провести тест на адгезию к поверхности

  Чистка инструмента
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.
Расход

В таблице ниже приведено на сколько метров погонных шва хватает одной «сосиски» 600мл 
	Ширина
Глубина
	5мм

	10мм

	15мм

	20мм

	25мм


	5мм
	24
	12
	
	
	

	10мм
	
	
	4
	3
	2,4

	15мм
	
	
	
	
	1,6


Упаковка

Поставляется в «колбасках» по 600 мл.
На заказ возможна расфасовка в «колбаски» или картриджи по 300 мл.
Стандартные цвета : белый, серый, черный.

Другие цвета – на заказ.

 Хранение

HYPERSEAL-25LM® хранить в заводской упаковке при температуре + 200С в сухом месте минимум 12 месяцев.
Технические характеристики

	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Плотность при 200С
	г/см3
	ISO 2811 / DIN53217 / ASTM D1475
	1,35

	Твердость
	Shore A
	ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
	 25

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-
	- 40…+ 90

	Кратковременная термонагрузка
	0С
	-
	+ 120

	Температура нанесения
	0С
	-
	+5…+40

	Адгезия к бетону
	Н
	ASTM D 1640
	>32

	Время состояния отлипа при 250С и 
отн. влажности 55%
	Час
	-
	2

	Скорость полимеризации
	мм/день
	-
	2…3

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	DIN 52455 / ASTM D 412
	> 900

	Прочность на растяжение при 100% удлинения
	Н/мм2
	DIN 52455 / ASTM D 412
	2,5…3,0 

	QUV ускоренный погодный тест (ультрафиолет 
4 часа при 600С и 4 часа при 500С)
	-
	ASTM G53
	Прошел

(2000 ч)

	Термостойкость (100 дней при 800С)
	-
	EOTA TR011
	Прошел

	Токсичность полимеризовавшегося герметика
	-
	-
	Безопасен  

	Гидролиз (8% KOH, 15 дней при 500С)
	-
	-
	Изменений эластичности герметика не обнаружено

	Гидролиз (H2О, 30 дневных циклов при 600С – 1000С)
	-
	-
	

	HCl (РН=2, 10 дней)
	-
	-
	


[image: image2.emf][image: image2.emf]

