Таблиця 3 – Вимоги до зовнішніх опоряджувальних покриттів стін
	Ч.ч.
	Найменування показника 
	Величина показника для штукатурного шару товщиною

	
	
	до 7 мм включно  
	 понад 7 мм

	1
	Густина розчину, кг/м3, не більше  
	1300

	2
	Міцність зчеплення розчину з основою після:

· витримування у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше;

· поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не менше
	0,6

0,5

	3
	Границя міцності розчину на стиск, МПа
	від 3,5 до 7,5 
	від 1,5 до 5,0

	4
	Границя міцності розчину на розтяг при вигині, МПа, не менше 
	2,0

	5
	Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м2·год½) , не більше
	0,4

	6
	Морозостійкість, циклів, не менше
	50

	7
	Опір паропроникності, м2·год·Па/мг, не більше
	0,1*)

	8
	Водоутримувальна здатність розчинової суміші, %, не менше 
	95

	9
	Рухомість розчинової суміші, см, не менше
	8

	10
	Термін придатності розчинової суміші, хв., не менше 
	60

	11
	Тріщиностійкість розчину
	Відсутність тріщин на шарі товщиною 

	
	
	7 мм
	20 мм

	*) Вказані величини повинні бути забезпечені для системи зовнішнього опоряджувального покриття, що містить усі необхідні шари (ґрунтувальний, вирівнювальний, штукатурний, декоративно-захисний, тощо) відповідно до технічного або проектного рішення  


5.3.2.4 В якості зовнішніх вирівнюючих штукатурок необхідно використовувати полімер-цементні суміші для кладки з ніздрюватого бетону. Допускається використовувати цементно-вапняні і вапняно-піщані штукатурки при забезпеченні вимог наведених у таблиці 3. 

В якості захисно-декоративних штукатурок доцільно використовувати полімер-цементні, силікатні та силіконові різновиди штукатурок.

5.3.2.5 Суміші сухі будівельні модифіковані, розчинові суміші та розчини на їх основі для внутрішнього опорядження стін повинні відповідати фізико-технічним вимогам наведеним у таблиці 4.
Таблиця 4 – Вимоги до внутрішніх опоряджувальних покриттів стін
	Ч.ч.
	Найменування показника 
	Величина показника

	1
	Границя міцності розчину на стиск, МПа, не менше
	2,5

	2
	Границя міцності розчину на розтяг при вигині, МПа, не менше
	1,2

	3
	Водоутримувальна здатність розчинної суміші, %, не менше 
	95

	4
	Термін придатності розчинної суміші, хв., не менше 
	60

	5
	Рухомість розчинної суміші, см, не менше
	8

	6
	Крупність заповнювача суміші, мм, не більше
	1,25

	7
	Тріщиностійкість розчину
	Відсутність тріщин на шарі товщиною 30 мм


