КАТЕПАЛ Комплектующие

Подкладочные ковры РУФЛЕКС, K-EL 60/2200, U-EL 60/2200, 
Двойная защита кровли от косого дождя и наледей

· Надёжно защитит от протечек на карнизных свесах - наиболее нагруженных местах кровли 

· Обеспечивает дополнительную защиту в ендовах - самых уязвимых местах кровли 

· Гарантирует надежность кровли при уклонах от 11.3° 

· Позволяет избежать распространённых проблем с мансардными окнами, дымоходами и другими выступающими элементами 

Спецификация: 

· Метод установки: кровельные гвозди, клей К-36. 

· Номинальный вес: 2.2 кг/м2 

· Размер рулона: 15 x 1 м 

· Основа: стеклохолст 

· Тип битума: СБС-модифицированный битум 

· Верхний слой: мелкий песок 

· Нижний слой: мелкий песок 

	Подкладочный ковёр "Руфлекс"
(пр-во Россия)
	Подкладочный ковёр U-EL
(пр-во Финляндия)
	Подкладочный ковёр K-EL
(пр-во Финляндия)
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Условия применения
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В качестве подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал RUFLEX К-ЕL 60/2200 по всей площади кровли.
Это обусловлено необходимостью усиления узлов кровли для обеспечения гарантированной многолетней службы. В этом случае площадь заготовленного ковра должна быть в 1,15 раз больше площади кровли.
Подкладочный слой монтируется снизу-вверх параллельно карнизному свесу с нахлестом не менее 10 см.
При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна, укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон).


Ендовый ковер Ruflex SUPER PINTARI[image: image9.jpg]



Сделает все "слабые" места кровли абсолютно герметичными

· Дополнительно защищает наиболее уязвимые участки крыши - зоны внутренних перегибов 

· Значительно снижает негативное воздействие снеговых и дождевых нагрузок на крышу 

· Позволяет избежать протечек 

· Существенно улучшает эстетический вид кровли 

Спецификация: 

· Метод установки: механическая фиксация (кровельные гвозди) 

· Номинальный вес: 3,8 кг/м2 

· Размер рулона: 10 x 0,7м 

· Основа: полиэстер 

· Тип битума: СБС-модифицированный битум 

· Верхний слой: мелкий песок 

Условия применения
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Ендовы - это внутренние перегибы кровли, испытывающие дождевые и снеговые нагрузки, в десятки раз превосходящие те, что приходятся на долю остальных элементов.

Специалистами завода KATEPAL OY разработан новый материал для защиты ендов кровли - RUFLEX SUPER PINTARI. Поскольку основой материала является полиэстер, он отличается повышенной прочностью, гибкостью и стабильностью при повышенной температуре, а значит, ещё большей сопротивляемостью агрессивным воздействиям внешней среды.

Ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI имеет цвет, аналогичный цвету соответствующей гибкой черепицы.

Такое конструктивное решение монтажа ендов исключает попадание влаги, например, во время косого дождя. Обеспечивает беспрепятственный сток талой и дождевой воды.


Коньковая и карнизная гибкая черепица RUFLEX
Максимальная защита карнизов и коньков кровли 

· Обеспечивает максимальную защиту кровли от влаги и ветра 

· Выдерживает существенные нагрузки зимних наледей 

· Сплошной клеящий слой обеспечивает стопроцентную герметичность 

· Позволяет сделать край карниза красивым и ровным, что существенно улучшает внешний вид кровли 

· Универсальность: из одной упаковки плиток получается и карниз, и конёк 

Спецификация: 

· Метод установки: самонаклеивание, кровельные гвозди 

· Размер плитки: 1.00 (0.33)м х 0.25м 

· Площадь покрытия: 20п/м карниза или 12п/м конька 

· Основа: стеклохолст 

· Тип битума: улучшенный битум высшего качества 

· Верхний слой: цветные каменные гранулы 

· Нижний слой: самоклеящийся 

Условия применения

Коньки и карнизы, как и ендовы-элементы кровли, подвергающиеся максимальным нагрузкам. Именно на них приходится основной удар ветра и атмосферных осадков. Карнизам приходится также выдерживать нагрузки наледи и талой воды, возникающих зимой на карнизных свесах. Поэтому только специально разработанная для этих целей коньково-карнизная плитка RUFLEX может обеспечить максимальную защиту.

Плитки универсальны - то есть, могут использоваться для создания и конька и карниза. В случае, когда плитка используется как карнизная, она используется целиком. Если же монтируется конек, то каждый лист, по насечкам, разделяется на три части. Монтируется плитка на коньке внахлест. Одной упаковки достаточно для 12 погонных метров конька или 20 погонных метров карниза.

Герметизирующий клей K-36
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Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal "K-36". Выпускаемые объёмы: 0,3 л, 3 л и 10 л. Расход клея указан в табл.2

Таблица 2. Расход Клея "K-36"

	Наименование участка
	Расход клея, л/п*м
	Толщина нанесения, мм
	Ширина нанесения, мм

	Нахлёсты подкладочного ковра
	0.1
	1
	100

	Нахлёсты рядовой черепицы на ендову
	0.2
	1
	100

	Приклеивание рядовой черепицы на торцевых элементах
	0.1
	1
	100

	Примыкания к кирпичным трубам и стенам
	0.7
	1
	по всей поверхности




Общие данные
· Температура хранения: до + 33 град. С 

· Температура нанесения: от + 5 до + 50 град. С 

· Время высыхания до отлипа: около 5 часов при 20 град. С, полное: от 1 до 14 дней в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха.

Внимание!

Не используйте клей K-36 для герметизации швов, щелей и т.д. При избытке клея возможно чрезмерное растворение битума! Не допускается использование растворителей или других химически активных составов. 

Гальванизированные гвозди с широкой шляпкой
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Карнизы металлические
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Размер - 2 п.м. Развертка - 120/50/10 мм

Применение - защита края обрешётки

Торцевые планки
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Размер - 2 п.м. Развертка - 100/25/65/15 мм

Применение - отвод воды от краев крыши

Планка примыкания металлическая
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Размер - 2 п.м. Развертка - 10/45/15/10 мм

Применение - для герметизации примыканий

