[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image1.emf]


ГИПЕРДЕСМО Т
Полностью алифатическая прозрачная полиуретановая жидкая мембрана для гидроизоляции и защиты
Описание

HYPERDESMO-T®  - это однокомпонентная полностью алифатическая полиуретановая масса с высоким содержанием полимеров. Полимеризовавшись HYPERDESMO-T®  образует прозрачную эластичную, долговечную  мембрану с превосходными водоотталкивающими свойствами. Мембрана не желтеет под воздействием ультрафиолета.
Наносится костью, валиком или безвоздушным распылением в один или два слоя с общим расходом         0,2 – 1 кг/м2. 

Благодаря своему химическому составу материал обладает превосходной стойкостью к погодным условиям, ультрафиолету, химикатам, износу, перепадам температуры.

Рекомендуется в качестве финишного покрытия.
При открытии банки с HYPERDESMO-T® материал может показаться мутным. Этот оптический эффект исчезает после нанесения материала на поверхность и формирования пленки.
Область применения

Гидроизоляция и защита керамической плитки и натурального камня  :

· на террасах
· на балконах

· в бассейнах

а, также для гидроизоляции и защиты дерева.

Кроме того HYPERDESMO-T® применяется для герметизации поверхности бетона толстым слое так как не «пузырится» после нанесения.

Ограничения

· Не рекомендуется наносить на непрочные основания
· При нанесении на непористые основания (плитка, мрамор, гранит) применять грунт Primer-T
Особенности и преимущества

· Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности 
· Не требует разбавления растворителем
· Превосходная стойкость к погодным условиям и УФ

· В связи с тем, что продукт полностью алифатический – он не желтеет под ультрафиолетом

· Превосходная стойкость к механическим нагрузкам

· Хорошая эластичность. Сохраняет эластичность до температуры – 400С.
· Хорошая химстойкость

Способ нанесения

Очистить поверхность механически или моющим аппаратом высокого давления

Перед нанесением на керамическую плитку или другое непористое основание его поверхность необходимо прогрунтовать Primer-T. 
Как грунтовать. Смочить кусок чистой ткани грунтом Primer-T. Наносить грунт, избегая образования лужиц грунта на поверхности. Наносить, как будто вы протираете поверхность плитки. Как только грунт высох (через 15-20 минут) нанести HYPERDESMO-T® валиком или кистью. Промежуток времени между нанесением грунта и HYPERDESMO-T® не должен превышать 48 часов.
Меры предосторожности

HYPERDESMO-T® содержит горючие растворители. Соблюдать меры при работе с горючими материалами. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом. 
Чистка инструмента
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.
Расход

0,2 – 1,0 кг/м2
Упаковка

200л,20 л, 5 л, 1 л
–на заказ.

 Хранение

HYPERDESMO® хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 200С в сухом месте минимум 12 месяцев.
Технические характеристики

Жидкость (80% полимеров в ксилоле)
	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Плотность
	кг/л
	ISO 2811 / DIN 53217 / ASTM D1475
	 1

	Вязкость (Брукфилд)
	сP
	ASTM D2196-86 при 250С
	1000

	Сухой остаток 
	%
	-
	80-85

	Состояние отлипа при 25 0С
	час
	-
	2-3

	Нанесение последующий слой
	час
	-
	6-24


Пленка
	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Твердость
	Shore A
	ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
	 40

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-
	- 40…+ 80

	Кратковременная термонагрузка
	0С
	-
	+ 200

	Относительное удлинение при 23 0С
	%
	DIN 52455 / ASTM D 412
	> 350

	Прочность на растяжение при разрыве 
	Н/мм2
	DIN 52455 / ASTM D 412
	35

	QUV ускоренный погодный тест (ультрафиолет 
4 часа при 600С и 4 часа при 500С)
	-
	ASTM G53
	Прошел

(3000 ч)


[image: image2.emf]

