[image: image1.jpg](CER'D

EN IS0 9001




[image: image2.jpg]building quality



РЕТАДОЛ

Протокол  испытаний

Рецепт бетона

	Готовый  бетон

Количества  даны на 1 м3  
	Без  добавки
	0,15 %

 Ретадол
	0,2%

Ретадол
	0,25 %

 Ретадол
	0,3 %

 Ретадол
	0,4 %

 Ретадол
	0,5%

 Ретадол

	Содержание  цемента  кг
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Песок,  кг


	972
	976
	975
	975
	979
	983
	984

	Мелкий  щебень,   кг
	221
	222
	222
	222
	223
	223
	224

	Крупный  щебень ,  кг
	663
	666
	665
	665
	668
	670
	671

	Всего  наполнителя
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Количество  добавки,  кг
	0
	0,5
	0,6
	0,75
	0,9
	1,2
	1,5

	Водоцементное  отношение 
	0,674
	0,640
	0,644
	0,644
	0,634
	0,624
	0,623


Свежий  бетон 

	
	Без  добавки
	0,15 %

 Ретадол
	0,2%

Ретадол
	0,25 %

 Ретадол
	0,3 %

 Ретадол
	0,4 %

 Ретадол
	0,5%

 Ретадол

	Усадка  конуса, см
	12
	10
	11
	11
	11
	11
	11

	Содержание  воздуха,  %
	2,7
	1,7
	1,5
	1,7
	2,5
	2,7
	2,1

	Время  начала  схватывания,  мин. 
	220


	255
	280
	370
	450
	525
	700

	Время  окончания  схватывания,  мин. 
	355


	385
	380
	520
	555
	670
	860

	Содержание  воды, кг
	202
	192
	193
	193
	190
	187
	187


Схватившийся бетон

	Прочность  на  сжатие по 

ASTM C  18
	Без  добавки
	0,15 %

 Ретадол
	0,2%

Ретадол
	0,25 %

 Ретадол
	0,3 %

 Ретадол
	0,4 %

 Ретадол
	0,5%

 Ретадол

	Возраст
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa

	3  дня
	18,5
	23,5
	23,6
	27,1
	27,1
	26,4
	24,1

	7  дней
	25,0
	32,1
	32,2
	33,9
	32,4
	33,4
	31,7

	28  дней
	32,6
	37,5
	40,1
	39,0
	46,6
	42,3
	44,1


