ТАБЛИЦА 2. Массы пористых материалов, применяемых в качестве заполнителей для легких бетонов, и данные по массе бетонных и железобетонных изделий и разных строительных материалов

	Наименование материалов
	Единица измере​ния
	Масса.
кг

	
	/. Пористые материалы для легких бетонов
	

	1.
	Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков .
	м3
	600-900

	
	Доменные гранулированные шлаки: 
	
	

	2.
	основные — легкие
	«
	500-800

	3.
	Кислые – средние и тяжелые
	«
	800--1100

	4.
	Керамзит –гравий
	«
	450-700

	5.
	Керамзит - щебень
	«
	600—1000

	6.
	Пемзовый щебень и пемзовый песок ...........
	«
	450—700

	7.
	Керамзит (искусственная пемза)
	«
	250-600

	
	Топливные шлаки: 
	
	

	8.
	антрацитовые ..................

	«
	700-1000

	9.
	каменноугольные


	«
	600—900

	10.
	подмосковного угля


	«
	550-900

	11.
	сланцевые


	«
	400—700

	12.
	торфяные
	«
	600-1100

	13.
	Щебень из вулканического туфа
	«
	700-1100

	14.
	Щебень из легкого ракушечника
	«
	600-750

	15.
	Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов
	«
	900-1300

	16.
	Щебень кирпичный
	«
	900—1100

	
	//. Бетонные и железобетонные изделия 
	
	

	17.
	Бетонные изделия (все неармироваиные) .........
	м3
	2400

	18.
	Железобетонные изделия (все)
	«
	2500

	19.
	Доски подоконные железобетонные ...........

	м2

	110

	
	Колодцы канализационные 
	 
	

	20.
	конус


	м


	950-1190


	21.
	кольцо
	«
	850-890

	22.
	днище ..................
	м3
	2400

	23.
	Марши лестничные .........
	м2
	270

	24.
	То же, шлифованные ........
	»
	260

	25.
	Марши — площадки .....
	»
	260

	26.
	Панели с дымовентиляционными каналами
	»
	340—360

	
	Панели перекрытий:
	
	

	27.
	пустотные . . ..... . . . . . . . . . . . . . .
	
	250

	28.
	ребристые ...............
	»
	180

	29.
	шатровые .............. ...
	»
	190

	30.
	кровельные ...................
	»
	120

	31.
	Перегородки гипсобетонные крупнопанельные ........
	»
	113

	32.
	То же, с каналами и коробками для скрытой проводки .....
	» 
	113

	33.
	Плиты балконные ..........
	»
	250

	34.
	Плиты козырьковые .................
	»
	250—350

	35.
	Площадки лестничные ................
	»
	240—260

	
	///. Разные строительные материалы 
	
	

	36.
	Асбозурит ... .................
	м3
	707

	37.
	Бетон товарный (тяжелый) ..............
	»
	2400

	38.
	Бетон дорожный ..................
	»
	2400

	39.
	Бетон керамзитовый (керамзитобетон) ..........
	»
	900—1200

	40.
	Бетон шлаковый (шлакобетон) .............
	»
	1600

	41.
	Бревна .....................
	»
	700

	42.
	Брезент .....................
	м2
	1,0

	43.
	Бризол .....................
	»
	1,5

	
	Бруски обрезные: 
	
	

	44.
	хвойные ....................
	м3
	650

	45.
	лиственных пород .................
	»
	700

	46.
	Вата минеральная .................
	»
	141

	
	Ванны: 
	
	

	47.
	стальные ....................
	комп.
	48,2

	48.
	чугунные эмалированные ..............
	»
	114

	49.
	Войлок минеральный ................
	м3
	197

	50.
	Глина обыкновенная ................
	»
	1500

	51.
	Глиноизвестковая смесь сухая для раствора ........
	»
	1500

	52.
	Гидроизол ....................
	м2
	0,8

	53.
	Гравий немытый и промытый . .............
	м3
	1600

	54.
	Гравийно-песчаная смесь ...............
	»
	1600

	
	Доски: 
	
	

	55.
	хвойные обрезные и необрезные ............
	»
	650—700

	56.
	мягких лиственных пород ..............
	м3
	600—700


	57.
	дубовые, ясеневые, кленовые .............
	»
	850

	58.
	Камень бутовый из известняка .............
	м3
	1800

	59.
	Каолин .....................
	м3
	1010

	60.
	Керамзит ....................
	м3
	600

	61.
	Керамзитобетон ..................
	м3
	900—1200

	62.
	Керамзитобетонная смесь, сухая для растворов и керамзитобетона .....................
	м3
	800

	
	Кирпич:    
	
	

	63.
	обыкновенный, пустотелый, пластического формирования, полусухого прессования
	1000 шт.
	3750

	64.
	лицевой, двухслойный ...............
	»
	3750

	65.
	цветной ....................
	»
	3700

	66.
	силикатный ...................
	»
	3700

	67.
	лом .....................
	м3
	1250

	
	Лента конвейерная, шириной, мм: 
	
	

	68.
	400 ......................
	м
	6,4

	69.
	500 ......................
	»
	8,0

	70.
	600 ......................
	»
	12,0

	71.
	700 ....... ..............
	»
	14,0

	72.
	800 .......................
	»
	16,0

	73.
	Линкруст ....................
	м2
	1,5

	
	Линолеум:
	
	

	74.
	Алкидный гладкий, толщиной 2,5 мм.
	м2
	3,3

	75.
	То же, 3 мм.


	»
	4,0

	76.
	То же, 5 мм.


	»
	6,0

	77.
	печатный


	»
	3,3

	78.
	ковры


	»
	3,3

	79.
	на войлочной основе


	»
	6,0

	80.
	однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм.


	»
	3,3

	81.
	резиновый


	»
	4,0

	82.
	поливинилхлоридный на тканевой основе


	»
	3,3

	
	Люки чугунные для колодцев диаметром 600 мм:
	
	

	83.
	легкие
	шт.
	80

	84.
	тяжелые


	»
	134

	
	Наличники хвойные сечением
	
	

	85.
	54Х13 мм...................
	100м
	60

	86.
	74Х13 мм ...................
	»
	80

	
	Обои:
	
	

	87.
	высококачественные
	100м2
	24

	88.
	обыкновенного качества
	»
	8

	
	Паркет: 
	
	

	89.
	штучный .....................

	м2
	10

	90.
	щитовой
	»
	20

	
	Песок:
	
	

	91.
	природный
	м3
	1500

	92.
	морской ....................
	»
	1620

	93.
	Песчаный балласт


	»
	1600

	94.
	Пергамин кровельный


	м2
»
	0,7

	
	Плита древесно-волокнистая:
	
	

	95.
	твердая толщиной 4 мм.
	»
	4,3

	96.
	то же, 6 мм.
	»
	6,4

	97.
	изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм.


	»
	15,7

	98.
	полутвердая толщиной 4 мм .............
	м2
»
	4,3

	99.
	то же, толщиной 6 мм.
	м2

	6,4

	
	Плита древесностружечная: 
	
	

	100.
	трехслойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм . . . .
	» 
	8,4

	101.
	для полов толщиной 19 мм.
	»
	5,7

	102.
	то же, 16 мм.
	
	4,8

	103.
	» 10 мм ...................
	»
	3.0

	104.
	Плита фибролитовая


	м3
	362

	
	Плиты газовые: 
	
	

	105.
	ПГ4/1—1 ...................
	шт
	77,7

	106.
	ПГ2/1—1 ...................
	шт
	53,6

	107.
	Плиты минераловатные мягкие марки 100 .........
	м3
	218

	108.
	Плиты полужесткие марки 250
	м3
	360

	109.
	Плиты совелитовые


	м3
	516

	110.
	То же, брекчия


	»
	120

	
	Плиты торфяные теплоизоляционные:
	
	

	111.
	обыкновенные
	»
	241

	112.
	биостойкие, трудносгораемые, водостойкие ........
	»
м2
	241

	113.
	Плитки керамические для стен


	м2

	11,4

	114.
	То же, для полов
	м2

	25

	
	Плитки кислотоупорные толщиной, мм:......................
	
	

	115.
	10
	м2

	22

	116.
	25 ......................
	»
	56

	117.
	50 ......................
	»
	112

	
	Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: 
	
	

	118.
	125Х125 мм. ..................
	м2
	27

	
	150Х150 мм- ..................
	»
	27

	119.
	Подтоварник ...................
	м3
	700

	
	Поребрик бордюрный гранитный типа
	
	

	120.
	П-1... ...............
	м
	140

	121.
	П-2 .....................
	м
	280

	122.
	П-5 .....................
	м
	6

	123.
	Въездной криволинейный и угловой...........
	м
	140

	
	Подоконные доски шириной. мм: 
	
	

	124.
	135 ......................
	100м
	340

	125.
	235 ......................
	100м
	580

	126.
	400 ......................
	100м
	930

	
	Пароизол круглого сечения для изоляции пазов диаметром, мм; 
	 
	

	127.
	10 ........ .............
	м
	2,78

	128.
	20 ......................
	м
	10.6

	129.
	30 ............ .........
	м
	24,5

	130.
	40 ......................
	м
	43,6

	131.
	45 ............
	м
	55,2

	132
	Поручни из хвойных пород


	100 м
	140

	133.
	Растворы цементные, цементно-известковые, известковые тяжелые.....................
	м3

	2200


	134.
	Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие
	»
	1800

	135.
	Радиаторы -УКР
	экм
	7,6

	136.
	чугунные
	экм
	25,3

	
	Раковины:
	
	

	137.
	стальные
	шт
	8,1

	138.
	чугунные


	шт
	16,8

	139.
	Рубероид ........... .......
	м2
	1,7

	
	Сетка
	 
	 

	140.
	проволочная плетеная ...............
	м2
	2.3

	141.
	тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм..........
	м2
	4,1

	
	Смеси сухие для растворов и керамзитобетона
	
	








