[image: image1.jpg]building quality



[image: image2.png]


Технический бюллетень
ПРОТЕСИЛ-ВВ

(PROTESIL-W)



Прозрачная гидрофобная пропитка

 на водной основе

Описание
ПРОТЕСИЛ-ВВ - готовая к применению эмульсия – пропитка  на основе силоксана для защиты бетонной, цементной, каменной и кирпичной поверхности. В основном, защита фасадов.

Его преимущества:

· Превосходные водоотталкивающие свойства и длительная защита поверхности

· Позволяет поверхности «дышать» 

· Не образует пленку на поверхности и не изменяет ее внешний вид

· Предотвращает образование высолов на поверхности, защищает ее от воздействия низких температур и грязи, поскольку не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь

· Подходит для очень щелочных поверхностей

· Быстро начинает действовать сразу после нанесения

· Защищает бетон от карбонизации

· Может наноситься на немного влажную поверхность

Применение
ПРОТЕСИЛ-ВВ применяется для защиты фасадов зданий или горизонтальных поверхностей от воздействия дождевой воды и гидроизоляции межплиточных швов. Используется для пропитки натурального камня, мрамора, штукатурки, облицовочного кирпича, кровельной черепицы, бетона. Также защищает мраморные поверхности для защиты от проникновения воды и грязи. 

Технические характеристики
Цвет:                                           бесцветный, прозрачный, когда высыхает

Плотность:                                  0,99 кг/л

Инструкции
1. Подготовка подложки

ПРОТЕСИЛ-ВВ нужно наносить на чистую и относительно прочную поверхность . 

2. Нанесение

а)  Горизонтальная поверхность (пористая плитка, мозаика)

ПРОТЕСИЛ-ВВ распределяется по поверхности щеткой или резиновым скребком  . Материалу дать «поработать»  5 минут затем излишек материала (материал, который стоит лужицей) убрать с поверхность скребком и протереть влажной ветошью. В случае необходимости окончательная очистка поверхность производится через 6 часов.

б)  Вертикальная поверхность 

ПРОТЕСИЛ-ВВ наносится щеткой, валиком или распылителем в один или два слоя. Второй слой наносится, когда первый слой еще свежий. Материал лучше впитывается в сухие или слегка влажные, абсорбирующие поверхности.
в)  Пропитка

 ПРОТЕСИЛ-ВВ используется также для пропитки готовых изделий (плитки, кирпича и т.д.) Для этого применяется водный раствор ПРОТЕСИЛ-ВВ в пропорции :

ПРОТЕСИЛ-ВВ  - ВОДА  =  1:1 – 1:4

Расход
0,2 – 0,4 л/м2, в зависимости от впитывающей способности основания.  

Упаковка
ПРОТЕСИЛ-ВВ поставляется в пластиковых контейнерах по 1 л, 5 л ,10 л и 20 л.

Хранение
Срок хранения – минимум 18 месяцев в нераскрытой упаковке при положительной температуре.


