[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image1.emf]


ГИПЕРДЕСМО ПБ-2К
2-копонентная битумно-полиуретановая жидкая мембрана 
для гидроизоляции и защиты
Описание

HYPERDESMO PB®-2K это быстрая 2-компонентная полиуретановая масса, которая полимеризуется под воздействием атмосферной влаги. Полимеризовавшись HYPERDESMO PB®-2K  образует прочную эластичную пленку с великолепной адгезией к основаниям разной природы. Пленка обладает превосходной механической прочностью и химической стойкостью. Материал также обладает хорошей стойкостью к УФ и может быть применен как окончательное покрытие.

Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем за 1-2 слоя с минимальным общим расходом 1,2 -1,5 л/м2.
Основу материала составляет чистая гидрофобная полиуретановая смола - эластомер и химически полимеризированный битум .
Соответствие гигиеническим нормам
HYPERDESMO PB®-2K отвечает требованиям европейских нормативных документов в соответствии с EOTA (Европейской Организации Технической Аттестации)
Область применения

· Кровли
· Террасы, балконы
· Мосты

· Ирригационные каналы

· Стены подвалов (снаружи)
· Ванные комнаты
· Гипсовые щиты, плоский и волнистый шифер
· Ремонт старых рубероидных кровель
· Ремонт кровельных EPDM покрытий
· Защита полиуретановой теплоизоляционной пены
· Стоянки машин

Ограничения

· Не рекомендуется для рыхлых оснований
Особенности и преимущества

· Может наноситься толстым слоем за раз (материал не «пузырится»)

· Простата смешения компонентов 1:1

· Быстрота полимеризации

· Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности с  и без применения грунтовок

· Превосходная термостойкость. Материал не размягчается. Максимальная температура постоянного воздействия + 80 0С. Максимальная температура кратковременного воздействия + 150 0С.    
· Стойкость к низким температурам. Материал сохраняет эластичность при температуре до    - 40 0С.
· Превосходная эластичность, высокая прочность на изгиб и сдвиг
· Прекрасная химстойкость
· После полимеризации абсолютно безопасен для здоровья человека
· Паробарьер
· Применяется для герметизации подвижных швов
Способ нанесения

Успешно наносится на:
бетон, фибробетон, мозаика, шифер, старые акриловые, битумные, асфальтовые покрытия, дерево, ржавый металл, гальванизированная сталь. 
Требования к бетонному основанию:
· Прочность на сжатие > 150 кг/см2
· Влажность < 10%
· Температура от 5 0С до 35 0С
· Относительная влажность воздуха < 85%
Выбор типа грунтовки
· Влажная поверхность:……………………………………………  AQUADUR® или UNIVERSAL-Primer-2K 4060® 
· Очень пористая поверхность:…………………………………..  Primer-PU®
· Пористая влажная поверхность: ………………………………..AQUADUR® или UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
· Непрочный бетон : …………………………………………………Primer-PU® или UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
· Непористая поверхность (глянцевая керамическая плитка): AQUADUR® или Primer T®
· Непористая поверхность (полы Топинг или мозаичные): …..AQUADUR® или Primer W®
· Непористая поверхность (мрамор):……………………………. AQUADUR® или Primer T®
· Поверхность с капиллярным подсосом воды: ………………..AQUADUR®  

· Сталь, гальванизированная сталь, алюминий: ……………… AQUADUR® или UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
· Дерево: ………………………………………………………………грунт не нужен
· Битумное или асфальтовое покрытие: …………………………UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
· Рубероид: ……………………………………………………………UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
· Нанесение последующих слоев через несколько 
     дней после нанесения предыдущего:…………………………...UNIVERSAL-Primer-2K 4060®
Рекомендации. При нанесении UNIVERSAL-Primer-2K 4060® на непористое основание рекомендуется его разбавить 5-10% растворителя, содержащего ксилол.

Подготовка поверхности

Очистить поверхность. Идеально – моечным аппаратом высокого давления, который позволит «сбить» с поверхности все рыхлые участки. Убрать с поверхности все остатки жира, масел, смазок. Все углубления на поверхности отремонтировать, заполнив их так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия.
Грунтовка

Нанести слой грунта из списка, приведенного выше.
Приготовление HYPERDESMO PB®-2K
Оба компонента материала поставляется в ведрах равного объема. Открыть оба ведра, вылить содержимое ведер равными частями (компонент 1 : компонент 2 = 1:1) в отдельную емкость для перемешивания компонентов и перемешивать их низкооборотистой дрелью.

Наносить сразу после приготовления (перемешивания).

ВНИМАНИЕ ! После 30 - 45 минут HYPERDESMO PB®-2K начинает схватывать в емкости для приготовления. Это надо принять во внимание при организации работ и при выборе количества приготавливаемого материала. 
Нанесение
Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем за 1-2 слоя. Материал, при необходимости можно смешивать с песком или другими неорганическими компонентами для придания ему консистенции шпаклевки для заполнения выбоин и неровностей на поверхности при необходимости.
Меры предосторожности

HYPERDESMO® содержит горючие растворители. Соблюдать меры при работе с горючими материалами. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом. 
Чистка инструмента
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.
Расход

Минимально допустимый общий расход : 1,2 кг/м2
Упаковка

5 +5 л,  20 +20 л,  200 + 200 л
–на заказ.

 Хранение

HYPERDESMO® хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 200С в сухом месте минимум 12 месяцев.
Технические характеристики

Жидкость (сухой остаток 90% + 10% ксилол)

	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Вязкость смеси по Брукфильду при 250С
	cP
	ASTM D2196-86
	3000

	Плотность при 200С
	гр/см3
	ISO 2811 / DIN 53217 / ASTM D1475
	 0,97

	Температура вспышки
	0С
	ASTM D93, в закрытом тигле
	> 50

	Время состояния отлипа при 25 0С и влажности 55%
	час
	-
	1-2

	Время нанесения последующего слоя 
	час
	-
	6 - 24


Пленка

	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Твердость
	Shore A
	ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
	 35

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-
	- 40…+ 80

	Кратковременная термонагрузка
	0С
	-
	+ 150

	Относительное удлинение при 23 0С
	%
	DIN 52455 / ASTM D 412
	> 2000

	Адгезия к бетону
	Н/мм2
	ASTM D 4541
	>3

	Прочность на растяжение при разрыве 
	Н/мм2
	DIN 52455 / ASTM D 412
	2

	QUV ускоренный погодный тест (ультрафиолет 
4 часа при 600С и 4 часа при 500С)
	-
	ASTM G53
	Прошел
(2000 ч)

	Усадка после растяжения в 300%
	%
	ASTM D412
	<1%

	Водопоглощение через 10 дней
	%
	-
	0,9


[image: image2.emf]

