[image: image1.png]Sanieren mit Langzeit- -Sicherheit

!

MW




ENKRIL® (Енкрил®) - однокомпонентный синтетический материал на акриловой основе для санации (гидроизоляции) кровли с незначительным уклоном, любого исполнения и из любого материала, герметизирует швы и проблемные стыки, места примыкания различного оборудования на крышах и других мест, гидроизоляция внутренних помещений (санузлы, ванные комнаты и др.). Применяется на любой поверхности кровли, будь это старый рубероид или листовая сталь, устойчив против ультрафиолета. Способ нанесения очень прост - кистью или валиком, процесс полностью идентичен покраске:

· предварительно очистить поверхность от грязи (веником, щеткой или другим способом). 

· для более прочного сцепления обработать поверхность праймером 933 (обезжиривающая жидкость). 

· густо нанести первый слой материала. 

· уложить синтетическую ткань (при больших перепадах температур ткань обеспечивает дополнительную эластичность материала поэтому, при температуре  -50° С материал остается эластичным, как и при +25° С, тем самым не нарушая герметичность поверхностей и швов). 

· нанести 2-й слой материала - и готово. Все это очень просто и быстро. Ваша кровля обеспечена изоляцией на 30 лет и более. 

	[image: image2.jpg]



Для более прочного схватывания наносится предварительная смазка
	[image: image3.jpg]



Основной слой густо наносится валиком

	[image: image4.jpg]



Гладко, без морщин, выложить волокнистую вискозную прокладку на основном слое
	[image: image5.jpg]



Густо нанести покровный слой. Готово!


· ENKRIL® - изготавливается в нескольких цветовых гаммах: серый, зеленый, красный, по желанию клиента возможны другие цветовые решения. 

Расход: 3,0 кг/м2
Упаковка: ведро 15; 30 кг. 


Технические данные
	Применение:
	Санация (гидроизоляция) кровли из гидроизола, рубероида, шифера железа и др.

	Основа:
	Чистый акриловый полимер

	Плотность:
	1,3 гр/см3 при +20° С.

	Вязкость:
	Вязкотягучий, 6000 – 7000 мПа при +20° С.

	Время затвердевания:
	2 часа при при +20° С. и 60% относительной влажности.

	Растяжение, деформация:
	40,0 +/-2%, предел прочности при разрыве 10,0 +/1N/мм2, Число сопротивления диффузии водного пара µ: > 2400 +/-50

	Цвет:
	Серебристо-серый, зеленый

	Стойкость:
	От промышленных выхлопов, атмосферных осадков, а также УФ-излучения и кислорода. Не устойчив, к органическим растворителям, щелочных водах и растворов кислот.

	Срок хранения:
	При закрытой оригинальной упаковке хранится минимум 6 мес. 

	Форма поставки:
	Металлические ведра 15; 30 кг.

	Расход:
	3 кг/м2.



Требования к использованию материала: Наносить на поверхность при температуре не ниже +5 градусов

