TECHNICAL DATA SHEET                                                            Version 1 dated 03/02/2010

	[image: image1.jpg]RENNER




 
	YO-xxC318

	AQUARIS Clear waterborne кроющая краска с высокой степенью защиты для нанесения внешнего покрытия


Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO) 

	Главные характеристики:

	· Отличная смачивающая способность

· Хорошая устойчивость покрытия

· Содержит фунгицид
	· Хорошая кроющая способность/ скорость растекания

· Хороший внешний вид




	Разновидности:

	YO-30C318/--T13
	30 gl Лиственница
	
	YO-30C318/--T28
	30 gl Тик
	
	YO-30C318/--T15
	30 gl Красное дерево

	YO-30C318/--T23
	30 gl Темный орех
	
	YO-30C318/--T21
	30 gl Brennero орех
	
	YO-30C318/--T30
	30 gl  Каштан


	Рекомендации к использованию:
	· Окна

· Ставни

· Входные двери
	· Садовая мебель

· Беседки

· Балконы
	· Потолочные балки

· Наружные деревянные панели

· Заборы

	Метод нанесения:
	Покрытие, наносимое обливом; окунанием

	Инструкции по смешиванию:
	Готово к использованию


	Химическо-физические характеристики (23°C)
	
	Советы по применению:

	Содержание сухих веществ (%)
	40 ± 1
	
	Рекомендуемое количество слоёв
	2

	Удельный вес (плотность) (g/cm3)
	1,030 ± 0,030
	
	Рекомендуемое количество краски для нанесения одного слоя
	min: 80 g/m2  max: 120 g/m2

	Коэффициент вязкости DIN 2 (s)
	75 ± 5
	
	Интервал между нанесениями 2 слоёв 
	2-4 часа

	pH
	tra 8,0 e 9,5
	
	Кроющая способность (m2/liter)
	от 8 до 12


	Рекомендации по нанесению покрытия:

	Высыхание при 23°C и относительной влажности% between 45 and 65:  65 g/m2 
	
	Принудительная сушка:  65 g/m2

	Нанесённая вертикально
	6 hours
	
	
	Температура
	Время

	Нанесение кистью
	24 ore
	
	Испарение
	room.
	15 minutes

	
	
	
	Ламинарный воздух
	30°C
	45 minutes


	 
	
	
	Охлаждение
	room
	15 minutes

	
	
	
	Stackable vertically
	Right after exit from tunnel

	
	
	
	Sanding/Brushing
	4 hours


	Подготовка основы:

Основа должна быть обработана защитным красителем AQUARIS waterborne для наружного покрытия. Вы можете наносить продукт непосредственно на необработанное дерево. 

	Инструкции по нанесению:

Покрытие, наносимое обливом: используйте пневматический насос. Иммерсионный бак: исключительно нержавеющие стальные баки (ex. AISI 304).

	Sanding:
	Handy: ● (220-240)
	Orbital: ● (220-240)
	Automatic:
	Brushing machine: ●(220-240)

	Покрытие штукатуркой: 

Нанесите один слой пигментированной кроющей краски AQUARIS waterborne для наружного применения.  

	Дальнейшую информацию касательно использования продуктов waterborne, пожалуйста, ищите в главном руководстве.


	Общие рекомендации

	· Хорошо перемешайте перед использованием.

· При температуре хранения между  5 и 35°C, срок хранения составляет 12 месяцев.
· Во время нанесения, температура продукта, основы, покрытия и рабочей среды никогда не должна опускаться ниже 15°C. Слои, нанесённые при более низких температурах, покажут химические и механические свойства ниже стандартных показателей, которые обычно достигаются. 

· Отходы после нанесения покрытия (промывочная вода, вода из окрасочных кабин, использованный материал) должны быть утилизированы в соответствии с местным законодательством. Никогда не сливайте остатки в канализацию.

· Инструменты для нанесения необходимо промыть водой после использования. Для устранения сухой плёнки, AY---M460, специальное моющее средство должно быть использовано,  нанесите его и оставьте на ночь, затем смойте водой.


	Что предпринять, чтобы …
	 Add
	% of use

	
	
	%
	Граммы на 25 литров

	Предотвратить пенообразование в машине для нанесения покрытия
	AY---M420
	0,050
	12,5

	Продлить время сушки
	AY---M450
	2 - 5
	от 500 до 1250

	Продлить срок хранения используемого продукта
	AY---M435
	0,100
	25

	Улучшить кроющую способность используемого продукта
	AY---M447
	1 - 2
	от 250 до 500


Page 1 of 2                                                                                                                                                       Printed on 04/07/2011
DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. HOWEVER THE RESPONSIBILITY OF FINAL RESULTS OF COATING SYSTEM RESTS ENTIRELY WITH THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH  THE REQUIREMENT  OF THE APPLICATION SYSTEM, THE SUBSTRATES USED AND THE WORKING CONDITIONS. 


