TECHNICAL DATA SHEET

Version 01 of 24/06/2010

	[image: image1.jpg]RENNER





	YM---M099

	Система Акварис Экстра-качество 
Пропитка на водной основе наружного применения для мягких пород древесины


Renner  Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)-Tel +39.0516618211-Fax +39.0516606312; www.renneritalia.com

	Основные качества:

	· Великолепные защитные свойства от плесени

	· Малое разбухание волокон

	· Содержит УФ фильтра 

	· Содержит смесь фунгицидов от синевы и гнили

	· Отличная механическая прочность 

	· Равномерное покрытие на ярких оттенках


	Versions:

	YM---M099/-----
	прозрачная
	
	
	
	
	
	


	Область применения:
	· Окна
· Жалюзи
· Входные двери
	· Садовая мебель
· Беседкиo

· Балконы
	· Балки крыши
· Деревянные настилы, пирсы
· Заборы
· Террасная доска

	Способ нанесения:
	Окунанием, обливом, кистью

	Рецептура смешивания:
	Готова к применению.

Использовать 75 микронные фильтры для удаления твердых частиц  


	Химические, физические характеристики
	
	Технические характеристики

	Содержание нелетучих веществ (%):
	5 ± 1
	
	Число слоёв
	1

	Плотность (кг/л):
	1,010 ± 0,030
	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/кв.м):
	min: 50 g/m2  max: 80 g/m2

	Вязкость DIN2 (сек,20°C)
	48 ± 2
	
	Интервал между слоями:
	min: 2 h    max: 8 h

	pH
	 7,0 - 8,0
	
	Укрываемая поверхность (м2/дм2)
	 12 - 18


	Параметры сушки

	Сушка при 20°C, влажности  45%-65%:  65 г/м2
	
	Сушка в тоннеле: 65 г/м2

	Нанесение иных слоёв
	 2 - 8 h
	
	
	Температура
	Время

	Складирование
	2 h
	
	Обдув
	20°C
	15 мин

	Пригодность к шлифовке
	16 h
	
	Горячий воздух
	30°C
	30 мин

	 
	
	
	Охлаждение
	20°C
	15 мин

	 
	  
	
	Нанесение иных слоёв
	после печи

	
	
	
	Складирование
	после печи

	
	
	
	Пригодность к шлифовке
	4 часа


	Подготовка поверхности:

Тщательно очистите поверхность, которая должна быть сухой (12 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами.

Необходима шлифовка поверхности абразивной бумагой  с зерном Р150 

	Инструкция по нанесению:

Обливом
Окунанием, использовать только нержавеющие емкости

	Шлифовка
	Ручная: ● (220-240)
	: Орбитальная
	Автоматическая
	Шлифмашинками ● (220-240)

	Последующие слои: 

Наружными водоразбавимыми продуктам системы Акварис

	 For further information and coating systems with our range of waterborne products , please refer to the Main Guide


	Общие заметки

	· Тщательно перемешать перед употреблением

· Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 18 месяцев
· При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится
·  После работы оборудование должно быть промыто водой.


	Что делать если…
	Добавить
	Дозировка

	
	
	%
	Грамм на 25 литров

	В случае сильного пенообразования
	AY---M420
	0,050
	12,5

	Если покрытие быстро сохнет
	AY---M450
	2 - 5
	 500 - 1250

	Увеличение срока использования продукта
	AY---M435
	0,100
	25


Page 2 of 2                                                                                                                                                       Printed on 27/02/2013
DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. HOWEVER THE RESPONSIBILITY OF FINAL RESULTS OF COATING SYSTEM RESTS ENTIRELY WITH THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH  THE REQUIREMENT  OF THE APPLICATION SYSTEM, THE SUBSTRATES USED AND THE WORKING CONDITIONS. 
AFTER PROLONGED STORAGE, THE VISCOSITY OF PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE ONE MENTIONED ON THE TECHNICAL DATS SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

