[image: image1.jpg]building quality



[image: image2.jpg](7

RN

L EN IS0 9001 y

\\




Технический бюллетень
ПЛ-ПРАЙМЕР
(PL-PRIMER)


 Грунтовка-гидробарьер под свежую штукатурку

Описание
ПЛ-ПРАЙМЕР - концентрированная жидкая грунтовка под штукатурку (цементно-песчаную, гипсовую), которая перед нанесением на поверхность разбавляется водой. ПЛ-ПРАЙМЕР препятствует быстрому «высасыванию» воды из свежей штукатурки сухим основанием (стеной). Исключает возможность понижения прочности штукатурки вследствие быстрой потери воды. ПЛ-ПРАЙМЕР не образует пленку, поэтому не влияет на адгезию к основанию и его паропроницаемость.

Применение
ПЛ-ПРАЙМЕР наносится на абсорбирующее основание (например, стены из кирпича, газобетона и т.д.) перед укладкой штукатурки с целью предотвращения резкого обезвоживания свежей штукатурки. 

Применение ПЛ-ПРАЙМЕР в особенности необходимо для цветной штукатурки (МАРМОКРЕТ) и минеральных красок (способствует равномерности цвета всей поверхности). В этом случае ПЛ-ПРАЙМЕР наносится на основание под финишный слой цветной штукатурки (штукатурка, бетон).

Технические характеристики
Цвет:                                                 красно-коричневый

рН:                                                    11,5 

Плотность:                                        1,03 кг/л

Инструкции
ПЛ-ПРАЙМЕР разбавляется с водой в соотношении от 1 : 3 (газобетон) до 1 : 4 (керамический кирпич) по объему. Наносится щеткой или распылителем на чистую поверхность. Грунтовка должна высохнуть перед нанесением штукатурки (промежуток минимум 1 день). 

Расход
40 - 100 г/м2, в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка
Пластиковые контейнеры по 5 кг и 20 кг 

Хранение
Срок хранения – минимум 18 месяцев в нераскрытом контейнере в защищенном от мороза месте. В случае замерзания материал нужно поместить в условия, где температура будет выше 0°С, и хорошо взболтать. 

Это ВАЖНО
· Инструменты, используемые для нанесения материала, необходимо очистить сразу же после использования.

· Оказывает разъедающее действие на металлы и стекло. 

· Перед использованием тщательно взболтать содержимое контейнера.

         Техническая информация и указания в этом техническом бюллетени основаны на знаниях и опыте Департамента исследований и развития нашей компании и на результатах длительного применения продукта на практике. Рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии, так как условия выполнения работ на строительном участке находятся вне контроля нашей компании. Таким образом, пользователь несет ответственность за то, что выбранный им продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящее издание данного технического бюллетеня автоматически аннулирует его предыдущую версию для этого же продукта.


