[image: image1.jpg]building quality




[image: image2.jpg](CER'D

EN IS0 9001





Как применять пластификаторы и суперпластификаторы ISOMAT

Рекомендации

БЕВЕТОЛ-СПЛ 

1. Необходимо определить расчетное количество воды из расчета 1 м3 бетона.

К примеру, берем максимальную дозировку БЕВЕТОЛ –СПЛ :   0,8 кг на 100 кг цемента.

При дозировке 0,8 %, на 1 м3 бетона идет 2,4 кг БЕВЕТОЛ – СПЛ (при содержании цемента в 1 м3 бетона  300 кг).

Последовательность шагов.

а)
перемешать весь песок, щебень и цемент;

б)
отмерить 120-130 л воды и вылить в нее весь объем БЕВЕТОЛ - СПЛ (2,4 кг) 

в)  вылить воду с добавкой в миксер, где перемешивается сухая смесь, и перемешать в течение, как минимум, 4-5 мин. 

г)
если требуемая подвижность бетона не получена, то доливать воду, осторожно, порциями по  3-5 л, пока требуемая подвижность не будет достигнута;

д)
запомнить общее количество воды, которое было вылито в миксер.

2. Подготовка раствора

а)
перемешайте песок, щебень и цемент;

б)
добавить весь объем (2,4 кг) БЕВЕТОЛ - СПЛ  в требуемое количество воды (общее количество, рассчитанное выше) , вылить в сухой раствор и перемешать в течение, как минимум, 4-5 мин. 

Это позволяет точно соблюсти пропорцию Цемент-Добавка и уменьшить количество воды затворения (обеспечивает суперпластификатор), что приводит к увеличению пластичности растворов, значительному увеличению конечной прочности и плотности бетона (радикальное снижение водопоглощения), а также снижению усадки бетона при схватывании.

