ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

PL 00-611 Варшава, ул. Фильтрова 1.

Тел: (4822) 825-04-71 (4822) 825-76-55 факс: (4822) 825-52-86 телекс 813023 ltb pl

Член Европейского союза технических разрешений в строительстве

Член-наблюдатель Европейской организации по делам технических разрешений

______________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ITB: AT-15-2700/2001

На основе распоряжения Министра Внутренних дел и администрации от 5 августа 1998 года в отношении технических разрешений и критериев, а так же соответствующего использования строительных изделий (ДУ № 107 от 1998 года поз. 679), в процессе приемки, произведенной в Институте строительной техники в Варшаве по заказу фирмы: 

YTONG AKTIENGESELLSCHAFT

D-80797 Германия, Мюнхен, ул. Хорнштрассе 3

подтверждается соответствие для использования в строительстве изделий под названием:

ЭЛЕМЕНТЫ КЛАДКИ

YTONG

ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА

в пределах и на принципах определенных в приложении, которое является неотъемлемой частью данного Технического разрешения ITB.

Срок действия:




ВрИО Директора 

31 июля 2006 года 



по научно-исследовательским вопросам








проф. док. инж. Збигнев Счислевски








ПОДПИСЬ

ПЕЧАТЬ: Институт Строительной Техники

Приложение:

Общие и технические постановления

Варшава, июль 2001 года

Техническое разрешение ITB: AT-15-2700/2001 является дополнением технического разрешения ITB: AT-15-2700/97. 

Документ Технического разрешения ITB: AT-15-2700/2001 содержит 24 страницы. Копирование его текста допускается только полностью. Опубликование или распространение фрагментов текста данного технического разрешения в любой иной форме требует письменного согласования с Институтом Строительной Техники. 

ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ РАЗРЕШЕНИЯ……………………………………………..3

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЕЛЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ….6

2.1. Общие принципы.……………………………………………………6 

2.2. Конструктивные условия, проектирование………………………..6

2.3. Термическая изоляция……………………………………………….8

2.4. Классификация огнеупорности……………………………………..9

2.5. Акустическая изоляция………………………………………………8

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТРЕБОВАНИЯ……………………….11

3.1. Форма, размеры, прочие технические свойства……………………11

3.2. Влияние на здоровье…………………………………………………11

3.3. Обозначение…………………………………………………………..14

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА…………………14

5. ОЦЕНКА СООТВЕТСВИЯ……………………………………………...14

5.1. Система оценки соответствия………………………………………..14

5.2. Производственный контроль за продукцией………………………..15

5.3. Исследования типа……………………………………………………15

5.4. Контрольные исследования готовых изделий………………………16

5.5. Частота контрольных исследований…………………………………16

5.6. Методы исследований…………………………………………………17

5.7. Забор проб……………………………………………………………...17

5.8. Оценка результатов исследований……………………………………17

6. УСТАНОВКИ ФОРМАЛЬНОГО ПРАВА……………………………….17

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ…………………………………………………………18

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ…………………………………….19

РИСУНКИ……………………………………………………………………..21

ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Предмет разрешения.


Предметом технического разрешения ITB являются элементы кладки из автоклавированного пористого бетона, произведенные на предприятиях фирмы YTONG AKTIENGESELLSCHAFT с местом расположения в Мюнхене. 


Элементы кладки YTONG – это притолочные блоки и фасонные изделия из пористого «песочного» бетона (без добавления золы).


Элементы предназначены для стен толщиной равной их ширине (без продольных швов), выполняемых с тонкими швами (1-3 мм). Допустимые отклонения в размерах элементов составляют: длина и ширина - ±1,5 мм, высота - ±1,0 мм, толщина стенок притолочных фасонных изделий - ±1,0 мм.


Элементы кладки YTONG отнесены к категории I в соответствии с PN-В-03002:1999.


Разрешение охватывает блоки, обозначенные торговыми символами: РР1,5/0,35; РР1,5/0,40; РР2/0,35; РР2/0,40; РР2/0,45; РР3/0,45; РР3/0,50; РР3/0,55; РР4/0,55; РР4/0,60; РР4/0,65; РР5/0,65; РР5/0,70 и РР6/0,70, а так же притолочные фасонные изделия обозначенные символами U/0,40; U/0,50; U/0,60.


Данные символы содержат следующую кодировку: буквы РР обозначают блоки с большой точностью размеров, а буква U является фирменным обозначением притолочных фасонных изделий: цифры после букв РР – 1,5; 2; 3; 4; 5 и 6 обозначают устойчивость к сжатию в соответствии с немецкой классификацией устойчивости; цифры после наклонной черты – 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 и 0,70 обозначают верхнюю границу объемной плотности бетона в сухом состоянии. Сравнение классификации в соответствии с объемной плотностью и устойчивостью к сжатию пористого бетона, учтенной в коде обозначения YTONG с классификацией, обозначенной как «разновидность» и «марка» согласно PN-89/В-06258, указанно в таблице 1. 

Таблица 1.

	1
	Обозначение YTONG – число, определяющее классификацию объемной плотности 
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70

	
	Объемная плотность пористого бетона исследуемая в соответствии с PN-89/В-06258 кг/м3
	301-350
	351-400
	401-450
	451-500
	501-550
	551-600
	601-650
	651-700

	2
	Объемная плотность пористого бетона обозначенного как «разновидность» в соответствии с PN-89/В-06258
	-
	400
	500
	600
	700

	
	Объемная плотность пористого бетона исследуемая в соответствии с PN-89/В-06258 кг/м3
	-
	351-450
	451-550
	551-650
	651-750

	3
	Обозначение YTONG – число, определяющее классификацию устойчивости пористого бетона
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0
	4,0
	5,0
	5,0
	6,0

	4
	Классификация устойчивости пористого бетона обозначенного как «марка» в соответствии с PN-89/В-06258
	2,0
	3,0
	2,0
	3,0
	3,0
	4,5
	4,5
	4,5
	6,0
	6,0
	6,0
	7,0
	7,0
	8,5

	5
	Средняя устойчивость к сжатию в соответствии с PN-ЕN 679:1998
	1,6
	2,4
	1,6
	2,4
	2,4
	3,6
	3,6
	3,6
	4,8
	4,8
	4,8
	5,3
	5,3
	6,8



С точки зрения формы элементов кладки YTONG выделяются три вида блоков: в форме прямоугольного параллелепипеда с углублениями, создающими держатель – обозначены буквами GT (рис.1), с профилированными лицевыми поверхностями, приспособленными для соединения соседних элементов на шпунт - обозначены дополнительной буквой S (рис.2), с профилированными лицевыми поверхностями, приспособленными для соединения соседних элементов на шпунт и углублениями, создающими держатель - обозначены дополнительными буквами S-GT (рис.3), а так же притолочные фасонные изделия (рис.4).


Выбор размеров и формы каждого вида элементов указаны в таблице 2.

Таблица 2.

	Размеры, мм
	форма
	Вид элемента

	Толщина стенок
	Длина
	Высота
	Ширина
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7

	---
	599

499
	199

249

599

799
	400

365

300

240

200

175
	Без обозначения

GT

S

S-GT
	· Прямоугольный параллелепипед

· Рис. 1

· Рис. 2

· Рис. 3
	РР1,5/0,35

РР1,5/0,40

РР2/0,35

РР2/0,4

РР2/0,45
	Блоки

	
	
	
	150
	Без обозначения 

S
	Прямоугольный параллелепипед

Рис. 2
	
	

	
	
	
	400

365

300

240

200

175
	Без обозначения

GT

S

S-GT
	· Прямоугольный параллелепипед

· Рис. 1

· Рис. 2

· Рис. 3
	РР3/0,45

РР3/0,50

РР3/0,55

РР4/0,55

РР4/0,65

РР5/0,65

РР5/0,70

РР6/0,70
	

	
	
	
	150
	Без обозначения

 S
	Прямоугольный параллелепипед

Рис. 2
	
	

	
	
	99
	400

365

300

240

200

175
	Без обозначения
	Прямоугольный параллелепипед
	
	

	
	
	199

249

399

499
	115
	
	
	
	

	
	
	159

199

239

249

279

299

339

399

499
	100

75

50

40
	
	
	РР4/0,55

РР4/0,60

РР4/0,65


	

	50
	499

599
	199

249
	240
	Рис. 4
	U/0,40

U/0,50

U/0,60
	притолочные фасонные изделия

	75
	
	
	300

365

400
	
	
	

	Ассортимент размеров элементов кладки может быть подвергнут изменениям с сохранением условия не превышения ниже указанных максимальных размеров 

Длина – 1500 мм

Ширина – 500 мм

Высота – 1000 мм 


Требуемые технические свойства элементов кладки YTONG, требования относительно обозначения, а так же гигиеническая оценка элементов указаны в пункте 3.   

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЕЛЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Общие принципы.

В соответствии с Техническим разрешением ITB № AT-15-2795/2001 элементы кладки YTONG из пористого бетона, упомянутые в Разрешении, предназначены для кладки стен со швами толщиной 1-3 мм на фирменном растворе YTONG для тонких швов.

 
Стены из блоков, со всеми плоскими поверхностями, должны иметь вертикальные и горизонтальные швы заполненными. 


Стены из блоков с профилированными лицевыми поверхностями, приспособленными для соединения на шпунт, могут выполняться без заполнения вертикальных швов. 


Стены из элементов, упомянутых в Разрешении могут быть использованы в пределах, зависящих от условий и технических требований, определенных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5. 

2.2. Конструктивные условия, статические расчеты.

2.2.1. Конструктивные условия, проектирование.

Стены с тонкими швами из блоков YTONG из пористого бетона могут быть использованы как стены несущие нагрузку кровли, как укрепляющие стены, а так же как стены, заполняющие пространство остова. Они могут быть так же использованы как стены подземной части здания при условии соответствующей изоляции от влаги. 

В местностях, находящихся под воздействием горной активности, стены из блоков YTONG могут использоваться для надземной части зданий при условии, что внешние силы, вызванные деформацией местности, будут воздействовать на подземную часть здания. 

Стены подземной части зданий, а также стены зданий, находящихся в горной местности должны выкладываться с заполнением вертикальных швов. 

При проектировании конструкций из элементов кладки YTONG обязательно придерживаться общих принципов проектирования, указанных в PN-В-03002:1999. При проектировании можно использовать данные для статических расчетов, указанные в пункте 2.2.2., а так же рекомендации, содержащиеся в фирменной разработке YTONG – Техническая брошюра. 1. Конструктивное проектирование зданий со стенами из блоков YTONG в соответствии с PN-В-03002:1999, автор - проф. док. инж. Б. Левицки, маг. инж. Я.Сечковски, изд. IV.

2.2.2. Данные для статических расчетов. Для статических расчетов стен с тонкими швами из блоков YTONG из пористого бетона можно принять ниже указанные технические параметры, не охваченные или отличающиеся от указанных в PN-В-03002:1999. 

(1) Вес стены из блоков YTONG (характеризующая величина) – согласно таблицы 3.

Таблица 3.

	Полож.
	Обозначение объемной плотности блоков
	Собственный вес стены, КН/м3

	1.
	0,35
	4,5

	2.
	0,40
	5,0

	3.
	0,45
	5,5

	4.
	0,50
	6,0

	5.
	0,55
	6,5

	6.
	0,60
	7,0

	7.
	0,65
	7,5

	8.
	0,70
	8,0


(2) Характерные показатели устойчивости стены на сжатие Fvk: 

а) В параллельном разрезе к слоям стены: 

для σ◦ = 0,1 МПа 

Fvk = 0,25 МПа

для σ◦ = 0,3 МПа 

Fvk = 0,40 МПа

для σ◦ ≥ 0,5 МПа 

Fvk = 0,45 МПа

где:

σ◦ - средняя величина вертикального напряжения сжатия в рассматриваемом разрезе обозначена для расчетной нагрузки Z γf = 0,9 (для промежуточных величин σ◦
величины Fvk можно определять путем линейной интерполяции).

б) В горизонтальном шве с гидроизоляцией из толи или гидроизоляционной пленки:        

Fvk = 0,8 ρ σ◦
где:

ρ – фактор трения согласно PN-82/В-03002 в разрезе учитываемого разрушения

σ◦ - то же, что и в пункте а);

в) в разрезе перпендикулярном к слоям стены:  

Fvk = 0,1 Fk
где:

Fk – характерная устойчивость стены на сжатие согласно PN-В-03002:1999

(3) Характерные показатели устойчивости стены на растяжение при сгибании Fxk
а) В параллельном разрезе к слоям стены:

· для стен с блоков класса РР1,5

Fxk1 = 0,10 МПа

· для стен из блоков остальных классов 

Fxk21 = 0,18 МПа

б) в разрезе перпендикулярном к слоям стены:  

· для стен с блоков класса РР1,5

Fxk2 = 0,10 МПа

· для стен из блоков остальных классов 

Fxk2 = 0,20 МПа

(4) предельный модуль упругости стены Е:

Е = 800 Fk
где:

Fk - характерная устойчивость стены на сжатие 

(5) Характеристика упругости стены αс от которой зависит величина фактора φ, используемого для расчетов несущей способности стены: αс = 650.

(6) Частичные факторы безопасности стены (γm): как для элементов кладки категории I и категории выполнения работ А или В. 

(7) При проверке пограничного состояния использования стены, подвергшейся неравномерному вертикальному перемещению, максимальная величина угла деформации стены составляет 0,4 мм/м.    

2.3. Термическая изоляция.

Термическую изоляцию стен следует определять согласно PN-ЕN ISO 6946:1999. При расчетах термической изоляции стен следует учитывать расчетную величину фактора теплопроводности λ, W/(mK) в соответствии с таблицей 4.

	Полож.
	Вид элементов согласно обозначений YTONG
	Объемная плотность в сухом состоянии, кг/м3 
	Расчетная величина фактора теплопроводности λ, W/(mK)

	1
	2
	3
	4

	1
	РР1,5/0,35; РР2/0,35
	301-350
	0,095

	2
	РР1,5/0,4; РР2/0,4; U/0,40
	351-400
	0,110

	3
	РР2/0,45; РР3/0,45
	401-450
	0,125

	4
	РР3/0,50; U/0,50
	451-500
	0,140

	5
	РР3/0,55; РР4/0,55
	501-550
	0,150

	6
	РР4/0,60; U/0,60
	551-600
	0,160

	7
	РР/0,65; РР5/0,65
	601-650
	0,185

	8
	РР5/0,70; РР6/0,70
	651-700
	0,200


2.4. Классификация огнеупорности

Класс огнеупорности оштукатуренных и не оштукатуренных стен, выполненных из элементов кладки YTONG, указан в таблице 5. 

Таблица 5.

	Полож.
	Толщина стены (без штукатурки), см.
	Класс огнеупорности стены при уровне нагрузки, определяемой как отношение расчетной нагрузки к расчетной несущей способности стены.

	
	
	0
	0,2
	0,6
	1,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	11,5
	F2
	--
	--
	--

	
	
	EI 120
	--
	--
	--

	2
	17,5
	F4
	F4
	F4
	F2

	
	
	EI 240
	REI 240
	REI 240
	REI 120

	3
	24,0
	F4
	F4
	F4
	F4

	
	
	EI 240
	REI 240
	REI 240
	REI 240

	4
	30,0
	F4
	F4
	F4
	F4

	
	
	EI 240
	REI 240
	REI 240
	REI 240

	5
	36,5
	F4
	F4
	F4
	F4

	
	
	EI 240
	REI 240
	REI 240
	REI 240

	· F2 и F4 – обозначение класса огнеупорности согласно PN-90/В-02851

· REI 120 и REI 240 – обозначение класса огнеупорности согласно PN-В-02851-1:1997


2.5. Акустическая изоляция


При проектировании акустической изоляции следует учитывать требования PN-В-02151-3:1999.


Проектные величины рассматриваемых показателей действующей акустической изоляции стен из элементов кладки YTONG из пористого бетона RA1R и RA2R,  в зависимости от разновидности бетона (объемная плотность в сухом состоянии) и толщины стен, указаны соответственно в таблицах 6 и 7, а величина RWR – в таблице 8.


Величины рассматриваемых показателей действующей акустической изоляции RA1R и RA2R относятся к стенам из гладких элементов с тонким, полностью заполненным  швом, а так же из профилированных элементов, соединяемых на шпунт без заполнения раствором вертикальных швов, оштукатуренных с обеих сторон штукатуркой YTONG общей толщиной минимум 6 мм. 

Таблица 6

	Полож.
	Разновидность пористого бетона
	Объемная плотность пористого бетона в сухом состоянии
	Расчетная плотность, кг/м3
	Проектные величины рассматриваемого показателя действующей акустической изоляции RA1R (Дцб) в зависимости от толщины стен, мм. 

	
	
	
	
	50
	75
	100
	115
	150
	175
	200
	240
	300
	365
	400

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	0,35
	301-350
	350
	27
	30
	32
	33
	35
	36
	37
	40
	42
	45
	46

	2
	0,40
	351-400
	400
	28
	31
	33
	34
	36
	37
	39
	41
	44
	46
	47

	3
	0,45
	401-450
	420
	28
	32
	34
	35
	37
	39
	40
	42
	45
	47
	48

	4
	0,50
	451-500
	460
	29
	32
	34
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	48
	49

	5
	0,55
	501-550
	520
	30
	33
	35
	36
	38
	41
	42
	45
	47
	49
	50

	6
	0,60
	551-600
	560
	30
	33
	36
	37
	40
	42
	43
	45
	48
	50
	51

	7
	0,65
	601-650
	620
	31
	34
	37
	38
	41
	43
	44
	46
	49
	51
	51

	8
	0,70
	651-700
	660
	32
	35
	37
	39
	42
	43
	45
	47
	49
	52
	52


Таблица 7

	Полож.
	Разновидность пористого бетона
	Объемная плотность пористого бетона в сухом состоянии
	Расчетная плотность, кг/м3
	Проектные величины рассматриваемого показателя действующей акустической изоляции RA2R (Дцб) в зависимости от толщины стен, мм. 

	
	
	
	
	50
	75
	100
	115
	150
	175
	200
	240
	300
	365
	400

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	0,35
	301-350
	350
	27
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	39
	41
	43

	2
	0,40
	351-400
	400
	28
	31
	32
	32
	34
	35
	36
	38
	40
	42
	44

	3
	0,45
	401-450
	420
	29
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	39
	41
	43
	44

	4
	0,50
	451-500
	460
	29
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	40
	42
	44
	45

	5
	0,55
	501-550
	520
	30
	32
	33
	34
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	46

	6
	0,60
	551-600
	560
	30
	32
	33
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	47

	7
	0,65
	601-650
	620
	30
	33
	34
	34
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	47

	8
	0,70
	651-700
	660
	31
	33
	34
	35
	38
	40
	41
	44
	46
	48
	48


Таблица 8

	Полож.
	Разновидность пористого бетона
	Объемная плотность пористого бетона в сухом состоянии
	Расчетная плотность, кг/м3
	Проектные величины рассматриваемого показателя действующей акустической изоляции RWR (Дцб) в зависимости от толщины стен, мм. 


	
	
	
	
	50
	75
	100
	115
	150
	175
	200
	240
	300
	365
	400

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	0,35
	301-350
	350
	28
	31
	33
	35
	37
	38
	39
	41
	44
	46
	47

	2
	0,40
	351-400
	400
	29
	32
	35
	36
	38
	39
	41
	43
	45
	48
	49

	3
	0,45
	401-450
	420
	30
	33
	35
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	49

	4
	0,50
	451-500
	460
	30
	33
	36
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	50

	5
	0,55
	501-550
	520
	31
	34
	37
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	51

	6
	0,60
	551-600
	560
	32
	35
	37
	38
	42
	43
	45
	47
	49
	51
	52

	7
	0,65
	601-650
	620
	32
	36
	38
	40
	43
	44
	46
	48
	50
	52
	52

	8
	0,70
	651-700
	660
	33
	36
	39
	40
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	53


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Технические свойства.

Технические свойства элементов кладки из пористого бетона YTONG указаны в таблице 9. 

3.2. Влияние на здоровье.

В соответствии с Гигиеническим аттестатом, выданным Государственным учреждением гигиены в Варшаве, изделия, упомянутые в Разрешении, соответствуют гигиеническим требованиям. 

Таблица 9.

	Полож.
	Свойства
	Требования
	Методы исследования

	
	
	Виды элементов согласно обозначениям YTONG
	

	
	
	РР1,5/

0,35;
	РР1,5/

0,4;
	РР2/

0,35;
	РР2/

0,40; U/0,40
	РР2/

0,45;
	РР3/

0,45;
	РР3/

0,50; U/0,50
	РР3/

0,55;
	РР4/

0,55;
	РР4/

0,60; U/0,60
	РР4/

0,65;
	РР5/

0,65;
	РР5/

0,70;
	РР6/

0,70;
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Форма
	Прямоугольный параллелепипед или согласно рис. 1-4
	PN-В-19301:

1997



	2
	Отклонение от прямоугольной формы, мм
	≤1
	

	3
	Номинальные размеры
	В соответствии с таблицей 2
	

	4
	Допустимые отклонения в размерах, мм

· длина

· высота

· ширина

· размеры шпунта и углублений-ухватов

· толщина элементов U
	±1,5

±1,0

±1,5

в соответствии с рис. 1,2 и 3

±1,0
	PN-В-10021:

1980



	5
	Концентрация природных радиоактивных материалов

· f1
· f2
	≤1

≤185
	Инструкция ITB № 234/95

	6
	Объемная плотность в сухом состоянии
	301-350
	351-400
	301-350
	351-400
	401-450
	451-500
	501-550
	551-600
	601-650
	651-700
	PN-В-06258:

1989

	7
	Однородность объемной плотности
	В соответствии с PN-В-06258:1989

	8
	Средняя устойчивость к сжатию в сухом состоянии, МПа
	≥ 2,0
	≥ 3,0
	≥ 4,5
	≥ 6,0
	≥ 7,0
	≥ 8,0
	PN-В-06258:

1989

	9
	Гарантированная устойчивость к сжатию в сухом состоянии, МПа
	≥ 1,5
	≥ 2,3
	≥ 3,4
	≥ 4,6
	≥ 5,3
	≥ 6,0
	PN-В-06258:

1989


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	10
	Средняя устойчивость пористого бетона к сжатию в сухом состоянии на воздухе, (влажн. 6±2%) МПа
	≥ 1,6
	≥ 2,4
	≥ 3,6
	≥ 4,8
	≥ 5,6
	≥ 6,4
	PN-ЕN –679:

1998

	11
	Гарантированная устойчивость к сжатию в сухом состоянии на воздухе, (влажн. 6±2%) МПа
	≥ 1,2
	≥ 1,8
	≥ 2,7
	≥ 3,6
	≥ 4,2
	≥ 4,8
	PN-В-06258:

1989 на основе результатов исследования PN-ЕN –679:

1998 

	12
	Усадка, мм/м
	≤0,35  10-3
	PN-ЕN –680:

1998

	13
	Морозоустойчивость – после 15 циклов заморозки и разморозки:

· потеря массы, %

· потеря устойчивости к сжатию, %
	≤15

--
	≤4,5
	≤4
	≤3

≤10
	PN-В-06258:

1989

	
	
	
	≤15
	
	

	14
	Фактор теплопроводности в сухом состоянии и при температуре +10*С, заявленная величина W(mK)
	≤0,090


	≤0,105


	≤0,090


	≤0,105


	≤0,120


	≤0,135


	≤0,145


	≤0,155


	≤0,180


	≤0,195


	П. 5.6.2.

	15
	Влажность, % массы
	≤30
	PN-В-06258:

1989

	16
	Маркировка
	В нижней части каждой паллеты изделия должны быть маркированы пятном или полосой соответствующего цвета
	Визуальная оценка



	
	
	Коричневый 
	Зеленый 
	Желтый 
	Голубой 
	Оранжевый 
	красный
	


   3.3. Обозначение

Обозначение должно содержать:

· фирменный знак YTONG AKTIENGESELLSCHAFT

· наименование и адрес (код) производителя

· наименование и торговый знак изделия в соответствии с Техническим разрешением ITB, а так же размеры элементов

· маркировочную окраску 

Обозначение должно быть размещено на каждой упаковке элементов кладки YTONG.

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ,ТРАНСПОРТИРОВКА.


Элементы кладки из пористого бетона YTONG должны поставляться в пакетах, уложенных в паллеты и упакованные в пленку.


Этикетки на паллетах должны содержать, как минимум, следующую информацию:

· обозначение в соответствии с пунктом 3.3.

· дату производства и номер партии

· номер технического разрешения ITB

· номер сертификата или декларации соответствия

· строительный знак

Способ обозначения изделия строительным знаком должен соответствовать распоряжению Министра Внутренних дел и администрации от 31 июля 1998 года по вопросам системы оценки соответствия, образцу на декларации соответствия, а так же способу обозначения строительных изделий, допущенных к обороту и широкому применению в строительстве. (ДУ № 113, поз. 728)  

5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ.

5.1. Система оценки соответствия


В соответствии с пунктом 1в 2-го абзаца статьи 10 закона Строительное право (ДУ № 111/97, поз. 726) изделия, требующие технического разрешения, допускаются к обороту и широкому применению в строительстве после проведения оценки соответствия Техническому разрешению АТ-15-2700/2001 и выдачи, в соответствии с отдельными правилами, сертификата соответствия или декларации соответствия Разрешению. 

Основой для оценки соответствия  являются:

1) производственный контроль за продукцией

2) исследования типа

3) контрольные исследования готовых изделий

Производитель обязан постоянно осуществлять контроль за производством, который включает в себя производственный контроль за продукцией и контрольные исследования готовых изделий, в соответствии с программой исследований, определенной в пункте 5.4.

Контроль за продукцией должен обеспечить соответствие технических характеристик продукции данным Технического разрешения ITB АТ-15-2700/2001. Результаты контроля за продукцией должны регистрироваться систематически. Данные записи должны подтверждать, что изделия соответствуют критериям оценки соответствия. Каждая партия изделий должна быть однозначно идентифицирована в реестре исследований. 

Сертификат соответствия Разрешению выдается соответствующей сертифицирующей организацией. Декларация соответствия Разрешению выдается производителем изделий, описанных в данном Разрешении. 

5.2. Производственный контроль за продукцией

Производственный контроль за продукцией включает:

1) спецификацию и проверку сырья и компонентов

2) контроль и исследование в процессе производства, выполняемые производителем в соответствии с принципами и процедурами, определенными в документации производственного контроля за продукцией, и приспособленных к технологии производства направленной на получение изделий заданного качества. 

5.3. Исследования типа.

Исследования типа являются исследованиями, подтверждающими требуемые техническо-эксплуатационные характеристики, которые проводятся непосредственно перед поступлением изделий в оборот и широкое применение.


Исследования типа элементов кладки из пористого бетонаYTONG включают:

А) отклонения в размерах

Б) объемная плотность в сухом состоянии

В) устойчивость к сжатию в соответствии с PN-В-06258:1998 или PN-ЕN –679:1998

Г) фактор теплопроводности – заявленная величина

Д) устойчивость к морозу


Исследования, которые в ходе приемки являлись основой для установления техническо-эксплуатационных характеристик изделия могут быть использованы как исследования типа при оценке соответствия.  

5.4. Контрольные исследования готовой продукции

5.4.1. Программа контрольных исследований

Программа контрольных исследований включает:

· текущие исследования 

· периодические исследования 

5.4.2. Текущие исследования. Текущие исследования включают проверку:

а) формы

б) размеров

в) объемной плотности в сухом состоянии

г) устойчивости к сжатию согласно PN-В-06258:1986 или PN-ЕN –679:1998

д) влажности 

е) маркировки

5.4.3. Периодические исследования. Периодические исследования включают проверку:

а) фактора теплопроводности – заявленная величина

б) морозоустойчивости 

в) концентрации природных радиоактивных элементов


Периодические исследования проводятся на образцах идентифицированных соответствующим образом. 

5.5. Частота контрольных исследований.


Текущие исследования должны проводиться для каждой партии изделий. Величина партии должна быть определена в документации на производственный контроль за продукцией. 

Периодические исследования следует проводить не реже одного раза в три года. 

5.6. Методы исследования.

5.6.1. Технические свойства, определенные в таблице 8 следует проверять в соответствии с указанными в ней нормами, а  так же ниже указанными методами исследования. 

5.6.2. Проверка заявленного фактора теплопроводности пористого бетона в сухом состоянии при температуре 10*С. Фактор теплопроводности при температуре  10*С маркировать аппаратом для плиток соответствующим PN-ISO 8301:1998 или PN-ISO 8302:1999. Маркировку следует выполнять как минимум на пяти образцах в сухом состоянии. Величину заявленного фактора теплопроводности следует рассчитывать на основе исследований проведенных в соответствии с PN-ISO 10456:1999.

5.7. Забор проб

Пробы для исследований следует отбирать в соответствии с PN-83/N-03010.

5.8. Оценка результатов исследований.

Произведенные изделия можно считать соответствующими требованиям Технического разрешения ITB, если все результаты исследований положительные.  

6. УСТАНОВКИ ФОРМАЛЬНОГО ПРАВА

6.1. Техническое разрешение ITB АТ-15-2700/2001 заменяет техническое разрешение ITB АТ-15-2700/97.

6.2. Техническое разрешение № АТ-15-2700/2001 – документ, подтверждающий соответствие элементов кладки из пористого бетона YTONG для применения в строительстве в пределах, установленных в Разрешении. 


В соответствии с пунктом 1в абзаца 2 статьи 10 Строительного права (ДУ № 111:1997, поз. 726) изделия, упомянутые в данном разрешении, допускаются в оборот и широкому применению в строительстве после проведения оценки соответствия Техническому разрешению № АТ-15-2700/2001 и выдачи, в соответствии с отдельными правилами, сертификата или декларации соответствия. 

6.3. Техническое разрешение не нарушает прав, вытекающих из правил об охране промышленной собственности, и особенно коммюнике Председателя Совета Министров от 17 марта 1993 года по вопросу оглашения единого текста закона Об изобретательстве от 19 октября 1972 года (ДУ № 26, поз. 117). Гарантирование данных прав относится к обязанности лиц, пользующихся данным Техническим разрешением.

6.4. ITB, выдавая Техническое разрешение, не несет ответственности за возможное нарушение приобретенных и исключительных прав. 

6.5. Техническое разрешение ITB не освобождает производителей изделий от ответственности за соответствующее качество продукции, а так же исполнителей строительных работ от ответственности за их соответствующее применение. 

6.6. В случае установления несоблюдения правил, содержащихся в Техническом разрешении ITB, либо по иным техническим причинам, Институт Строительной Техники имеет право приостановить или аннулировать выданное разрешение. 

6.7. В содержании издаваемых проспектов и объявлений, а так же иных документов, связанных с введением в оборот и использование в строительстве элементов кладки из пористого бетона YTONG, следует указывать информацию о Техническом разрешении ITB на данные изделия: АТ-15-2700/2001.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ

Техническое разрешение ITB: АТ-15-2700/2001 действительно до 31 июля 2006 года.

Действие Технического разрешения ITB может быть продлено на следующий период, если ее инициатор или формальный наследник, обратиться по этому поводу в Институт Строительной Техники, не позднее 3 месяцев до окончания срока действия данного документа. Институт Строительной Техники может по личной инициативе продлить срок действия выданного им Технического разрешения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормы и документы, связанные с разрешением.

PN-В-19301                 
Строительные полуфабрикаты из автоклавированного 

пористого бетона. Мелкие элементы.  

PN-ЕN 678:1998

Маркировка плотности автоклавированного пористого

бетона в сухом состоянии.

PN-ЕN 679:1998    
Маркировка устойчивости на сжатие автоклавированного пористого бетона.

PN-ЕN 680:1998
Маркировка усадки автоклавированного пористого бетона при засыхании.

PN-89/В-06258
Автоклавированный пористый бетон.

PN-ЕN 1353:1999
Маркировка влажности автоклавированного пористого бетона

PN-ISO 8301:1998
Теплоизоляция. Определение теплосопротивления и связанных с ним свойств в установленном положении. Плиточный аппарат с датчиком плотности теплого потока.   

PN-ISO 8302:1999
Теплоизоляция. Определение теплосопротивления и связанных с ним свойств в установленном положении. Плиточный аппарат с закрытой обогревательной плитой. 

PN-ISO 10456:1999
Теплоизоляция. Строительные материалы и изделия. Определение заявленных и расчетных величин тепла.

PN-ЕN ISO 6946:1999
Строительные компоненты и элементы здания. Теплосопротивление и фактор проникновения тепла. 

PN-В-03002:1999
Не армированные конструкции кладки. Проектирование и расчет. 

PN-В-02151-3:1999
Строительная акустика. Защита помещений здания от шума. Акустическая изоляция перегородок в зданиях, а так же акустическая изоляция строительных элементов. Требования.  

PN-В-02851-1:1997
Противопожарная безопасность зданий. Исследования огнеупорности зданий. Общие требования и классификация. 

PN-90/В-02851
Противопожарная безопасность зданий. Методы исследования огнеупорности элементов зданий. 

AT-15-2795/2001

Раствор YTONG для тонких швов.

Инструкция ITB № 234
Исследования природной радиоактивности сырья и строительных материалов. Институт Строительной Техники, Варшава.

 Технические брошюры YTONG. 1. Конструкционное проектирование. Изд. IV.

· Распоряжение Министра территориального хозяйства и строительства от 14 декабря 1994 года в отношении технических условий, которым должны отвечать здания и их интерьер (ДУ № 15:1999, поз. 140).

· Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 31 июля 1998 года в отношении системы оценки соответствия образцу декларации соответствия, а  так же способу обозначения строительных изделий, допущенных к обороту и широкому применению в строительстве (ДУ № 113, поз. 728).

Исследования, оценка и классификация.

· Исследования устойчивости стен с тонкими швами из элементов YTONG – NW-541/А/99 и NW-0504/01, Подразделение исследования устойчивости ITB.

· Исследование и оценка огнеупорности стен из пористого бетона YTONG, а так же классификация огнеупорности NP-889/01GW - NP-798/97, Подразделение исследования огнеупорности ITB.

· Исследование влаго-тепловых свойств трех разновидностей пористого бетона YTONG – для Технического разрешения NF-516/A/99; Исследование фактора теплопроводности, а так же установление его заявленной и расчетной величин для пористого бетона YTONG разновидности 035 для Технического разрешения NF-0577/00; Техническое мнение относительно заявленных и расчетных величин фактора теплопроводности всех разновидностей пористого бетона  YTONG - NF-0600/00,  а так же Техническое мнение NF-0555/01, Подразделение теплофизики ITB.

· Оценка акустической изоляции элементов кладки из пористого бетона YTONG, а так же выходные данные для обновления AT-15-2700/97 – NA-1153/A/00 и письмо NA-306/01, Подразделение акустики ITB.

· Оценка природной радиоактивности NK-344/LW2-099/96 - Подразделение исследования устойчивости ITB.

· Гигиеническая оценка № В-694/93 – Государственное учреждение гигиены в Варшаве.

РИСУНКИ

Рис. 1.
Блоки YTONG, обозначенные в торговом символе дополнительно буквами GT

Рис. 2.
Блоки YTONG, обозначенные в торговом символе дополнительно буквой S


А – с двумя отверстиями шпунта


Б – с одним отверстием шпунта

Рис. 3. 
Блоки YTONG, обозначенные в торговом символе дополнительно буквами S-GT

Рис. 4. 
Притолочные фасонные изделия YTONG, обозначенные в торговом символе буквой U 

