Не все то золото, что блестит!

Большое количество фирм стремится удовлетворить спрос на строительные материалы и осваивает новые технологии по их производству. Не осталось в стороне и дымоходостроение, где теперь помимо фирмы «София» встречаются и другие трубопроизводители. Отсутствие цивилизованного рынка и четких стандартов в нашей стране привело к появлению широкого ассортимента дымоходов, изготовленных из различных материалов.

Использование нержавеющих дымоходов уже стало привычным делом для строителей и тепловиков. Но нержавеющие стали бывают разные. Существует более 200 различных марок. И для изготовления дымоходов подходят далеко не все.

            Некоторые из марок нержавеющих сталей, которые применяют в дымоходостроении Украины.

	Нержавеющие стали. Марки и свойства.
	Применение в дымоходостроении
	Цена кв. м, грн

	Коррозионностойкие нержавеющие стали 

	1. 430 (08Х17)

2. 408 (08Х13)

* магнитные

**цвет: серый металлик, ровный


	Возможно использование для изготовления некоторых наружных частей дымоходов (кожухов), так как они не подвержены воздействию кислот. Атмосферная среда безвредная для данных марок стали. 

! Не рекомендуется использование для изготовления внутренних (рабочих) труб дымоходов, которые непосредственно служат для отвода агрессивных продуктов сгорания. Высокие температуры и кислоты губительны для этих нержавеющих сталей.
	1)270-280 (S=1мм)

2)230-240 (S=1мм)

S – толщ. металла

	Коррозионно- термостойкие

	1.409 (08Х13Т)

2. 439 (08Х17Т)

* магнитные

**цвет: серый металлик с едва заметными темными серыми прожилками (окись Титана)
	Использование Титана в этих марках нержавеющих сталей дает возможность применять их для изготовления внутренних труб дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование (камины, печи, топки и т.п.) При высоких температурах Титан препятствует выгоранию углерода и исключает  межкристаллитную (межзерновую) коррозию. 

! Для жидкотопливного и газового отопительного оборудования дымоходы из этих марок нержавеющих сталей применяться, к сожалению, не могут, т.к. они не являются кислотоустойчивыми.
	1)285-300 (S=1мм)

2)325-340 (S=1мм)

	Кислотостойкие 

	1. 316 (03Х17Н14М2)

2. 316L (03Х17Н14М3)

* немагнитные

**цвет: серый металлик, ровный


	Могут использоваться для отвода продуктов сгорания от жидкотопливного и газового отопительного оборудования. Для этого в них добавляется Никель и Молибден, которые существенно повышают кислотоустойчивость и термостойкость. Однако эти марки стали подвержены межзерновой коррозии при температурах свыше 400 0С.  

Поэтому они не рекомендуются для изготовления дымоходов, которые устанавливаются на  твердотопливное отопительное оборудование. 
	1)320-350 (S=0,5мм)

2)340-370 (S=0,5мм)

	3.  304 (08(12)Х18Н9(10))

* немагнитная

**цвет: серый металлик, ровный
	Кислотостойкие свойства в этой марке стали несколько ниже, чем в 316, 316L, за счет снижения содержания Никеля и отсутствия Молибдена. Поэтому она дешевле.  
	3)200-220 (S=0,5мм)

	4.   202(08(12)Х16Г9АН4)

            (08Х17Г8Н4Д)

*немагнитная

**цвет: белый металлик, ровный
	Для снижения цены и сохранения немагнитных свойств в этой марке нержавеющей стали часть Никеля и Хрома заменена Марганцем (Г). Кислотостойкие свойства 202 стали приближены к 304 стали, но цена её ниже, чем у 304.
	4)150-170 (S=0,5мм)

	Кислото- термостойкие 

	5.  321(08(12)Х18Н10Т)

6.  316Ti(08Х17Н13М2Т)

* немагнитные

**цвет: серый металлик с едва заметными темными серыми прожилками (окись Титана)
	Эти марки нержавеющего металла наиболее широко используются в дымоходостроении. Их высокая кислотоустойчивость дополняется также высокой термостойкостью, что позволяет их эксплуатацию при температурах до   750-8500С. Это достигается за счет добавления в их состав помимо Молибдена еще и Титана. Данные марки нержавеющих сталей отличаются от всех вышеперечисленных: высокой кислотоустойчивостью, достаточной термостойкостью, а также хорошей пластичностью.
	5)200-240 (S=0,5мм)

6)640-670 (S=1мм)

	Кислотостойкие, жаропрочные, тугоплавкие 

	7. 310 (20Х23Н18)

8. 310S (10Х23Н18) 

* немагнитные

**цвет: темно-серый металлик, ровный 
	Высокое содержание Хрома и Никеля в этих марках нержавеющих сталей позволяет использовать их в условиях воздействия высоких температур до 10500С. Изделия из такой «нержавейки» можно по праву назвать «вечными». 
	7)850-900 (S=1мм)

8)850-900 (S=1мм)




 От того, из какого материала изготовлен Ваш дымоход, зависит долговечность и качество работы отопительного оборудования, эстетичный вид Вашего дома и безопасность проживания в нем.

Помимо «правильной» марки нержавеющей стали стоит не забывать и о толщине стенок дымохода. Согласно европейских норм для газового отопительного оборудования малой и средней мощности применяется нержавеющий металл толщиной 0,5мм, для жидко топливного отопительного оборудования – 0,8мм, для твердотопливного отопительного оборудования – 1мм.






