[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image1.emf]


ГИПЕРДЕСМО – 2К-ВВ
2-компонетная полиуретановая жидкая мембрана без растворителей для гидроизоляции и защиты резервуаров
Описание

HYPERDESMO® -2K-W это 2-компонентное полиуретановое тиксотропное покрытие без растворителей. Полимеризовавшись HYPERDESMO® -2K-W образует прочную эластичную гидроизоляционную защитную пленку.  Материал рекомендуется для гидроизоляции подземных и наземных резервуаров для хранения воды.
Соответствие гигиеническим нормам
HYPERDESMO®  отвечает требованиям европейских нормативных документов 98/83/EC (3 ноября 1998 ) в соответствии с результатами испытаний Института O.T.E.C. (Барселона, Испания) на возможность контакта с питьевой водой.
Область применения

· Бетонные, металлические резервуары для хранения воды
· Бетонные резервуары заводского изготовления
· Резервуары для питьевой воды

· Резервуары подверженные существенным подвижкам, вибрациям, температурному расширению и сжатию
Особенности и преимущества

· Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности 

· Отсутствие растворителей позволяет вести работы в закрытых помещениях
· Тиксотропность. Материал не сползает при нанесении на стены
· Материал сохраняет характеристики в диапазоне температур от - 40 0С до + 90 0С
· Соответствует последним требованиям ЕС к материалам, контактирующим с питьевой водой
· Хорошая химстойкость
· Легко колеруется 
Способ нанесения

Бетонные резервуары
Подготовка поверхности

Очистить поверхность. Идеально – моечным аппаратом высокого давления, который позволит «сбить» с поверхности все рыхлые участки. Убрать с поверхности все остатки жира, масел, смазок. Все углубления на поверхности отремонтировать, заполнив их так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия.
Грунтовка

Нанести  грунтовку AQUADUR в том случае, если есть опасность негативного давления воды (подземные резервуары). Как только AQUADUR полимеризовался заполнить все трещины и швы полиуретановым герметиком HYPERSEAL – 25LM. Этим же герметиком заполнить шов в месте примыкания дно-стена (если такой шов есть).
Смешивание компонентов
Перемешать компоненты в такой пропорции: А:В = 1:5. Перемешивать низкооборотистой дрелью с насадкой (300 об/мин) в течение 2 минут. Вылить смесь в широкую неглубокую емкость.
Нанесение
Наносить материал валиком как минимум в 2 слоя. Наносить последующий слой, когда предыдущий высох, но не позже, чем через 48 часов. 
Меры предосторожности

Хоть материал не содержит растворители , рекомендуем работать в хорошо проветриваемых помещениях. 
Как обращаться с приготовленным материалом
Время работопригодности готового (смешенного) материала в ведре не более 30 мин (при 20 0С). После этого материал полимеризуется с очень высокой скоростью и применить его уже невозможно.
Чтобы продлить время работопригодности готового материала в ведре рекомендуем :
· Хранить ведро в прохладном месте в тени

· Вылить готовый материал в широкую неглубокую емкость
· Израсходовать материал в течение 30 минут

Чистка инструмента
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.
Расход

Стены :

Первый слой : 0,7 кг/см2
Второй слой : 0,7 кг/см2
Пол : 
1,4 кг/м2 за один слой
Упаковка

9 кг (металлические ведра). Компонент А – 1,5 кг, компонент В – 7,5 кг
–на заказ.

 Хранение

HYPERDESMO® хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 250С в сухом месте минимум 12 месяцев.
Технические характеристики

Жидкость 
	характеристика
	ед. изм.
	Отвердитель (А)
	Смола (В)

	Вязкость по Брукфильду при 250С
	СантиПауз
	10000

	Плотность при 200С
	кг/дм3
	1,22
	1,37

	Вид
	-
	Жидкость
	Тиксотропная паста

	Сухой остаток
	%
	100
	100

	Соотношение компонентов 
	объем
	1
	5


Пленка

	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Твердость
	Shore D
	ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
	 >40

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-
	- 40…+ 90

	Относительное удлинение при 23 0С
	%
	ASTM D 412
	> 100

	Адгезия к бетону
	Н/мм2
	ASTM D4541
	> 2

	Прочность на растяжение
	Н/мм2
	ASTM D 412
	20

	Водопоглощение
	%
	DIN 53495
	< 0,5


[image: image3.jpg]®
>ALEIMICA

CHEMICALS




[image: image2.emf]

