	Прайс на магнезитовую плиту, размер листа 1220 х 2280 мм (от 29.05.08г.)

	
[image: image1]

	Толщина плиты
	Масса листа, кг
	Кол-во листов в паллете, шт
	Цена, грн.

	
	
	
	Розница,
	Средний опт
	Крупный опт

	
	
	
	до 1-й паллеты
	до 3-х паллет
	более 3-х паллет

	
	
	
	лист
	м2
	лист
	м2
	лист
	м2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3мм
	7
	300
	47
	16,90
	44
	15,82
	39
	14,02

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6мм
	13
	150
	59
	21,21
	55
	19,77
	49
	17,62

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8мм
	18
	110
	79
	28,40
	74
	26,60
	67
	24,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10мм
	21
	90
	99
	35,59
	92
	33,07
	88
	31,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12мм
	27
	75
	119
	42,78
	114
	40,98
	103
	37,03


Магнезитовая плита представляет собой лист толщиной от 3 до 30 мм, размером 1220х2280 мм. 

Магнезитовая плита состоит из нескольких слоев: 

-

-  Лицевой поверхностный слой. 

-

-  Слой стекловолоконной сетки, придающей прочность и стойкость плите. 

-

-  Слой наполнителя. 

- Второй армирующий слой стекловолокна. 

- Слой наполнителя на внутренней стороне. 

Магнезитовая плита состоит исключительно из экологически чистых компонентов, не содержащих вредные вещества, такие как асбест, смолы и формальдегиды. Наполнитель представляет собой композитный материал, получаемый при смешивании различных соединений магния (MgCl, MgO), химических соединений натуральных силикатов, специальных добавок (пластификаторов и модификаторов) и органических волокон. 

Магнезитовая плита  имеет ряд преимуществ перед такими материалами как OSB, гипсокартон, ДВП, ДСП, МДФ, и др.

- Огнеупорность. Магнезитовая плита является негорючим отделочным материалом: листы не горят и не выделяют дым, гарантируя безопасность жизни и собственности. 

- Влагостойкость. Магнезитовые плиты сохраняют свои прочностные характеристики во влажном состоянии, более того они не деформируются и не разбухают в воде. 

- Теплоизоляция и звукоизоляция. Магнезитовая плита обладает превосходными теплоизоляционными свойствами: термостойкость 1,14 м.кв. К/Вт. Звукоизоляция плиты толщиной 6 мм составляет 29 дБ. Звукоизолирующие свойства стены толщиной 95 мм из магнезитовых плит эквивалентны свойствам кирпичной стены толщиной 150 мм. 

- Прочность и легкость. 1м2 магнезитовой плиты толщиной 6 мм весит приблизительно 6,04 кг. Вес квадратного метра перегородки или стены, собранной на каркасе из металлического профиля, составляет 23,3 кг,. Прочность перегородки в 2-3 раза выше, чем у стены из обычного гипсокартона.
О О О « А С Е  »


Производство и продажа строительных материалов


г. Киев, ул. Выборгская, 86                  


т/ф 458-27-30, 455-66-94, 455-66-91, 455-66-92











[image: image2.wmf]