[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image1.emf]


ГИПЕРДЕСМО - Д
Однокомпонентная полиуретановая краска для гидроизоляции и защиты. Антикор.
Описание

HYPERDESMO®-D  - это однокомпонентная полиуретановая жидкость. Полимеризовавшись под воздействием атмосферной влажности HYPERDESMO®-D  образует прочную мембрану с превосходной адгезией, химической стойкостью и противоизносными характеристиками.
HYPERDESMO®-D  идеальна для защиты металлической поверхности от коррозии, резервуаров для хранения химикатов, резервуаров для промышленных сточных вод и канализационных систем.

Наносится костью, валиком или безвоздушным распылением за два слоя с общим максимальным расходом         0,15 кг/м2 за один слой. Дополнительное разбавление растворителем не нужно.
Область применения

· Антикоррозионная защита металла
· Защита и гидроизоляция резервуаров химической очистки

· Герметизация бетона

· Защита промышленных полов
Ограничения

· Не рекомендуется наносить на непрочные основания
· Не наносить толстым слоем
· Для получения другого цвета, отличного от серого применять пигменты фирмы Алхимика
Особенности и преимущества

· Быстрая полимеризация

· Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности 
· Превосходная химическая стойкость

· Превосходная стойкость к высоким температурам. Никогда не размягчается. Максимальная кратковременная термонагрузка 2000С. 
· Не требует разбавления растворителем
· Превосходная стойкость к погодным условиям и УФ

· Превосходная стойкость к механическим нагрузкам. Высокая стойкость к истиранию. Прочность на срез и растяжение.
· Имеет разрешение ЕС на контакт с продуктами питания и питьевой водой
Способ нанесения

Очистить поверхность механически или моющим аппаратом высокого давления

Перед нанесением на керамическую плитку или другое непористое основание его поверхность необходимо прогрунтовать Primer-T или AQUADUR. 
Как только грунт высох нанести HYPERDESMO®-D  валиком ,кистью или безвоздушным распылением. Промежуток времени между нанесением грунта и HYPERDESMO®-D  не должен превышать 48 часов.
Каждый последующий слой HYPERDESMO®-D  наносится после того как высох предыдущий.
Меры предосторожности

HYPERDESMO®-D  содержит горючие растворители. Соблюдать меры при работе с горючими материалами. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом. 
Чистка инструмента
Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.
Расход

Максимальный полный расход 0,35 кг/м2 или максимум 0,15 кг/м2 на 1 слой.
Упаковка

20 л, 5 л, 1 л
–на заказ.

 Хранение

HYPERDESMO® хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 200С в сухом месте минимум 12 месяцев. При открытии ведра с краской использовать его как можно быстрее.
Технические характеристики

Жидкость
	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Плотность
	кг/л
	ISO 2811 / DIN 53217 / ASTM D1475
	 0,98

	Вязкость (Брукфилд)
	сP
	ASTM D2196-86 при 250С
	110

	Температура вспышки 
	0С
	ASTM D93 в закрытом тигле
	> 28

	Состояние отлипа при 25 0С
	час
	-
	4-6

	Нанесение последующий слой
	час
	-
	6-24


Пленка
	характеристика
	ед. изм.
	метод испытания
	величина

	Твердость
	Shore A
	ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
	 > 90

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-
	- 40…+ 100

	Кратковременная термонагрузка
	0С
	-
	+ 200

	Относительное удлинение при 23 0С
	%
	DIN 52455 / ASTM D 412
	> 10

	Прочность на растяжение при разрыве 
	Н/мм2
	DIN 52455 / ASTM D 412
	55

	Паропроницаемость 
	г/м2.ч
	ASTM E96 (Водный метод)
	0,8

	QUV ускоренный погодный тест ( ультрафиолет 
4 часа при 600С и 4 часа при 500С)
	-
	ASTM G53
	Прошел

(2000 ч)


Химическая стойкость HYPERDESMO®-D
Срок испытания 12 мес.
	Материал
	Состояние поверхности к концу испытаний
	Повреждения

	Дистиллированная вода
	OK
	нет

	Питьевая вода
	OK
	нет

	Морская вода
	OK
	нет

	10% раствор серной кислоты
	OK
	нет

	10% раствор соляной кислоты
	OK
	нет

	10% раствор азотной кислоты
	OK
	нет

	10% раствор уксусной кислоты
	10 дней
	Микроворонки

	10% раствор муравьиной кислоты
	8 дней
	Микроворонки

	25% раствор молочной кислоты
	OK
	нет

	10% раствор лимонной кислоты
	OK
	нет

	Дубильная кислота
	OK
	нет

	Жирные кислоты
	OK
	нет

	Каустическая сода
	OK
	нет

	10% раствор хлоридов
	OK
	нет

	30% раствор сахара
	OK
	нет

	10% раствор гидроксида калия
	OK
	нет

	10% раствор аммиака
	20 дней
	Микроворонки

	3% раствор гипохлорида натрия
	OK
	нет

	10% раствор пероксида водорода
	OK
	нет

	Бензин
	OK
	нет

	Крезол
	5 дней
	Разрушение

	Ксилол
	OK
	нет

	Метилен хлорид
	1 день
	Разрушение

	Этил гликоль ацетат
	ОК
	нет

	Ацетон
	10 дней
	Размягчение

	10% раствор спирта
	ОК
	нет


[image: image2.emf]

