Сравнительная таблица

применяемых материалов для покраски внутренних стен из дерева
22.02.19

	
	
	Woodwax
Воск натуральный для стен внутри 
	Innenlasur
Лак для деревянных стен внутри, экологичный 

	1. 
	Цена за 1 литр
	383 грн
	398 грн

	2. 
	Описание продукта
	Разводимая водой, жидкотекучая восковая эмульсия для внутренних работ. Проникает глубоко в материал, за счёт чего обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Практически не изменяет цвет дерева. Восковой глянцевый блеск появляется сразу после высыхания без натирания поверхности щёткой.
	Водорастворимая лессирующая краска-лак на основе акрилатной дисперсии для внутренних работ. Декоративные натуральные (дерево) и цветовые оттенки. Приятный запах, простота применения. Сквозь прозрачное шелковисто-глянцевое покрытие хорошо просматривается естественная текстура древесины.

	3. 
	Сфера применения
	Деревянная обшивка стен и кровли, панели
	Для обработки элементов обшивки стен и потолков, дверей (для водных лаков использовать соответствующие уплотнительные материалы!), мебели, панелей, детских комнат и т.д. 
Также для обновления лакировки предметов мебели, выполненной традиционными средствами. Пастельные тона применять только по ели, сорт 1, в противном случае могут проявиться некрасивые разрывы, трещины. При обработке древесины с высоким содержанием смолы, с течением времени возникает опасность неоднородностей в цвете в силу специфики древесины; также возможно появление желтых пятен в зонах расположения сучков. 

	4. 
	Особые свойства
	-
	Трудновоспламеняемый материал согласно стандарту ÖNORM A 1605 ч. 12-5 (Категория оценки: 5-B).

	5. 
	Способ нанесения
	Нанесение кистью (акриловая кисть) в 2 – 3 слоя (в промежутках нанести полироль материалом из абразивного волокна)
	Окрашивание кистью (акриловая кисть)
Первичная окраска: зашлифовать фракцией 180. 
Обновление лакового слоя – зашлифовать фракцией 280.

	6. 
	Разведение
	водой
	Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.

	7. 
	Время высыхания 
при темп. 20 град
	3 часа
	Возможность шлифовки и последующей лакировки примерно через 30 минут.

	8. 
	Удельный расход 
(на каждый слой)
	100 грм
	100 грм

	
	Итого для покраски 150 м2 
	40 литров
15320 грн

Со скидкой – 13800 грн
	40 литров
15920 грн

Со скидкой – 14330 грн


