	R
	м2 С/Вт
	0,57
	0,79
	1,07
	0,85
	1,07

	T
	%
	0,733
	0,706
	0,681
	0,681
	0,681

	W
	Вт/м2
	501
	371
	339
	351
	357

	
	
	[image: image1.png]]




	[image: image2.png]i




	[image: image3.png]L




	[image: image4.png].




	[image: image5.png]




	
	
	
	
	
	
	


W – количество солнечного тепла, проходящего через стеклопакет
Дистанция 12 мм, заполнение – воздух

Степень черноты = 0,065

Т – светопропускание

Толщина стекла – 4 мм

R – сопротивление теплопередаче

Улица со стороны первого стекла
