ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ RUFLEX, РУФЛЕКС (Финляндия)


Монтаж Руфлекс - область применения гибкой черепицы Ruflex:
Минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы - 1:5 (11,3 градуса) (рис.1)


Температура во время монтажа
В случае монтажа кровельной плитки Руфлекс(RUFLEX) при температуре ниже +5 град. С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение тепловоздушной горелки во время монтажа. 

Для монтажа гибкой черепицы зима – действительно не лучшее время, ведь согласно рекомендациям производителей, этот материал нельзя укладывать при температуре ниже +5 град. С. Дело в том, что гонт (лист с 3-4 «черепичками») крепится к деревянному основанию при помощи как гвоздей, так и самоклеющегося слоя, который имеется на обратной стороне гонта. Чтобы намертво склеить гонт с основанием и гонтами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой. А солнца зимой, увы, не хватает. К тому же на морозе гонты становятся хрупкими, что не позволяет, к примеру, монтировать черепицу с перехлестом – на коньки и хребты. 

С другой стороны, в последние годы зима в средней полосе России лишь временами холодная. Кроме того, в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплитель, паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, укладывать гибкую черепицу. 
Наконец, при сильной необходимости можно смонтировать гибкую кровлю и в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую полиэтиленовой пленкой (так называемый «тепляк»). Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. Однако устройство «тепляка» примерно вдвое повышает стоимость монтажа кровли, прежде всего, из-за серьезных энергозатрат, – так что это однозначно вынужденная мера. К тому же «тепляк» – непростое инженерное сооружение: он должен быть надежен и продуман, иначе его сдует ветром или под ним будет сложно перемещаться людям и стройматериалам.

Подготовка основания для монтажа Руфлекс черепицы
Начните устройство кровли с подготовки основания. В качестве основания под гибкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. В качестве основания может быть использована влагостойкая фанера или шпунтованная, пиленная, обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. Стыки досок нужно располагать на места опор, и длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение досок, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный зазор между досками. 

Толщина доски и фанеры при разной величине шага стропил (определяется проектным расчётом) при снеговой нагрузке 1,8 kН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 kН

 

 

	Шаг стропил
	Толщина доски
	Толщина фанеры

	(мм)
	(мм)
	(мм)

	600
	20
	12

	900
	23
	18

	1200
	30
	21



Устройство вентиляционного зазора 
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Воздушный зазор должен быть достаточно большим (не менее 50 мм), вытяжное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли (рис.2). 

Вентиляция необходима для:

· отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала

· предотвращения образования льда и сосулек на кровле в зимнее время

· уменьшения температуры внутри здания летом.

Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!


Монтаж подкладочного слоя 
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В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex K-EL 60/2200 или рулонный кровельный изоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Необходимо уложить подкладочный слой на коньки в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли. (рис. 2) При уклоне менее 1:3 подкладочный слой устанавливается по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, швы герметизируются клеем Katepal K-36, края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см (рис. 3 и 3.1). 

При уклоне кровли более 1:3 (18 град.) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыкания кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон) (рис. 4 и 4.1).
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Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов для укладки подкладочного слоя.


Монтаж металлических карнизных планок 
[image: image4.jpg]





Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра монтируются металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 5).


Монтаж металлических фронтонных планок 
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Для защиты края обрешётки на торцевых частях кровли монтируются фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 6).

Монтаж ендового ковра 
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Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя укладывается ендовый ковер SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм (рис.7).


Монтаж карнизной черепицы 
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Далее самоклеящаяся карнизная черепица монтируется вдоль карнизного свеса, предварительно с ее нижней поверхности снимается защитная пленка. Карнизная черепица укладывается стык в стык, отступая вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивается карнизная черепица вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей (рис. 8).


Монтаж рядовой черепицы 
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Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 9). 

Приклейте черепицу, предварительно сняв с её нижней части защитную плёнку (рис. 10), (после этого отдельные плитки нельзя складывать стопкой друг на друга) и прибейте четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки (20-30 мм). Если уклон кровли более 1:1 (45 град.), то каждая плитка должна крепиться шестью гвоздями (см. табл.1). 

Первый ряд черепицы укладывается так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше 1 см от нижнего края карнизной черепицы (рис. 11), а "лепестки" закрывали места стыков и линии перфорации карнизных черепиц.
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Таблица 1. Расход кровельных гвоздей.

	Уклон кровли
	Общий расход на кровлю
	Расход гвоздей на один гонт

	(град)
	(кг/м2)
	(шт)

	до 45 (1:1)
	0.1
	4

	свыше 45
	0.07
	6


Последующие ряды монтируются так, чтобы концы "лепестков" черепицы были на одном уровне с вырезами плиток предыдущего ряда. 

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем KATEPAL K-36 на ширину не менее 10 см (рис. 12). 
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В ендовах обрежьте плитку таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см (рис. 13).

[image: image11.jpg]



 

Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем Katepal K-36. При отрезании подкладывайте под плитку доску, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.



Монтаж черепицы типа "Rocky"
 

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы "лепестки" рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта (рис. 14). Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались "лепестками" следующей рядовой черепицы.
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Примечание: Не забывайте снимать защитную плёнку с гонта.


Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица (0.25 x 0.33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Коньковая черепица монтируется на конек кровли короткой стороной параллельно коньку предварительно удалив пленку и прибивается четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей коньковой черепицей (рис. 15).
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Монтаж кровельных примыканий

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб (рис. 16)
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или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50*50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковёр Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлёсты промажьте клеем Katepal K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем Katepal K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея Katepal K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате - не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируется механическим путём, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкание к вертикальным стенам выполняется аналогичным образом (рис. 16.1).
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Применение герметизирующего клея K-36 
[image: image16.jpg]iy & 7—;;?/
oy S





Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal "K-36". Расход клея указан в табл.2



Таблица 2. Расход Клея "K-36"

 

	Наименование участка
	Расход клея, л/п*м
	Толщина нанесения, мм
	Ширина нанесения, мм

	Нахлёсты подкладочного ковра
	0.1
	1
	100

	Нахлёсты рядовой черепицы на ендову
	0.2
	1
	100

	Приклеивание рядовой черепицы на торцевых элементах
	0.1
	1
	100

	Примыкания к кирпичным трубам и стенам
	0.7
	1
	по всей поверхности


 



Метод нанесения
 Очистить поверхность от сыпучих материалов, грязи, масла. На пористые и пыльные основы нанести сначала битумный раствор K-80. Клей наносится шпателем на одну из склеиваемых поверхностей. Толщина слоя: 0.5-1 мм. Ширина проклейки регламентируется инструкцией по монтажу. При оклейке примыканий к стенам и трубам клей наносится по всей поверхности соприкосновения. Швы кирпичной кладки затираются раствором вровень с кирпичом. Склеивание производится через 1-3 мин. (в зависимости от температуры окружающего воздуха) после нанесения клея. До поклейки на огрунтованные поверхности обязательно убедиться в полном высыхании грунтовки. При низких температурах перед нанесением осуществляют подогрев клея.


Общие данные  

· Температура хранения: до + 33 град. С

· Температура нанесения: от + 5 до + 50 град. С

· Время высыхания до отлипа: около 5 часов при 20 град. С, полное: от 1 до 14 дней в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха.


Внимание! 

Не используйте клей K-36 для герметизации швов, щелей и т.д. При избытке клея возможно чрезмерное растворение битума! Не допускается использование растворителей или других химически активных составов.

