   Влияние добавок растворимого стекла на прочность
   в % от бездобавочного
   (для цементно-песчаного раствора пропорции 1:3 и В/Ц=0.58)

	Возраст в сутках
	Добавка жидкого стекла, %

	
	0
	4
	8
	12
	16

	7
	100
	108
	108
	157,6
	131,5

	28
	100
	76,6
	76,6
	74,4
	72,5


