
CХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

УКЛАДКИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ




Состав операций и средства контроля 

	
	Этапы
работ 
	Контролируемые операции 
	Контроль 
(метод, объем)
	Документация 

	
	Подготови-
тельные работы 
	Проверить:

- наличие документов о качестве на материалы;

- качество поверхности и геометрические параметры плит;

- соответствие отметок, глубины, длины борозды;

- ровность основания.
	
Визуальный
Визуальный,
измерительный,
каждый элемент
Измерительный
То же 
	Паспорта (сертификаты),
общий журнал работ 

	
	Монтаж плит


	Контролировать:

- отметки опорных поверхностей, глубину опирания плит;

- совмещение нижней поверхности смежных плит;

- установку и заделку анкеров;

- заделку концов плит и замоноличивание швов между плитами.
	
Измерительный, 
каждый элемент
Визуальный

То же
Технический
осмотр
	Общий
журнал работ, акт освидетель- ствования скрытых работ

	
	Приемка выполнен-
ных работ 
	Проверить:

- фактическое положение смонтированных плит согласно проекту;

- внешний вид лицевых поверхностей;

- качество замоноличивания швов.
	
Измерительный,
каждый элемент
Визуальный
То же 
	
Акт приемки выполненных работ, исполнительная геодезическая схема 

	
	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.

	
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители
технадзора заказчика.


Технические требования 

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.6, 3.7, 3.21, 3.22, табл. 12

	
	Допускаемые отклонения:

- поверхностей от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:     
    - до 4                       5 мм;
    - свыше 4 до 8          6 мм;

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве при
их длине, м:
    - до 4                       8 мм;
    - свыше 4 до 8          10 мм.

 
	 

[image: image1]


Толщина слоя раствора под плитами - не более 20 мм.
    
Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.
    
Глубина опирания плит - по проекту (не менее 130 мм).
    

Не допускается:
- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 9561-91 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.
ГОСТ 13015.0-83* Конструкция и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

    
    Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:
    

- по длине плит     до 4 м           [image: image2] 8 мм;

                                    св. 4 до 8 м   [image: image3]10 мм;
- по толщине плит                      [image: image4]5 мм;

- по ширине плит   до 2,5 м        [image: image5]6 мм;
                                    св. 2,5 м        [image: image6]8 мм.
    
    Непрямолинейность профиля боковых граней плит не должна превышать на всей длине плиты 

- длиной до 8 м                  8 мм;
    Неплоскостность   нижней   поверхности   плиты   не   должна   превышать  для плит 

- длиной до 8 м                  8 мм;
    Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:

- в плоскости плиты            10 мм;

- из плоскости плиты          5 мм.
    
    Качество поверхностей и внешний вид плит в зависимости от установленной категории поверхностей должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.

	
	Характеристика бетонной поверхности 
	
Категория 
	Диаметр раковин, мм 
	Высота (глу-бина) наплыва (впадин), мм 
	Глубина сколов, мм 
	Длина сколов в мм на 1 м ребра 

	
	Нижняя, потолочная 
	А2 
	1 
	1 
	5 
	50 

	
	Верхняя, под линолеум 
	А4 
	10 
	1 
	5 
	50 

	
	Невидимая, боковая 
	А7 
	20 
	-
	20 
	-


    
    Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:
    

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических  шириной не более 0,1 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

Указания по производству работ 

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.18-3.21.

    Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета  следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.
  
    Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора  толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
    
    Марка раствора принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения конуса.
    Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-94 и проекта.
    
    После установки и приварки анкеров гнезд петель в плитах необходимо замонолитить раствором М 100.
    
    Горизонтальную штрабу в стенах необходимо заложить кирпичом с тщательной расклинкой кладки.
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