ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

Таблица A.1

	Варианты остекления
	Коэффициент пропускания света в видимой части спектра
	Коэффициент поглощения света в видимой части спектра
	Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения
	Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения
	Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2((С/Вт

	4M1-8-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,28

	4M1-10-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,29

	4М1-12-4М1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,30

	4M1-16-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,32

	4M1-Ar8-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,30

	4M1-Ar10-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,31

	4М1-Аг12-4М1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,32

	4M1-Ar16-4M1
	0,80
	0,06
	0,68
	0,21
	0,78
	0,34

	4M1-8-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,47

	4M1-10-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,49

	4M1-12-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,51

	4M1-16-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,53

	4M1-Ar8-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,53

	4M1-Ar10-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,55

	4M1-Ar12-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,57

	4M1-Ar16-K4
	0,75
	0,08
	0,60
	0,26
	0,76
	0,59

	4M1-8-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,51

	4M1-10-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,53

	4M1-12-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,56

	4M1-16-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,59

	4М1-Аr8-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,57

	4M1-Ar10-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,60

	4М1-Аr12-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,63

	4M1-Ar16-И4
	0,73
	0,14
	0,41
	0,24
	0,51
	0,66

	4M1-6-4M1-6-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,42

	4M1-8-4M1-8-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,45

	4M1-10-4M1-10-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,47

	4M1-12-4M1-12-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,49

	4M1-16-4M1-16-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,52

	4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,44

	4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,47

	4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,49

	4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,52

	4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,55

	4M1-6-4M1-6-K4
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,53

	4M1-8-4M1-8-K4
	0,72
	0,09
	0,56
	0,29
	0,72
	0,55

	4M1-10-4M1-10-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,58

	4M1-12-4M1-12-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,61

	4M1-16-4M1-16-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,65

	4M1-Ar6-4M1-Ar6-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,60

	4M1-Ar8-4M1-Ar8-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,62

	4M1-Ar10-4M1-Ar10-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,65

	4M1-Ar12-4M1-Ar12-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,68

	4M1-Ar16-4M1-Ar16-K4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,72

	4M1-6-4M1-6-И4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,59

	4M1-8-4M1-8-И4
	0,68
	0,11
	0,50
	0,34
	0,72
	0,61

	4M1-10-4M1-10-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,64

	4M1-12-4M1-12-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,68

	4M1-16-4M1-16-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,72

	4M1-Ar6-4M1-Ar6-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,64

	4M1-Ar8-4M1-Ar8-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,67

	4M1-Ar10-4M1-Ar10-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,71

	4M1-Ar12-4M1-Ar12-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,75

	4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4
	0,66
	0,17
	0,34
	0,35
	0,5
	0,80

	Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0(1,0 м и коэффициентов эмиссии:

0,16 - 0,18 - для твердого покрытия;

0,06 - 0,08 - для мягкого покрытия.


