1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая технологическая карта распространяется на устройство гидроизоляции как подземных строительных конструкций, так и гидроизоляция кровель с использованием современных битумных, полимерных материалов фирмы «Битум».

1.2. Материалы, применяемые для устройства гидроизоляции строительных конструкций, сертифицированы на территории Украины в системе УкрСЕПРО сертификат соответствия 

       зарегистрированный в Реестре под № UA1.090.49069-03 от 13.06.2003г. Имеются:  санитарно-гигиенические заключения Министерства охраны здоровья Украины №510/16353 от 30.04.2002г., № 05.03.02-03/47792 от 20.11.2003г., заключение Главного управления пожарной охраны № 12/6/1772 от 30.05.2002г., № 17/3/2619 от 18.09.2003г.

1.3. При устройстве гидроизоляции строительных конструкций с использованием современных битуминых, полимерных материалов, кроме настоящей технологической карты следует руководствоваться следующими нормативными документами:

       ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного производства», БСН 109-79, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СНиП II-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности в Украине».

2. МАТЕРИАЛЫ

      В настоящей карте предусмотрено устройство гидроизоляции с применением следующих  материалов:

Распыляемые герметики

FLEXIGUM          Битумно-латексный, высоко эластомерный, двухкомпонентный герметик широко применяемый в строительстве для гидроизоляции подземных и наземных частей зданий и сооружений, наносится оборудованием безвоздушного распыления.

MASTIGUM SPRAY   Эластичная битумная мастика для гидроизоляции подвальных полов и стен, ванных комнат и полов внутренних  помещений, наносится безвоздушным краскопультом.
Пастообразные герметики

MASTIGUM 10             Битумно-эластомерный герметик для гидроизоляции подвалов, террас, балконов и ванных комнат, ремонта кровель, наносится без нагрева.

MASTIGUM SPEED    Быстро застывающая, двухкомпонентная битумная мастика для гидроизоляции  подвальных полов и стен, ванных комнат, террас и балконов, наносится щеткой или валиком.

MASTIC MB                 Битумный герметик (с добавкой эластомера SBS) используется для герметизации 

горизонтальных  поверхностей.

MASTIC MC                 Битумный герметик (с добавкой эластомера SBS) используется для герметизации вертикальных поверхностей.

MASTIC 244                  Битумный герметик (с добавкой эластомера SBS)  используется для герметизации трещин в рулонных битумных покрытиях.

MASTIGARDEN          Битумный герметик (с добавкой эластомера SBS) используется для герметизации цветочных ящиков и садовых кровель.

MASTISTOP                 Битумно-эластомерный состав для ремонта кровель, возможно нанесение на влажную поверхность.

BITUMCEMENT 222   Битуминая мастика для герметизации стен и полов, линии соприкосновения стен и пола, отделочных работ, заполнения трещин в бетоне и герметизации сварных стыков на битумных листах.

Полимерные водозащитные материалы

MASTIGUM 2               Акриловое покрытие, насыщенное латексом на сложной полимерной основе широко применяемое для гидроизоляции кровель, террас, балконов, лоджий, ванных комнат, санузлов, бассейнов.

MASTIWHITE              Белый полимерный герметизирующий водозащитный материал для герметизации новых бетонных или обработанных битумом крыш.

MASTICLEAR              Прозрачный герметик на силоксановой основе для наружных стен.

MASTIWALL                Белое акриловое покрытие для герметизации и закрашивания наружных стен.

ELASTOWALL             Гибкое акриловое покрытие для наружных стен. Финишные отделочные работы.

ELASTOWALL             Акриловая штукатурка для системы "Elastowall".

PRIMER 

Штукатурки, лаки, побелки и материалы для посеребрения

PRIMER 101                  Первичное покрытие для бетона и стали перед обработкой битумом. Соответствует стандарту ASTM D-41-85.

BITUMLAC                   Битумное лаковое защитное покрытие для труб и металлической арматуры системы трубопроводов.

LOVENCRYL                Полимерный побелочный материал для кровель, покрытых битумом.

LOVENPLAST              Эластомерный побелочный материал для покрытых битумом крыш.

PRIMER 106                  Первичное покрытие для бетона перед битумной обработкой.

PRIMER 107                  Битумная полимерная эмульсия, используемая для первичного оштукатуривания покрытых битумом крыш перед нанесением белого полимерного герметика.

MASTIGUM PRIMER  Специальный битуминозный герметик на водной основе применяемый на  подвальных стенах перед  распылением "Mastigum spray".

Штукатурки, лаки, побелки и посеребряющие материалы

BITOMSILVER             Серебристая краска для EPDM и битумных покрытий.

Оксидированный битум

BITOLASTIC 75/25       Герметизация крыш и сооружений.

BITOLASTIC 85/40       Герметизация крыш и сооружений.

BITOLASTIC 115/15     Герметизация труб и контейнеров.

BITOLASTIC 85/25       Герметизация крыш и контейнерных покрытий.

Битумные эмульсии

BITUMOL SS-1             Протравка между слоями асфальтобетона.

BITUMOL STC             Специальная протравка между слоями асфальтобетона, готовая к использованию,         быстро высыхающая и пригодная для сырых поверхностей.

BITUMOL H-5               Переработка при холодном смешивании.

BITUMOL M-10            Первичное покрытие, используемое перед нанесением асфальта.

BITUMOL M-l             Протравка для заделочных работ.

BITUMOL 840             Протравка для заделочных работ.

3. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ  ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

3.1. FLEXIGUM

      Образование битумно-латексной мембраны FLEXIGUM производится методом безвоздушного холодного распыления с помощью специального оборудования. FLEXIGUM является эмульсией из битума и латекса. Это приводит к тому, что латекс, который придает битуму эластичность, одновременно полностью распыляется. Эмульсия и сгущающая составляющая (коагулянт) распыляются одновременно из двух форсунок распыляющего аппарата.

       Коагуляция (сгущение) – мгновенное. Вода отделяется, формируется гибкий однородный слой. Полное закрепление и сгущение (как на сухую, так и на влажную поверхность), делает,    FLEXIGUM идеальным для работы на основаниях стен, фундаментах зданий.

СВОЙСТВА FLEXIGUM:

Стабильность – полное одновременное распыление в виде однородной мембраны.

Многослойность – достигается несколькими повторяющимися операциями распыления.

Эластичность - латекс усиленный (пополненный) битумом, становится исключительно эластичным (растяжение более 1000%). Это растяжение не дает ни трещин, ни разрывов, выдерживает температуры в интервале от -30°С до 95°С и поэтому возможно применение в различных климатических условиях.

Безопасность – нетоксичен, роботы производятся без нагрева.

Высокая производительность – бригада из 3-х человек может нанести материал на площадь до 800 м/кв. слоем 4 мм за 8 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

     FLEXIGUM  наносится специальным оборудованием безвоздушного распыления.

     Процесс распыления может начинаться после некоторых необходимых приготовлений (шланги с пистолетом для распыления прокладываются от оборудования к рабочему участку).

     Оборудование комплектуется шлангами высокого давления длиной 40 м. (дополнительно может быть укомплектовано шлангами длиной 40 м.)

     Мембрана может быть нанесена на высоту до 6м. от пола без применения лесов.    

     При распылении материал соприкасается с 95-97 % обрабатываемой  поверхности.

     Моментальное застывание материала делает его особенно подходящим для применения на внешних стенах и этажах подземных структур ниже уровня воды со сложными геометрическими формами и обеспечивает следующие преимущества:

· Неровности и повышенная влажность обрабатываемой поверхности не влияют на однородность образования мембраны и не ухудшают ее адгезионные свойства. (кратковременное пропитывание бетона эмульсией FLEXIGUM без коагулянта необходимо в случае загрязненной и запыленной обрабатываемой поверхности).

· строительство лесов и подмостков менее необходимо (наносится на высоту до 6м.)

· превосходная адгезия к металлическим включениям в бетоне.

Физико-механические свойства

	Удельный вес
	1100 кг/м³.



	Предел прочности при 0˚C                                     
	125 кг/см².



	Предел прочности после ультрафиолетового облучения на протяжении 2000 часов
	109 кг/см².

	Предел прочности после погружения в воду в течение 168 часов при 50˚C 
	124 кг/см².

	Условная прочность в момент разрыва
	0,89 МПа

	Удлинение в воздухе
	1890 %

	Удлинение после погружения в воду в течение 168 часов при 50˚C
	1900 %

	Гибкость при низкой температуре                                                          
	       -30 %

	Возвращение в исходное положение при растяжении 1000%                                                                                      
	       > 80 %



	Водопоглащение за 24 часа по массе, не более
	       0,6 %

	Водонепроницаемость 4мм
	       0,2 МПа

	Потеря объема после погружения в воду в течение 168 часов при 50˚C 
	       4,7 %

	Теплостойкость, не менее
	       95˚C 

	Прочность сцепления с основанием
	       0,85 МПа


Метод применения:
a. Перед распылением материала, очистить поверхность от грязи и слоев воды более 1 мм. При необходимости, обработать цементным раствором все стыки стен и пола.

b.  Для повышения адгезии на запыленных, загрязненных поверхностях необходимо произвести кратковременное пропитывание эмульсией "Flexigum" без коагулянта. 
c.  Произвести распыление эмульсии "Flexigum" с коагулянтом на поверхность (из расчета  6,5 кг. эмульсии  на один квадратный метр  для образования мембраны слоем 4 мм).

d. Уложить защитный слой HPDM мембраны или "Геоткстиля", дренажные листы, при необходимости асбестоцементные листы.

4.2. MASTIGUM SPRAY 

" Mastigum spray " эластичная битумная мастика имеющая прекрасные водозащитные свойства, гибкость и эластичность в широких пределах температур (от –15°C до 100°C). Проста и легока в применении, не требует нагревания. Особенно подходит для применения на вертикальных поверхностях. Применяется бнз нагрева, не токсична, не огнеопасна.

"Mastigum spray" используется для для гидроизоляции подвальных полов и стен, ванных комнат и полов внутренних  помещений, наносится безвоздушным краскопультом

Физико-механические свойства
	Внешний вид
	Коричневато-черный, пастообразный, блестящий

	Удельный вес
	1,18 г/мл

	Вязкость
	Более 40,000 cf

	Содержание твердого вещества,%
	65

	Гибкость при  80°C
	Не разжижается, не течет

	Гибкость при –15°C
	Нет трещин

	Устойчивость против водяных струй
	В пленке не выявлено заметных изменений после воздействия водяной струи на протяжении 72 часов

	Устойчивость против стоячей воды
	Противостоит воздействию стоячей воды без потери адгезии.

	Устойчивость против водяного давления
	1 слой 4мм. – 2,0 АТМ не пропускает жидкость.

	Растяжимость
	1300%

	Восстановление, после 500 % растяжения
	90%

	Прочность на удар
	Хорошая


Методика применения

Перед применением, полностью очистить поверхность, удалить все загрязнения. При необходимости, обработать цементным раствором все стыки стен и пола.

1. Придание водонепроницаемости стенам подвала:

a. Если пол подвала был герметизирован битумными листами, следует слегка нагреть листы, для осаждения загрязнения.

b. Нанесите покрытие "Mastigum Primer" на листы и подвальные стены, используя  250-300 граммов в один квадратный метр по стенам и полу подвала. Просушить на протяжении 30-60 минут.

c. В случае, если подвал построен на основании через которое просачивается влага, нанесите "Mastigum spray" в общем количестве 4.5 кг на квадратный метр, рекомендуется распылять в 2-3 слоя с небольшими перерывами для первичной просушки. Просушить в течении 24-48 часов.

d. В случае, если основание построено на глине, нанесите "Mastigum spray" используя 3 кг. на квадратный метр. Предпочтительно в два этапа с небольшими перерывами между ними. Просушите на протяжении 24 часов, а затем распылите второе покрытие, используя 3 кг на квадратный метр. Общее количество - 6 кг. на один квадратный метр. В этом случае, просушите 48 часов.

e. Уложить защитный слой HPDM мембраны или "Геоткстиля", дренажные листы, при необходимости асбестоцементные листы.

2. Придание водонепроницаемости настилу ванной и душа до укладки плитки:

a. Нанести покрытие "Primer 106", используя 250-300 граммов на квадратный метр на горизонтальные поверхности и швы. Просушите на протяжении 1-2 часов.

b. Нанесите покрытие "Mastigum spray" на горизонтальных поверхностях и швах. Используйте 3 кг "Mastigum spray" на квадратный метр. Просушить в течение 48 часов.

3. Придание водонепроницаемости полам внутренних пространств перед укладкой плитки:

a. Нанести покрытие "Primer 106", используя 250-300 граммов на квадратный метр, по горизонтальным поверхностям и швам. Просушить в течении 1-2 часов.

b. Нанесите покрытие "Mastigum spray" на горизонтальных поверхностях и швах. Используйте 1.5 кг. "Mastigum spray" на квадратный метр.

c. Погрузите стекло сетку и просушите в течении 6-8 часов.

d. Нанесите второе покрытие "Mastigum spray", Используйте 3 кг на один квадратный метр. Просушите в течении 24 часов.

4. Придание водонепроницаемости кровлям:
a. Нанести покрытие о "Primer 106 ", используя 250-300 граммов на квадратный метр на горизонтальные поверхности и швы. Просушить в течении 1-2 часов.

b. Нанесите покрытие "Mastigum spray" на поверхности. Используйте 2 кг "Mastigum spray" на квадратный метр. Погрузите стеклосетку и просушите в течении 6-8 часов.

c. Нанесите второе покрытие "Mastigum spray". Используйте 2 кг на один квадратный метр. Разбросайте песок на свежий слой “Mastigum spray” для обеспечения адгезии слоя побелки. Просушите в течении 72 часов. Поочередно, нанесите покрытие "Primer 107 ", используя 250 граммов на 1 квадратный метр на сухой слой "Mastigum spray", для обеспечения адгезии слоя побелки на слое "Mastigum spray".

d. Побелить использую "Mastiwall", из рассчета 500 граммов на один квадратный метр. 

Упаковка:

200 кг.    18 кг.    4.5 л.
4.3. MASTIGUM 10

"Mastigum 10" является битумным, эластомерным покрытием высшего уровня водонепроницаемости, гибким и упругим в широких пределах температур (от –10°C до 100°C). Наносится без нагрева, не токсичен, не огнеопасен.

"Mastigum 10" используется для гидроизоляции подвалов, террас, балконов и ванных комнат, ремонта кровель.

Физико-механические свойства
	Внешний вид
	Коричневато-черная паста, слегка блестящая

	Удельный вес
	1,18 гр./мл

	Вязкость     Viscosity
	Более 40,000 CPS

	Содержание твердого вещества, %
	65

	Текучесть при  80°C
	Не скользит, не разжижается

	Гибкость при  –10°C
	Нет трещин

	Устойчивость к водным струям
	В пленке не выявлено заметных изменений после воздействия водяной струи на протяжении 72 часов

	Устойчивость к затоплению
	" Mastigum 10 " выдерживает затопление водой, без потери адгезии

	Устойчивость к водяному давлению
	1 слой 4мм. – 2,0 АТМ не пропускает жидкость

	Растяжимость
	1000%

	Восстановление после 500% растяжения
	85%

	Сопротивление удару 
	Хорошее


1. Придание водонепроницаемости подвальным стенам:
a. Если пол подвала был герметизирован битумными плитами, немного нагрейте листы для осаждения загрязнения.

b. Нанесите покрытие "Mastigum primer" на листы и на подвальные стены еще до применения "Mastigum 10". Нанесите покрытие "Mastigum 10" на поверхности. Используйте 1.5 кг "Mastigum 10" на квадратный метр. Просушить в течении 6 часов.

c. Нанести второе покрытие "Mastigum 10" также как указано в пункте 'b'. Просушить в течении 12 часов. 

d. Нанести третье покрытие "Mastigum 10" также как указано в пункте 'b'. Просушить в течении в течение 12 часов.

e. В случае, если основание построено на глине, нанесите четвертое покрытие "Mastigum 10" также как указано в пункте 'b'. Просушить в течении в течение 48 часов.

     Уложить защитный слой HPDM мембраны или "Геоткстиля", дренажные листы, при необходимости асбестоцементные листы.

2. Придание водонепроницаемости ванным комнатам, санузлам до укладывания плитки:

a. Нанесите покрытие "Primer 106 ", используя 300 граммов на квадратный метр, по горизонтальным поверхностям и швам. Просушите в течении 1-3 часов.

b. Нанесите покрытие "Mastigum 10" на горизонтальных поверхностях и швах. Используйте 1.5 кг "Mastigum 10" на квадратный метр. Просушивать в течении 6-8 часов.

c. Нанести второе покрытие "Mastigum 10". Используйте 1.5 кг на один квадратный метр. Просушивать 24 часа. 

3. Придание водонепроницаемости внутренним полам до укладывания плитки:

a. Нанести покрытие "Primer 106", используя 300 граммов на квадратный метр на горизонтальные поверхности и швы. Просушить в течение 1-3 часов.

b. Нанести покрытие "Mastigum 10" на горизонтальные поверхности и швы. Используйте 1.5 кг "Mastigum 10" на квадратный метр.

c. Положите стекло сетку, дайте просохнуть в течении 6-8 часов.

d. Нанесите второе покрытие "Mastigum 10". Используйте 1.5 кг на один квадратный метр. Просушивать в течении 12 часов.

e. Нанести третье покрытие "Mastigum 10". Используйте 1.5 кг на один квадратный метр. Просушивать  в течении 24 часов. 

4. Ремонт кровель:
a. Нанести покрытие "Primer 106 " используя 300 граммов на квадратный метр на  горизонтальные поверхности и швы. Просушивать в течении 1-3 часов.

b. Нанести покрытие "Mastigum 10" на поверхности. Используйте 2 кг "Mastigum 10" на квадратный метр.

c. Положите стекло сетку в свежий слой "Mastigum 10" слой, и просушите в течении 6-8 часов.

d. Нанесите второе покрытие "Mastigum 10". Используйте 2 кг на квадратный метр. Разбросайте песок по свежему слою Mastigum, чтобы обеспечить адгезию слоя побелки на "Mastigum 10".

e. Побелите "Mastiwall", используя 500 граммов на один квадратный метр.

Упаковка                      200кг, 18кг, 4,5 литров
Примечания:

*  Не хранить в банках при температуре ниже 10°C.

*  Этот продукт готов к применению и не требует разбавления. Если он слегка густоват, его следует  

    размешать вручную или механически.

*  Используйте щетку или валик для нанесения продукта.

*  Чистить инструменты с водой немедленно после использования и затем со скипидаром.

*  Не применять продукт на верхних участках кровель, если ожидается дождь в течении следующих 24 

    часов. (12-ти часовой интервал достаточен для подвальных стен).

4.4. MASTIGUM SPEED Быстро застывающая, двухкомпонентная битумная мастика. 
     "Mastigum speed" является битумным, эластомерным, двухкомпонентным герметиком. Продукт состоит из пасты (изделие A) и порошка (изделие B). Обеспечивает верхний предел водонепроницаемости, гибкость и упругость в широких пределах температур (от -10°C до 100°C). Быстрое высыхание "Mastigum speed" позволяет получить эксплуатационные показатели герметизации при гидравлических испытаниях уже через 24 часа после применения. Применяется без нагрева, не токсичен, не огнеопасен.

Применение
"Mastigum speed" используется для гидроизоляции  подвальных полов и стен, ванных комнат, террас и балконов, наносится щеткой или валиком.

Физико-механические свойства

	Внешний вид
	Коричневато-черный, пастообразный, блестящий

	Удельный вес
	1,12 г/мл

	Вязкость
	Более 40,000 cf

	Содержание твердого вещества, %
	65

	Текучесть при  80°C
	Не скользит, не разжижается

	Гибкость при  –10°C
	Нет трещин

	Устойчивость к водным струям
	В пленке не выявлено заметных изменений после воздействия водяной струи на протяжении 72 часов

	Устойчивость к затоплению
	Выдерживает затопление водой, обеспечивая сцепление с основой уже через 24 часа после нанесения 

	Устойчивость к водяному давлению
	1 слой 4мм. – 2,0 АТМ не пропускает жидкость

	Растяжимость
	1000%

	Восстановление после 500% растяжения
	85%

	Сопротивление удару 
	Хорошее


Подготовка компонентов к применению:

Медленно и непрерывно высыпьте порошок (B) в пасту (A), постоянно перемешивая пасту смесителем, установленным на электродрели. Перемешивайте смесь непрерывно в течении 5 минут, пока не получится гладкая паста без  комков. Сразу после этого, продукт можно наносить на протяжении не более 90 минут с момента завершения смешивания, до загустения.

1. Придание водонепроницаемости ванным комнатам, санузлам до укладывания плитки:

a. Нанести покрытие "Primer 106", используя 300 граммов на квадратный метр по горизонтальной поверхности и швам. Просушивать 1-3 часа.

b. Нанести покрытие “Mastigum speed” на горизонтальные поверхности и швы. Используйте 1.5 кг "Mastigum speed" на квадратный метр. Просушите в течении 4-6 часов.

c. Нанесите второе покрытие "Mastigum speed". Используйте 1.5 кг на квадратный метр. Просушите в течении 12 часов.

2. Придание водонепроницаемости внутренним полам до укладывания плитки:
a. Нанести покрытие "Primer 106", используя 300 граммов на квадратный метр, по горизонтальным поверхностям и швам. Просушивать на протяжении 1-3 часов. 

b. Нанести покрытие "Mastigum speed" на горизонтальные поверхности и щвы. Используйте 2 кг "Mastigum speed " на квадратный метр.

c. Уложите стеклянную сетку и просушите в течении 4-6 часов.

d. Нанесите второе покрытие "Mastigum speed". Используйте 2.5 кг на один квадратный метр. Просушить в течении 24 часов.

3. Придание водонепроницаемости подвальным стенам и полам:

a. Если пол подвала был герметизирован битумными листами, немного нагрейте листы для осаждения загрязнения. Нанесите покрытие "Mastigum primer" на листы и по стенам подвала до применения "Mastigum speed".

b. Нанесите покрытие "Mastigum speed" на поверхности. Используйте 2 кг "Mastigum speed" на квадратный метр. Просушите в течении 6 часов. 

c. Нанесите второе покрытие "Mastigum speed" используя 2.5 кг на квадратный метр. Просушите в течении 24 часа. В случае, если основание построено на глине, нанесите два покрытия "Mastigum speed" используя 3 кг на квадратный метр. 

d. Для каждого слоя. Просушивать в течении 24 часов между слоями и в течении 24 часов после.

     Уложить защитный слой HPDM мембраны или "Геоткстиля", дренажные листы, при необходимости асбестоцементные листы.

Упаковка
   Изделие A: 16 кг.

                             Изделие B: 2 кг.

Примечания:

*  Проверку на водоустойчивость можно проводить через 24 часа по завершении нанесения.

*  Не хранить в банках при температуре ниже 10°C.

*  Использовать валик для нанесения применить продукта.

*  Чистить инструменты водой непосредственно после использования и затем со скипидаром.

4.5. MASTIC MB
" MASTIC MB " – битумный герметик (модифицированный полимерным эластомером SBS). "MASTIC MB " имеет высокую гибкость и эластичность в широких диапазонах температур (от –20°C до 100°C). Используется для горизонтальных поверхностей.

" MASTIC MB " используется для заливки крыш, обработки поверхностей (бетон, асбест, металл и т.д.). Можно также использоваться для повторного уплотнения крыш, предварительно обработанных с битумом, заливки полов, фундаментов и стен, подземных сооружений и труб. " MASTIC MB " особенно подходит для мест, где обработка битумными листами затруднена.

Физико-механические свойства
	Физическая характеристика
	Блестящая черная паста

	Удельный вес   
	0.97 грамм на мл  

	Вязкость
	25,000 - 30,000 centipoise

	Твердое вещество, %     
	65,0

	Теплостойкость при  100°C   
	Не разжижается и не течет

	Гибкость на холоде
	Нет трещин

	Впитывание воды
	Около 1 %

	Устойчивость на постоянное воздействие воды 
	Покрытие “Мастикой МВ” при погружении в воду выдерживает постоянное воздействие воды без изменения свойств 

	Относительное удлинение до разрыва
	1200 %

	Упругость
	90 %

	Сопротивление удару
	Превосходная


Применение

Перед применением очистите поверхность от грязи и мусора. Нанесите покрытие "Primer 106" и подождите 2-4 часа до высыхания. Затем выполните следующее:

a. Нанесите покрытие MASTIC MB исходя из веса 1.5 кг на квадратный метр. 

b. Погрузите стекло сетку и просушите в течении 24 часов.

c. Нанесите покрытия из мастики MB исходя из веса 1.5 кг на квадратный метр.

d. Выполните пескоструйную обработку области применения, и подождите две недели до 

    полного высыхания

e. Обработайте с помощью "Mastiwhite" или серебристым "Bitumsilver"

Упаковка           4,5л., 18 литров

Меры предосторожности

*  Соблюдать осторожность при работе возле открытого пламени до 10 дней со времени 

    применения.
4.6. MASTIC MC
"MASTIC MC" является битумным, эластомерным герметиком (модифицированным полимерным эластомером SBS). "MASTIC MC" имеет высокую вязкость и превосходную способность к заливке. Этот материал демонстрирует высокую гибкость и упругость в широких диапазонах температур (от -10°C до 100°C). Материал прост в использовании и не требует нагревания.

" MASTIC MC " используется для заливки точек стыка стен и пола, вертикальных стен (из бетона, асбеста или металла) и т.д. Кроме того, мастика MC может использоваться обработки битумных листов в труднодоступных местах.

Физико-механические свойства 

	Физические характеристики
	Блестящая черная паста

	Удельный вес     
	1.06 кг

	Вязкость
	около 250,000 centipoise

	Твердое вещество, %   
	66 минимум  

	Теплостойкость при  100°C   
	Не липнет и не разжижается

	Гибкость на холоде
	Нет трещин

	Впитывание воды
	Около 1 %

	Устойчивость на постоянное воздействие воды 
	Покрытие “Мастикой МВ” при погружении в воду выдерживает постоянное воздействие воды без изменения свойств 

	Относительное удлинение до разрыва
	1000 %

	Упругость
	85 %


Применение

Для подземных стен.

Перед применением очистите поверхность от грязи и мусора. Нанесите покрытие “Primer 106” и подождите 2-4 часа до высыхания. Затем выполните следующее:

a. Нанесите слой мастики MC из расчета веса в 1.5 кг на квадратный метр. Дайте высохнуть в течении 24 

    часов.

b. Нанесите второй слой мастики MC как указано в пункте a. Дайте высохнуть в течении 24 часов.

c. Нанесите третий слой "MC Мастики" как указано в пункте a. Дайте высохнуть в течении 24 часов.
    Уложить защитный слой HPDM мембраны или "Геоткстиля", дренажные листы, при необходимости асбестоцементные листы.

Упаковка             4,5 л., 18 литров

Меры предосторожности

*  Соблюдать осторожность при работе около открытого пламени до 10 дней с времени применения. 

4.7. MASTIC 244
" MASTIC 244" является битумным, эластомерным герметиком (модифицированным эластомером SBS). " MASTIC 244" имеет высокую вязкость и превосходную покрывающую способность. Этот материал демонстрирует высокую гибкость и адаптационную способность в широких диапазонах температур (от -10C до 100C). Этот материал прост в использовании и не требует  нагревания.

" MASTIC 244" используется для покрытия трещин, швов и точек соприкосновения пола и стен,  вертикальных стен (из бетона, асбеста, или металла) и т.д.. Кроме того, " MASTIC 244" может использоваться для окончательной отделки битумного покрытия в трудно доступных местах.

Физико-механические свойства 
	Физические свойства 
	Блестящая черная паста 

	Удельный вес 
	1.06 кг 

	Вязкость
	Пастообразный материал 

	Твердое вещество, % 
	66 (минимум)

	Теплостойкость при 100°C 
	Не липнет или разжижается 

	Гибкость на холоде при –10°C 
	Нет трещин 

	Устойчивость на постоянное воздействие воды 
	Покрытие “Мастикой 244” при погружении в воду выдерживает постоянное воздействие воды без изменения свойств

	Относительное удлинение до разрыва
	1000 % 

	Упругость
	80% 


Применение
a. Заливка трещин:

1. Расширьте трещины до 1.5 см по ширине и 1 см. в глубину.

2. Хорошо очистите  поверхность трещины по всей глубине.

3. Покройте трещину покрытием "Primer 106". Подождать 1-2 часа до высыхания.

4. Заполните трещину "Мастикой 244 "

b. Обработка вертикальных и наклонных поверхностей:

1. Хорошо очистите поверхность.

2. Обработайте покрытием "Primer 106" рабочую область из рассчета 300 gr/m2.

3. Подождать до высыхания. Покрыть "Мастикой 244" с минимальной толщиной 3 мм.

c. Заливка битумных листов:

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и мусора.

2. Нагрейте листы перед обработкой битумом для удаления покрытий из полиэтилена и талька.

3. Покройте листы "Мастикой 244" толщиной минимум 5 мм. Покройте на 8 см каждую сторону линии шва между смежными листами.

Упаковка
        18 л, 4.5 л
Предостережение:  Соблюдать осторожность при работе около источника открытого огня.
4 8. MASTIGARDEN

"Mastigarden" – битумный, эластомерный герметик (модифицированный SBS полимером). "Mastigarden" имеет высокую вязкость и обеспечивает превосходную герметизацию, характеризуется гибкостью и упругостью в  широких пределах температур (от –10°C до 100°C).

Материал прост в использовании и не требует нагрева. Материал содержит добавку для защиты от корней.

"Mastigarden" главным образом предназначается для герметизации цветочных ящиков и мини-садов на крышах.

Физико-механические свойства
	Внешний вид
	Черная и блестящая паста

	Удельный вес
	1.06 gr/m3

	Вязкость
	250000 CPS

	Содержание твердого вещества (%)
	66 % минимум

	Теплостойкость при 100°C   
	Не разжижается и не течет

	Гибкость на холоде при –10°С
	Не трескается

	Устойчивость на постоянное воздействие воды 
	"Mastigarden" выдерживает пребывание в стоячей воде и остается на основе без образования пузырьков

	Относительное удлинение до разрыва
	1000%

	Упругость
	85%


Применение

Перед использованием очистить поверхность и удалить грязь.

Сначала нанести слой " Primer 106" и высушить в течении 2-4 часов. Затем нанести покрытие  следующим образом:
a. Нанести слой "Mastigarden" из расчета 2 кг/ м2, и дать высохнуть в течении 24 часов.

b. Нанести второй слой "Mastigarden" из расчета 2 кг/м2.

c. Подождать одну неделю до полного высыхания.

Упаковка
        18 л, 4.5 л

Примечание 

* Соблюдать осторожность около открытого огня.

* Очистка инструментов с помощью  растворителя Toluen.

4.9.  MASTISTOP
"Mastistop" –  битумино-эластомерный состав, произведенный из высококачественного битума, специальных добавок, для сохранения пластичности, волокнистых наполнителей и карболовых растворителей. Продукт очень легко применяется на холоде.

"Mastistop" содержит уникальные наполнители, которые обеспечивают сцепление с влажной поверхностью даже во время дождя  и обеспечивают водонепроницаемость.

"Mastistop" используется как герметик для предотвращения и блокирования любых протеканий воды на влажных крышах во время дождя. "Mastistop" наносится на сухой и влажный бетон, асбест, старый / новый битум, битумные листы и другие поверхности.

Физико-механические свойства
	Удельный вес
	1,15 г/см

	Вязкость
	Паста

	Содержание воды (%)
	< 1%

	Содержание битума (%)
	> 45% 

	Эластичность (при 0°С)
	Нет трещин


Способ применения. 

Перед использованием, очистить поверхность от загрязнения, для обеспечения устойчивого сцепления с поверхностью. Просушивание от влаги не требуется. Зачерпните небольшое количество "Mastistop"  кельмой и нанесите на и вокруг точки утечки, прижимая к поверхности. Обеспечите нанесение в радиусе приблизительно 10 см вокруг точки утечки. Обработанная площадь будет герметизирована немедленно после применения.

Толщина покрытия:     Минимальная необходимая толщина слоя покрытия: от 3 до 4 мм.

Упаковка:                       4.5 л,   2.5 л

Примечание

1. Соблюдать меры предосторожность при работе вблизи открытого пламени.

4.10. MASTIGUM 2     Акриловое покрытие, насыщенное латексом на сложной полимерной основе широко применяемое для гидроизоляции кровель, террас, балконов, лоджий, ванных комнат, санузлов, бассейнов.

Способ применения
Подготовка поверхности.

Убедитесь в том, что водостоки исправны, угловые швы между стенами и полом закруглены, а наклон составляет не менее 1,5%.

Новая бетонная кровля.

Убедитесь в том, что бетонная поверхность кровли набрала прочность не менее 100 % проектной. Удалить все неровности и мусор. Бетон должен оставаться сухим в течение 48 часов.

Кровля с битумным покрытием.

Поверхность должна быть устойчивой, чистой и сухой.

Впадины глубиной свыше 8 мм следует заделать цементирующим раствором. Мастигум 2 нельзя наносить на свежий битум, залитый менее 6-и месяцев назад!

Ремонт угловых швов между полом и стенами, трещин и швов между старыми битумными листами.

Убедитесь в том, что на поверхности нет пыли. Нанесите  Мастигум 2 слоем шириной 10-сантиметров на места схождения стен и пола. Нанесите Мастигум 2 слоем шириной 10 см. на все трещины. Если ширина трещины превышает 1 мм, сначала загерметизируйте трещины по всей длине слоем силиконового герметика. После 30-минутной просушки нанесите поверх силикона два слоя Мастигум 2 , в количестве 1 кг/м² каждый,  полосами шириной  10 см. Проникающие трубы должны быть обработаны средством Мастигум 2 как описано выше, так чтобы высота покрытия составляла 10 см над поверхностью кровли.          

Непосредственно нанесение герметизирующего слоя.

После того как заделка швов и трещин завершена, и нанесенные «полосы» Мастигума 2 окончательно просохли, нанесите первый слой Мастигума 2 с помощью кисти или распылителя по всей поверхности кровли, включая стены по периметру кровли,  высотой 20 см. или, на 5 см выше старого изолирующего слоя, если он имеется. Необходимое количество материала: 1-1,2 кг/м².

Обеспечьте просушку первого слоя в течение 6-8 часов. Наносите второй слой только после полного высыхания первого слоя.

Всего необходимо 2-2,4 кг материала на квадратный метр поверхности (при обработке больших поверхностей рекомендуется наносить материал из расчета 2,4 кг/м²).

Рекомендуется обработать Мастигумом 2 также и парапеты кровли из расчета 1,8 кг/м² – по 0,9 кг/м² на каждый слой.

При нанесении Мастигума 2  кистью слои следует располагать крест-накрест.

Герметизация полов террас, балконов, лоджий, ванных комнат, санузлов, для  придания им водонепроницаемости, производится таким же образом. Общее количество герметика – 2-2,4 кг/м². Поверхность должна оставаться сухой в течение 48 часов перед укладкой плитки.

Герметизация основания и стен бассейнов.

Убедитесь в том, что бетонная поверхность бассейна набрала прочность не менее 100 % проектной. Покрытие применять на бетонную поверхность min М 400. Удалить все неровности и мусор. Бетон должен оставаться сухим в течение 48 часов.

На местах схождения стен и пола, вокруг сливных воронок и наливных отверстий нанесите  два слоя Мастигум 2 , в количестве 1 кг/м² каждый,  полосами шириной  10 см. 

Нанесите первый слой Мастигума 2 с помощью кисти или распылителя по всей поверхности бассейна. Необходимое количество материала: 1-1,2 кг/м². Обеспечьте просушку первого слоя в течение 6-8 часов. 

Нанесите второй слой только после полного высыхания первого слоя. Всего необходимо 2-2,4 кг материала на квадратный метр поверхности. При нанесении Мастигума 2  кистью слои следует располагать крест-накрест. Поверхность должна оставаться сухой в течение 48 часов перед укладкой плитки.

Физико-механические свойства  

Цвет:                                                 Красный (как правило, для грунтовки) 

Белый (как правило, для внешнего покрытия). 

Зеленый, терракота, желтоватый. 
Удельный вес:                                 1.26 г/мл. 

Удлинение:                                       450 - 600 % 
Предел прочности (0°C/320F):       215 кг/см2. 
Герметичность при воздействии водного пара: Соответствует требованиям DIN 16730. 
Охват:                                                Кровля: 2.0 - 2.4 кг/м2.

Стена: 1.25 - 2 кг/м2.
Сопротивление граду:                    Нет повреждений. 
Упаковка: 

Ведро :                                                22 кг. 

Хранение:

В тени, беречь от воздействия  высоких ( +35ºС ) и низких температур.

Мастигум 2 запрещено хранить при температуре ниже +3ºС.

Меры предосторожности:
· После работы со средством немедленно вымыть руки с мылом

· Не использовать в дождь и как минимум за день до него, не использовать менее чем за 3 часа до выпадения росы.

· Не использовать при температуре ниже +5ºС.

· Нет необходимости использовать грунтовку.

· Мастигум 2 не нужно разводить, добавлять к нему воду или какие-либо другие материалы.     

4.11. MASTIWHITE 
"Mastiwhite" - белый полимерный водозащитный материал создающий водонепроницаемый слой, который остается гибким в широких пределах температур. "Mastiwhite" предохраняет кровли от протекания и перегрева летом. "Mastiwhite" особенно подходит для герметизации новых железобетонных покрытий,  ровных и наклонных поверхностей, а также кровель предварительно покрытых битумом.

Физико-механические свойства
	Внешний вид
	Пастообразное вещество

	Цвет
	Белый

	Вязкость
	CPS выше 80,000  

	Предел прочности
	1.5 MPS

	Растяжение до разрыва
	400%

	Гибкость на холоде -10°С
	Да


Применение

Материал - готов к употреблению, дополнительное разведение не требуется.

Хорошо перемешать материал перед применением. Наносить с использованием распылителя или щетки.

Наносите первый слой "Mastiwhite" из расхода 1.5 кг  м. кв.

Для всех линий соприкосновения стен и пола продолжать вертикально напылять слой на 30 см. Пока поверхность еще влажная, положите стекло сетку с перекрытием 10 см всей площади.

Подождите от 16 до 24 часов до высыхания. Время может изменяться в зависимости от погодных условий. После высыхания поверхности, наносится второе покрытие "Mastiwhite" по той же самой процедуре как описано выше.

Выполните ту же самую процедуру для заливки желобов и других элементов.

Подготовка поверхности (новое железобетонное покрытие)

Поверхность должна быть полностью гладкой. Удостоверьтесь, что имеется соответствующий наклон (min 2 %) и водоотвод.

Прямые углы между горизонтальными и вертикальными элементами должны быть скруглены с помощью нанесения цементного раствора модифицированного полимером. Широкие стыки должны быть герметизированы соответствующей эластомерной мастикой. Очистите поверхности от масла, грязи и мусора. Нанесите первичное покрытие "Mastiwhite", разбавленного на 30% в воде из расхода 300 граммов на квадратный метр. Подождите от одного до двух часов, пока поверхность не высохнет (время может изменяться в зависимости от погодных условий) перед нанесением "Mastiwhite"

Подготовка поверхности (Покрытая битумом крыша)

Удалите старую краску и неровности битума. Очистите поверхность от грязи, удалите пыль и мусор. Удостоверьтесь в наличии достаточного наклона поверхности и водоотвода. Прямые углы между горизонтальными и вертикальными элементами должен быть скруглен с помощью применения цемента модифицированного полимером по всем горизонтальным вертикальным стыкам. Нанесите первичное покрытие "Primer 107" из рассчета 300-400 грамм на квадратный метр. Подождите 1-2 часа, пока поверхность не высохнет . Нанесите "Mastiwhite".

Упаковка 
       22 кг, 7 кг.

Примечания

1. Чистите инструменты водой.

2. Для того чтобы "Mastiwhite” эффективно предотвратил протекания, удостоверьтесь, что

    свеженанесенное покрытие оставалось сухим в течении по крайней мере одной недели.

3. Вентилировать рабочее место во время использования.

4. Тщательно вымойте руки с мылом после использования.

4.12. MASTICLEAR
"Masticlear" – прозрачный, жидкий герметик на основе силоксана для заливки твердых поверхностей, кирпичной кладки или поверхностей с вымытыми от покрытия агрегатами. "Masticlear" не герметизирует поры в бетоне или цементе, но покрывает стены защитным водоотталкивающим слоем. Таким образом, обработанные стены водостойки, но “дышащим” покрытием.
"Masticlear" предохраняет кирпичную кладку или поверхность цемента от воды, копоти, грязи и т.д. Материал проникает глубоко внутрь обработанной основы, быстро высыхает без  изменения внешнего вида.

Физико-механические свойства 

	Внешний вид
	Прозрачный материал

	Удельный вес   
	0.75-0.80 gr/ml  


Инструкции по применению 

1. Подготовка поверхности - Поверхность должна быть сухой, чистой от асфальта, масла, пыли или любого другого вещества. Ремонт и заделка трещин, если таковые есть в наличии, должны быть сделаны до применения "Masticlear".

2. После дождя работы должны быть отсрочены в течение 2-3 дней, для высыхания поверхности.

3. Окна, форточки и двери должны быть закрыты полиэтиленом, для предотвращения протравливания.

4. Используйте компрессорный распылитель или садовый краскопульт, для нанесения "Masticlear". На гладких стенах можно использовать щетку. Проводите обработку от верхней части стены вниз горизонтальными полосами.

     Выполняйте обработку пока не будет достигнуто полное пропитывание и излишки материала не начнут капать. Для достижения лучшего результата, можно обработать поверхность в два слоя по длине и ширине. Второй слой должен быть нанесен до высыхания первого слоя сохнет (влажный на влажном).

Необходимое количество

200-800 мл / квадратный метр для двух слоев исходя из абсорбционной способности основы.

Время сушки
    2-3 часа.

Упаковка
        18 л, 10 л, 5 л

Примечания

1. Трубки и иные детали механических инструментов должны храниться в растворителе.

2. Рекомендуется чистить инструменты немедленно после окончания работы.

3. Если материал был нанесен при распылении на алюминиевые или стеклянные поверхности очистите его при помощи растворителя.

4.13. MASTIWALL  

"Mastiwall" - акриловое покрытие, используемое для окраски и герметизации наружных стен. "Mastiwall" создает эластомерный декоративный слой, предохраняющий от влажности и просачивания через внутренние трещины.

Физико-механические свойства 

	Внешний вид
	Пастообразное вещество

	Цвет
	Белый

	Вязкость   
	CPS выше 50,00

	Сопротивляемость растяжению 
	1.2MPS (ASTM D-412)

	Относительное удлинение до разрыва
	350 % (ASTM D-412)

	Гибкость на холоде при –10°С
	Нет трещин (DIN 52123)


Инструкции по применению:
1. Подготовка поверхности - чистка стен от пыли, масла и других загрязнений. Удалите хрупкие частицы. Вымойте стену проточной водой и везде где потребуется сделайте цементом ремонтные работы. Используйте цементную штукатурку в отношении 1:2 (цемент: песок) смешанный с акриловой добавкой в количестве 20 % веса цемента.

2. Нанесите или распылите первичный слой из "Mastiwall" разбавленного на 30 % водой. Необходимое количество - приблизительно 300 gr/m2. 

3. Полностью покройте поверхность в два слоя "Mastiwall" с помощью щетки, краскопульта или валика. Рекомендуемое количество для неоштукатуренной стены - 500 грамм материала на квадратный метр для каждого  слоя. Второй слой должен быть нанесен после полного высыхания первого.

Необходимое количество
500 г на квадратный метр в каждом слое (два слоя).

Временя сушки

На прикосновение - после 24 часов.

                                                     Полное высыхание - через неделю.

Упаковки 


22 кг, 7 кг

Избегайте смачивания "Mastiwall"  водой в течении недели после окончательной отделки.

4.14.  ELASTOWALL  
"Elastowall" - гладкое поверхностное покрытие для наружных стен. "Elastowall" акриловое гибокое покрытие, с прекрасными возможностями для заливки трещин. В результате применения образуется гладкое и красивое покрытие, которое противостоит погоде и удерживается много лет.

"Elastowall" соответствует стандартам для покрытий толщиной в 1.0 мм.

"Elastowall" используется как гладкое, гибкое акриловое покрытие для наружных стен. 

"Elastowall" особенно пригоден для дальнейшей декоративной отделки новых стен, или полного восстановления поврежденных и потрескавшихся наружные стен.

Физико-механические свойства 
	Внешний вид 
	 Белое, кремообразное вещество 

	Блеск 
	 Мягкий 

	Сухое вещество (в объеме) % 
	 43% 

	Рекомендуемый растворитель 
	 Готово к использоваию. 

	Растворяющий и чистящий агент 
	 Вода 

	Рекомендуемая толщина покрытия 
	 450-700 микрона, в зависимости от применения

	Водопроницаемость под дождем 
	 Водонепроницаемое

	Проникновение водяного пара

(за 24 часа, на 1mm давление р.ст.)
	 0.80 g/m2

	Сцепление с нижним слоем 
	 0,75 МПа 

	Плотность 
	 0.5-0.8 кг / квадратный метр в покрытии, в               зависимости от применения


Инструкции по применению:



"Elastowall" готов к использованию и не требует дополнительной подготовки. При необходимости, может быть разбавлен водой от 10 % до 15 % объема. Может применятся для стен, которые были обработаны одним из следующих способов:

1. На старых наружных стенах с штукатуркой или наружной штукатуркой в приемлемом состоянии, без    чрезмерного расстрескивания.

1.1  Применение "Elastowall" разбавленного водой на 30 % - 1 литр на 3-4 квадратных метра, пока основа не будет полностью пропитана, с дальнейшей сушкой на протяжении 24-х часов.

1.2  Применение "Elastowall" в два слоя, 500 gr/m2 на слой. Время сушки между уровнями: 24 часа.

2.  На новых наружных стенах, смонтированных с бетонными блоками с штукатуркой:

2.1 Применение “Elastowall Primer” - 1 литр на 5m2, пока основа не будет полностью пропитана, с дальнейшей сушкой на протяжении 24-х часов.

2.2  Применение "Elastowall" в два слоя, 800 gr/m2 на слой. Время сушки между уровнями: 24 часа.

Времемя сушки     На прикосновение: 
 30-60 минут (25°C, относительная влажность 65 %)

        Между двумя слоями:        24 часа


Досушивание: 
              24 Часа (25°C, относительная влажность 65 %)

Чистка и хранение:     Очистить инструменты водой сразу после завершения работы.

                                         Храненить емкость в закрытом  вентилируемом месте.

Упаковка                       18 литров

 Безопасность и  предостережения  

* Хранить в вентилируемом месте.

* Предохранить кожу и глаза во время применения и чистки. Руки промойте с водой и мылом   

    немедленно после использования.

 * Не применить при температуре стен  ниже 7°C.

Не примениться если в течение следующих двух дней прогнозируется дождь.

4.15. BITUMLAC 
BITUMLAC – битумное лаковое защитное покрытие для бетонных и металлических поверхностей от коррозии и воздействия химически активных веществ. 

BITUMLAC – раствор на основе материала, обладающего твердостью и гибкостью битума, и других подобранных растворимых гидрокарбонатов. BITUMLAC быстро сохнет.
BITUMLAC – не растворим водой.

Покрытие – 2 слоя 500 г/кв. м. Толщина – 0.5-0.6 мм.

Применявшийся материал может быть распылен компрессорным распылителем.

Физико-механические свойства 

1. Вязкость при 25C 200 cps.

2. Твердое содержимое (%) > 45 %.

3. Растворимость в трихлорэтилене > 99 %.
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций с применением современных битуминозных материалов следует выполнять с соблюдением требований СНиП II- -80* “Техника безопасности в строительстве”, “Правила пожарной безопасности в Украине”, ГОСТ 12.3.040-86, ГОСТ 12.2.037-78, РСН 355-91.

5.2. К выполнению работ по устройству гидроизоляции строительных конструкций допускаются рабочие не моложе 21 года, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверение.

5.3. Перед началом работ каждый рабочий должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

5.4. Перед работой по устройству гидроизоляции необходимо убедиться в надежности временного или постоянного крепления котлована, в исправности инструмента, приспособлений и меха-низмов,  наличии пожарного инвентаря и аптечки.

PAGE  

