[image: image1.jpg]NUHeWHOoe paclupeHmne (MUKPOH/M)

-50-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Bpems (aHu)

05=——1 ——15

% DRY D1M



Драй Д1
Расширяющаяся добавка-порошок для бетона и растворов

[image: image2.jpg]NUHeWHoe paclupeHmne (MUKPOH/M)

Bpems (aHu)

0,2 =—0,4 0,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

% DRY D1C





Что такое DRY® D1?
DRY® D1 – порошок, не содержащий хлоридов и других коррозионных веществ. 
Основа материала – особым образом термически обработанный оксид кальция.

Он противодействует процессу естественной усадки бетона и строительных растворов.

DRY® D1 бывает двух типов :

· DRY® D1 М. Действует во время пластической усадки и начала твердения бетона и растворов. В основном применяется для растворов.
· DRY® D1 С.  Действует в основном во время твердения бетона и растворов. В основном применяется для бетонов.
В каких случаях применяется DRY® D1?
DRY® D1 противодействует естественной усадке и образованию усадочных трещин в твердеющих растворах и бетонах, снижает их проницаемость, тем самым увеличивая их долговечность и стойкость к агрессивным химическим агентам и физическим нагрузкам.
DRY® D1 незаменим при производстве работ на гидротехнических объектах: водохранилища, бассейны, резервуары, канализационные системы, системы очистки стоков и т.д. 
Как применять DRY® D1?
DRY® D1 С добавляется в железобетон или предварительно напряженный бетон в соотношении 0,3 – 0,5 % по весу бетонной смеси.
DRY® D1 М добавляется в растворы в соотношении 0,8 – 1% по весу раствора.
DRY® D1 :

1. добавить в сухую бетонную или растворную смесь
2. перемешать смесь в течение 4-5 минут

3. добавить нужное количество воды

4. перемешать до достижения однородной массы
Перед применением материала рекомендуем провести предварительные тесты для определения точной дозировки добавки.
Технические характеристики DRY® D1?
Упаковка – мешки по 25 кг.
[image: image3.jpg]PaclwupeHue - ycaaka (%)

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05+

0

-0,05

-0,1-
0 5

Bpema (gHu)

20 25

6e3DRYD1C
=== DRY D1 C 0,3%

30




[image: image4.jpg]Himm?

16 4
14
12
10
8
6
4
2
0 :
0 5 10 15 20 25
Bpemsa (4achbl) [ 6esDRYD1C

=== DRY D1 C 0,3%



[image: image5.jpg]Himm?

6-

5

4

3

2

1

0 |
0 5 10 15 20 25
Bpems (Yachbl) = Ge3 DRY D1 C

=== DRY D1 C 0,3%




[image: image6.emf]




DRY® D1 С – в бетонах





DRY® D1 М – в растворах





Начальная адгезия бетона 


с DRY® D1 С к арматуре





Набор начальной 


прочности бетона





Изменение объема бетона








