[image: image1.wmf]
	
	WFR-5

Паркетный клей на растворителях, соотв. нормам DIN 281  

Особенности:

· Не содержит метанола
· Используется как для лакированного так и не лакированного многослойного паркета

· Универсальное применение

[image: image8.wmf] 
[image: image2.wmf] 
[image: image3.wmf] 
[image: image4.wmf] 
[image: image5.wmf] 
[image: image6.wmf]

	Рекомендуется для прочного на сдвиг приклеивания след. покрытий
не лакированного штучного паркета:
· 8-мм-массивного паркета 

· 10-мм-массивного паркета 
· 14 – 22-мм-штучного паркета
· торцевого паркета
· паркетной доски (сделать запрос)
многослойного паркета:
· многослойного штучного паркета
(размером до 70 мм х 600 мм)

· многослойной паркетной доски 
от 14 мм толщиной
На следующие основания
· цементные стяжки
· кальций-сульфатные стяжки
· фанера V 100 (E1), ДСП-плиты
· литой асфальт, гипсоволокнистая плиты
· SPP-95, SPA-80
Свойства жидкого клея
· легко наносится
· имеет стабильные клеевые дорожки 

· даёт прочное и эластичное приклеивание
· морозостойкий, легко воспламеняется
Свойства после укладки
· высокая прочность на сдвиг, долговечный
· подходит для полов с подогревом
	Проверка основания
Основание должно соответствовать нормам DIN 18 356; быть прочным, сухим и ровным, без трещин и разрывов, очищенным от пыли и других загрязнений. Цементные и другие минеральные стяжки должны быть проверены на остаточную влажность.
Подготовка основания

Подготовить основание механически (напр. очистить щёткой или сошлифовать абразивом зернистостью 16), в зависимости от вида и качества основания. Какие работы должны быть проведены, определяется сразу на объекте. Основание за счёт обычных мер очистить от пыли и таких загрязнений как (напр. краска, штукатурка- или остатки клея). Пропылесосить основание просто рекомендуется. Все щели и трещины если они подтверждают прочность стяжки обработать литьевой смолой EPG-20 или EGH-30. Чтобы улучшить прочность сцепления основания с клеем, в зависимости от его качества, основание рекомендуется прогрунтовать. Во избежание неровностей стяжки воспользоваться шпаклёвочной смесью.  Основания с системой подогрева всегда грунтовать.
Необходимо придерживаться всех данных указанных в технической информации по подготовке основания.
Подходящие грунтовки
· VLM-100

· VLM-90 + клей (при соотношении 1,5 : 1)

См. техническую информацию по грунтовкам!

Рекомендации по использованию
После высыхания грунтовки (минимально через 30 минут) клей равномерно наносится на поверхность соответствующим зубчатым шпателем. Укладывать паркет на клей, слегка сдвигая и прижимая плашки. 

При нанесении выдерживать расстояние между граничащими строительными частями (напр.стена) и паркетом. 
Нагрузка
Пол проходим и может подвергаться нагрузкам через ок. 2 – 3 дней, в зависимости от основания и вида паркета. На литой асфальт т.к. это не влагостойкое основание подвергать нагрузкам только через 4 – 5 дней. Массивный паркет шлифовать только на 5 – 7 день.

	Цвет
	натуральный
	

	Открытое время
	ок. 10 мин.
	

	Расход
	8-мм-массивный паркет
STAUF зубч. шпателем  Nr. 3

ок.750 – 950 г/м²

штучный, торцевой паркет
STAUF зубч.шпателем Nr. 4

ок. 1150 - 1350 г/м²

10-мм-массивный, щитовой паркет
STAUF зубч. шпателем Nr. 5

ок. 900 – 1100 г/м²
	

	Климатич.
условия
	температура: мин. +15 °C
относит. влажность: 50 - 70 %
	

	Упаковка
	25 kг, 16 kг, 7 kг металл. ведро
	

	Транспорт
	GGVS/ADR Kl. 3 Ziff. 5c 

UN 1133 клея
	

	Хранение
	ок. 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке, в сухом прохладном месте. 
	


Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���








[image: image7.wmf]_983392642.unknown

_984058109.unknown

_990213938.unknown

_1132729918.unknown

_983397879.unknown

_983158646.unknown

_983158484.unknown

