[image: image1.wmf]
	
	WFR-T

Паркетный клей на растворителях, соотв. нормам DIN 281  

Особенности:

· без метанола
· рекомендуется специально для паркетной доски
· незначительное коробление древесины


[image: image7.wmf]  
[image: image3.wmf] 
[image: image4.wmf] 
[image: image5.wmf]

	Рекомендуется для прочного на сдвиг приклеивания 
Паркетной доски:
· мозайка-щитовой массивный паркет
(лёгкие на сдвиг единичные ламели без паза и гребня на подложке, только дуб)

· многослойный штучный паркет
· трёх- или многослойная паркетная доска
· массивная доска (не лакированная, отшлифованная или вскрытая лаком, маслом воском) в зависимости от породы дерева делать запрос
    Ламината с внутренней подлогой из крафт-бумаги
На следующие основания

· цементные стяжки
· кальций-сульфатные стяжки
· фанера V 100 (E1), ДСП-плита

· литой асфальт, гипсоволокнистая плита
· SPP-95, SPA-80

Свойства жидкого клея
· незначительное коробление, хорошо наносится
· морозостойкий, легко воспламеняется
Свойства после укладки

· высокая прочность на сдвиг, долговечный

· подходит для полов с подогревом
	Проверка основания

Основание должно соответствовать нормам DIN 18 356; быть прочным, сухим и ровным, без трещин и разрывов, очищенным от пыли и других загрязнений. Цементные и другие минеральные стяжки должны быть проверены на остаточную влажность.
Подготовка основания

Подготовить основание механически (напр. очистить щёткой или сошлифовать абразивом зернистостью 16), в зависимости от вида и качества основания. Какие работы должны быть проведены, определяется сразу на объекте. Основание за счёт обычных мер очистить от пыли и таких загрязнений как (напр. краска, штукатурка- или остатки клея). Пропылесосить основание просто рекомендуется. Все щели и трещины если они подтверждают прочность стяжки обработать литьевой смолой EPG-20 или EGH-30. Чтобы улучшить прочность сцепления основания с клеем, в зависимости от его качества, основание рекомендуется прогрунтовать. Во избежание неровностей стяжки воспользоваться шпаклёвочной смесью.  Основания с системой подогрева всегда грунтовать.
Необходимо придерживаться всех данных указанных в технической информации по подготовке основания.
Подходящие грунтовки

· VLM-100

· VLM-90 + клей (при соотношении 1,5 : 1)

См. техническую информацию по грунтовкам!

Рекомендации по использованию

После высыхания грунтовки (минимально через 30 минут) клей равномерно наносится на поверхность соответствующим зубчатым шпателем. Укладывать паркет на клей, слегка сдвигая и прижимая плашки. 

При нанесении выдерживать расстояние между граничащими строительными частями (напр.стена) и паркетом. 

Нагрузка

Пол проходим и может подвергаться нагрузкам через ок. 3 – 4 дней, в зависимости от основания и вида паркета. На литой асфальт т.к. это не влагостойкое основание подвергать нагрузкам только через 4 – 5 дней. 

	Цвет
	натуральный
	

	Открытое время
	ок. 5 мин.
	

	Расход
	мозайка-щитовой паркет и также на литой асфальт
STAUF зубч.шпателем Nr. 3

ок. 750 - 950 г/м²

массивная паркетная доска
STAUF зубч.шпателем l Nr. 4

ок. 1150 - 1350 г/м²

многослойная паркетная доска, ламинат
STAUF зубч.шпателем Nr. 5

ок. 900 - 1100 г/м²
	

	Климатич.

условия
	температура: мин. +15 °C
относит. влажность: 50 - 70 %
	

	Упаковка
	25 kг, 17 kг, 9 kг металл. ведро
	

	Транспорт
	GGVS/ADR Kl. 3 F1 III ADR 
UN 1133 клей
	

	Хранение
	ок. 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке, в сухом прохладном месте.
	


Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���








[image: image6.wmf]_983392642.unknown

_984058109.unknown

_990213938.unknown

_1132729918.unknown

_983397879.unknown

_983158484.unknown

