
[image: image1.wmf]
	
	PUK-440

2-компонентный полиуретановый паркетный клей
Особенности:

· Без воды и растворителей


	Рекомендуется для прочного на сдвиг приклеивания :
не лакированного штучного паркета:
· 8-мм- массивного паркета
· 10-мм- массивного паркета 

· 14 – 22-мм-штучного паркета
· торцевого паркета
многослойного паркета
паркетной доски
ламината
На следующие основания

· цементные стяжки
· кальций-сульфатные стяжки
· фанеру V 100 (E1), ДСП-плиты
· литой асфальт, гипсоволокнистая плиты
· SPP-95, SPA-80
Свойства жидкого клея
· не содержит воды и растворителей
· морозостойкий
· хорошо наносится, быстро достигает конечной прочности
Свойства после укладки

· высокая прочность на сдвиг, долговечный

· подходит для полов с подогревом 
	Проверка основания

Основание должно соответствовать нормам DIN 18 356; быть прочным, сухим и ровным, без трещин и разрывов, очищенным от пыли и других загрязнений. Цементные и другие минеральные стяжки должны быть проверены на остаточную влажность.
Подготовка основания

Подготовить основание механически (напр. очистить щёткой или сошлифовать абразивом зернистостью 16) в зависимости от вида и качества основания. Какие работы должны быть проведены, определяется сразу на объекте. Основание за счёт обычных мер очистить от пыли и таких загрязнений как (напр. краска, штукатурка- или остатки клея). Пропылесосить основание просто рекомендуется. Все щели и трещины если они подтверждают прочность стяжки при необходимости обработать литьевой смолой EPG-20 или EGH-30. Необходимо прижерживаться всех данных указанных в технической информации по подготовке основания.
Подходящие грунтовки
· VPU-150

· VEP-190 (с песком)

Использование грунтовки не обязательно!
См. техническую информацию по грунтовкам!

Смешивание двух компонентов

Клей поставляется в специально разработанной двойной упаковке, в точно дозированном количестве. В ведре находится клеевой состав, в обемной крышке – точно соответствующее ему количество отвердителя. Крышка через специальную пластмассовую заглушку протыкается насквозь острым предметом и после того как отвердитель полностью стекает вниз, вся масса тщательно перемешивается до приобретения однородной консистенции и окраски. Готовая клеевая смесь должна быть переработана в течении 30-45 минут.
Рекомендации по использованию
Клей нанести специальным зубчатым шпателем. При этом наносить равномерным не толстым слоем. Укладывать паркет на клей, слегка сдвигая и прижимая плашки. Так как при использовании реакционных клеёв остатки засохшего клея трудно удалять, поэтому при работе с клеем принять все необходимые меры по очистке.
Нагрузка 
Пол можно подвергать нагрузкам через ок. 24 часов , в зависимости от климатических условий. Массивный паркет шлифовать не раньше чем через 24 часа.



	цвет
	натуральный
	

	расход
	мозаичный
STAUF зубчатым шпателем Nr. 3

ок. 800 – 1000 г/м²

штучный, торцевой паркет, паркетные доски, ламинат
STAUF зубчатым шпателем Nr. 4

ок. 1200 – 1400 г/м²

10-мм-массивный, щитовой паркет
STAUF зубчатым шпателем Nr. 5

ок. 1000 – 1200 г/м²
	

	смешивать
	А масса+В отвердитель= 6:1
	

	время работы
	ок. 30 -45 мин. при +20 °C
	

	Время нанесения
	ок. 60 мин. при +20 °C
	

	климатич.

условия
	температура: мин. +15 °C
относит. влажность макс. 75 %
	

	упаковка
	6 kг, 3 kг  жестяные вёдра
	

	хранение
	ок. 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке, в сухом прохладном месте.
	


Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











[image: image2.wmf]_1132729918.unknown

