Памятка по заливке теплого пола.
После укладки трубопроводов теплого пола и их заполнения водой, можно приступать к заливке стяжки теплого пола.

Помещение, отделенное изоляционным плинтусом, обязательно заливается в течение одного дня.

В бетономешалку добавляется пластификатор (из расчета 140 грамм на 1 кв.м. стандартной стяжки, определяется экспериментальным путем пробной заливки) и горсть полимерных волокон (для улучшения связующих свойств  стяжки).
Состав цементно-песчаной стяжки при использовании цемента м-500 1х4.

Маяки уровня стяжки должны устанавливаться на такой же раствор, как и состав стяжки. После заливки помещения, маяки должны быть удалены, а пустоты заполнены аналогичным раствором.

После заливки стяжки, во избежание ее растрескивания, желательно накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать стяжку.

Плитка пола должна укладываться на термоклей со швами не менее 3 мм., которые потом заполняются эластичной затиркой. Между плиткой пола и стеной обязательно должен быть небольшой зазор. Изоляционный плинтус можно подрезать только после укладки половой плитки по уровню ее верхнего края. Ни в коем случае нельзя укладывать стеновую плитку, а  впритык к ней половую.
Укладка плитки, при совмещении помещений с теплым полом и без, осуществляется от изоляционного плинтуса в сторону помещения с теплым полом, а затем в противоположную сторону. Изоляционный плинтус подрезается после укладки плитки.
